浅谈砼外观质量通病及防治措

                         作者：阳尧林 

  摘要：随着目前高速公路和城市立交桥的加速发展，不仅要求砼内部质量，而且对砼外观质量要求越来越高，好的砼外观应具备表面平整、色泽均匀、边角

分明等特点。本文结合省道321小清河大桥施工出现砼出现外观质量及处理方

法，浅谈一下砼外观质量通病及防治措施。

   关键词：浅谈 砼 外观 质量通病 防治措施

1、 砼外观质量通病

1、麻面：砼表面局部缺浆粗糙，或有许多小凹坑，但无钢筋和碎石外露。 原
因分析：
① 、模板表面粗糙或清理不干净，粘有干硬水泥砂浆等杂物，拆模时砼表面被粘损。
② 、钢模板脱模剂涂刷不均匀，拆模时砼表面粘结模板。
③ 、模板接缝拼装不严密，灌注砼时缝隙漏浆。
④ 、砼振捣不密实，砼中的气泡未排出，一部分气泡停留在模板表面。
 2、蜂窝：砼局部酥松，砂浆少碎石多，碎石之间出现空隙，形成蜂窝状的孔洞。 原因分析：
 ①、砼配合比不合理，碎石、水泥材料计量错误，或加水量不准，造成砂浆少碎石多。
 ② 、砼搅拌时间短，没有拌合均匀，砼和易性差，振捣不密实。
 ③ 、未按操作规程浇注砼，下料不当，使碎石集中，造成砼离析。
 ④ 、砼一次下料过多，没有分段、分层灌注，振捣不实或下料与振捣配合不好，未允分振捣又下料。
 ⑤ 、模板孔隙未堵好，或模板稳定性不足，振捣砼时模板移位，造成严重漏浆。 
 3、空洞：砼结构内有空隙，局部没有砼。 原因分析： 
 ① 、在钢筋密集处或预埋件处，砼浇注不畅通，不能充满模板间隙。
 ② 、未按顺序振捣砼，产生漏振。
 ③ 、砼离析，或严重跑浆。
 ④、砼工程的施工组织不好，未按施工顺序和施工工艺认真操作。
 ⑤、砼中有硬块和杂物掺入，或木块等大件料具掉入砼中。
 ⑥、不按规定下料，一次下料过多，下部因振捣器振动作用半径达不到，形成松散状态。
 4、露筋：钢筋砼结构内的钢筋露在砼表面。原因分析。

①、砼浇注振捣时，钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放，钢筋紧贴模板。
②、钢筋砼结构断面较小，钢筋过密，如遇粒径大碎石卡在钢筋上，砼水泥
浆不能充满钢筋周围。
③、因配合比不当砼产生离析，或模板严重漏浆。
④、砼振捣时，振捣棒撞击钢筋，使钢筋移位。
⑤、砼保护层振捣不密实，或木模板湿润不够，砼表面失水过多，或拆模过
早等，拆模时砼缺棱掉角。

5、缺棱掉角：：砼局部掉落，不规整，棱角有缺陷。 原因分析：
 ① 、木模板在浇注砼前未湿润或湿润不够，灌注后砼养护不好，棱角处砼的水分被模板大量吸收，致使砼水化不好，强度降低。
 ②、施工时，过早拆除承重模板。
 ③ 、拆模时受外力作用或重物撞击，或保护不好，棱角被碰掉。 
 ④ 、冬季施工时，砼局部受冻。
 6、施工缝夹层：施工缝处砼结合不好，有缝隙或夹有杂物，造成结构整体性不良。 原因分析：
 ① 、在灌注砼前没有认真处理施工缝表面，浇注前，捣实不够。
 ② 、灌注大体积砼结构时，往往分层分段施工。在施工停歇期间常有木块、锯末等杂物积存在砼表面，未认真检查清理，再次灌注砼时混入砼内，在施工缝处造成杂物夹层。
二、防治措施 

1、 对砼麻面采取的主要防止措施。

 ①、模板面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前，用清水充分湿润，清洗干净，不留积水，使模板缝隙拼接严密，如有缝隙，填严，防止漏浆。钢模板涂模剂要涂刷均匀，不得漏刷。
 ②、砼必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏捣，每层砼均匀振捣至气泡排除为止。
2、 对砼蜂窝采取的主要防止措施。

   ①、砼配料时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确（可采用电子自动计量）。
②、拌合均匀，颜色一致，其搅拌最短时间符合规范规定。
③、砼自由倾落高度不得超过 2m ，如超过，要采取串筒、溜槽等措施下料。
④、砼的振捣分层捣固，浇注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的 1.25 
倍。捣实砼拌合物时，插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的 1.5 倍；对细骨料砼拌合物，则不大于其作用半径的 1 倍。振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的 1/2 。为保证上下层砼结合良好，振捣棒插入下层砼 5cm ，砼振捣时，必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣现象为：砼不再显著下沉，不再出现气泡。浇注砼时，经常观察模板，发现有模板走动，立即停止浇注，并在砼初凝前修整完好。
3、对砼空洞采取的主要防止措施。

①、在钢筋密集处，可采用细石砼浇注，使砼充满模板间隙，并认真振捣密
实。机械振捣有困难时，可采用人工捣固配合。
② 、预留孔洞处在两侧同时下料。下部往往灌注不满，振捣不实，采取在侧
面开口灌注的措施，振捣密实后再封好模板，然后往上灌注。
③ 、采用正确的振捣方法，严防漏振。插入式振捣器采用垂直振捣方法，即
振捣棒与砼表面垂直或斜向振捣，即振捣棒与砼表面成一定角度，约40°～45°， 振捣器插点均匀排列，可采用行列式或交错式顺序移动，不混用，以免漏振。每次移动距离不大于振捣棒作用半径的 1.5 倍。振捣器操作时快插慢拔。
④ 、控制好下料。要保证砼灌注时不产生离析，砼自由倾落高度不超过 2m ，
大于 2m 时要用溜槽、串筒等下料。
⑤、防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物，发现砼中有杂物，及时清除干
净。
⑥ 、加强施工技术管理和质量检查工作。
4、对砼露筋采取的主要防止措施。

① 、灌注砼前，检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。
② 、为保证砼保护层的厚度，要注意固定好垫块。一般每隔 1m 左右在钢筋
上绑一个水泥砂浆垫块。 
③ 、钢筋较密集时，选配适当粒径的碎石。碎石最大粒径不得超过结构截面
最小尺寸的 1/4 ，同时不得大于钢筋净距的 3/4 。结构截面较小，钢筋较密时，可用细石砼浇注。 
④、为防止钢筋移位，严禁振捣棒撞击钢筋。 
⑤、砼自由顺落高度超过 2m 时，要用串筒或溜槽等进行下料。 
⑥ 、拆模时间要根据试块试验结果确定，防止过早拆模。 
⑦、操作时不得踩踏钢筋，如钢筋有踩弯或脱扣者，及时调直，补扣绑好。
 5、对砼缺棱掉角采取的主要防止措施。

①、木模板在灌注砼前充分湿润，砼浇注后认真浇水养护。
②、拆除钢筋砼结构承重模板时，砼具有足够的强度，表面及棱角才不会受
到损坏。拆模时不能用力过猛过急，注意保护棱角，吊运时，严禁模板撞击棱角。
③、加强成品保护，对于处在人多、运料等通道处的砼阳角，拆模后可用槽
钢等将阳角保护好，以免碰损。
④、冬季砼浇注完毕，做好覆盖保温工作，加强测温，及时采取措施，防止
受冻。
6、对砼施工缝夹层采取的主要防止措施。

 ①、在施工缝处继续灌注砼时，如间歇时间超过规定，则按施工缝处理，在砼抗压强度不小于 1.2Mpa 时，才允许继续灌注。
②、在已硬化的砼表面上继续灌注砼前，除掉表面水泥薄膜和松动碎石或软
弱砼层，并充分湿润和冲洗干净，残留在砼表面的水予清除。 
③ 、在浇注前，施工缝宜先铺抹水泥浆一层。
三、对已出现砼外观质量问题采取的治理方法。

1、麻面主要影响砼外观，对于面积较大的部位修补。即将麻面部位用清水
刷洗，充分湿润后用潮湿的水泥抹平，最后用白水泥干灰涂抹，使其色泽与周围的砼接近。

2、砼有小蜂窝，可先用水冲洗干净，然后用1:2或1:2.5水泥砂浆修补，
如果是大蜂窝，则先将松动的碎石和突出颗粒剔除，尽量形成喇叭口，外口大些，然后用清水冲洗干净湿润，再用高一级的细石砼捣实，加强养护。 
3、对砼孔洞的处理，要经有关单位共同研究，制定补强方案，经批准后方可
处理。

4、将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净，用水冲洗湿润，再用1:2或1:2.5
水泥砂浆抹压平整，如露筋较深，将薄弱砼剔除，冲刷干净湿润，用高一级的细石砼捣实，认真养护。

5、缺棱掉角较小时，，清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润后，用 1 ∶
 2 或 1 ∶ 2.5 的水泥砂浆抹补齐正。可将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除，用水冲刷干净湿润，然后用比原砼高一级的细石砼补好，认真养护。
6、当表面缝隙较细时，可用清水将裂缝冲洗干净，充分湿润后抹水泥浆。对
夹层的处理慎重。补强前，先搭临时支撑加固后，方可进行剔凿。将夹层中的杂物和松软砼清除，用清水冲洗干净，充分湿润，再灌注，采用提高一级强度等级的细石砼捣实并认真养护。

   结束语：为保证好砼外观质量，不仅要把手好原材料和模板表面平整度的质量关。

