分次投料及喷射工艺流程图
 
 
	[image: image1.png]96T



第一次投料
	水泥100Kg

	
	砂（按干料计）S×100

	
	粘稠剂C×%
	粉剂与水泥一起加

	
	
	液剂加入拌合水中

	
	水W/C=0.22


	投料搅拌
	拌合时间（min）

	 
强制式搅拌机
	第一次投料
	2

	
	第二次投料
	1～2

	第二次投料
	石子（以干料计）G×100

	
	速凝剂C×%

	
	
	
	
	
	


 
 
	风压
	喷拱部0.12-0.15Mpa

	
	喷边墙0.15-0.18Mpa



	进料量
	喷拱部2-3M3/h

	
	喷边墙3-4M3/h

	水
	水压稳定在比风压机大0.1MPa

	
	
	
	
	


 
