表C1-3                    技术交底记录


	   工程名称
	
	交底部位
	外墙内保温

	工程编号
	M1031-1718
	日    期
	2004.9.15

	交底内容：

1.材料要求
（1）发泡水泥聚苯保温板表面应平整，边沿应整齐，不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮不完整等缺陷。

（2）水泥：32.5强度等级的矿渣水泥。应有出厂证明和进场复验单，当出厂超过三个月，按试验结果使用。

（3）粘贴保温板用C3胶。

（4）保温板应分类码放，下垫方木防止受潮，板材应垂直于地面靠墙放置，防止雨淋。

2．主要机具　

灰斗、木楔、靠尺板、线坠、手锤、撬棍、切割锯、抹子、开刀。

3．作业条件  

（1）对主体结构工程进行核查验收，并取得结构验收手续后，方可进行。

（2）墙面弹出+50cm标高线，墙面要求平整，在保温板安装前2-3天在填充墙上用水泥砂浆做水平冲筋带。

（3）电气工程的暗管线、接线盒等必须埋设完毕。
4.施工工艺

（1）工艺流程：
弹好板材安装位置线→核定板材的长、宽尺寸→分块板材各边嵌灰→安装板材→糊板缝

（2）操作工艺：

1）将板材搬运到安装板材的部位，短向垂直于地面靠墙放置，并在板材下垫木条，把要安装板材的各边清理干净，对接触的墙面、楼面清理干净。

2）粘结剂的的配置：

①将水泥：C3胶按1：1的比例调制成粘稠状。

②粘结剂应随用随拌，停置时间不宜过长，工具用毕应及时清理。

3）安装方法：

①将粘贴保温板的结构外表面清理干净，去掉粉尘。
②根据外墙内侧净空尺寸的宽度和高度进行拼接，先将拼接面清理干净去掉粉尘，在与墙面粘接的板材面上贴调制好的水泥浆灰饼，灰饼直径不小于4cm，灰饼高度为2-3cm，每块板材上所贴灰饼梅花型布置。

③将板搬运到安装面处，用撬棍将保温板轻轻撬起，上下看线，用力将拼接的板材挤压并露出灰浆，同时用手锤轻敲保温板，使其就位，随时用靠尺检查垂直度、平整度，板缝控制在5-6mm，使板材接触面均匀一致接缝严实。

④拼接后用开刀将挤压出的粘结剂刮净，局部灰浆不饱满的及时填塞密实。

⑤保温板上有线盒时，应先在板材相应位置上裁好再进行安装。

⑥板材安装完毕3-5天后，在板材拼缝处贴玻纤网格布，平板对接处粘贴宽度为5cm，阴阳角处10cm，粘贴完毕用腻子刀在网格带上刮胶一道。

5.质量要求 
（1）主控项目

1）保温板材的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求并有板材复试检测报告。

    检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

2）隔墙板材安装必须牢固。与周边墙体的连接方法应符合设计要求，并应连接牢固。

    检验方法：观察；手板检查。

3）保温板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

    检验方法：观察；检查产品合格证书和施工记录。

（2）一般项目

1）保温板安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损。

    检验方法：观察；尺量检查。

2）板材表面应平整光滑、色泽一致、洁净，接缝应均匀、顺直。

    检验方法：观察；手摸检查。

3）填充墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。

    检验方法：观察。

4）保温板安装的允许偏差和检验方法       

项

次

项  目

允许偏差（mm）

检验方法

1

立面垂直度

3

用2m垂直检测尺检查

2

表面平整度

3

用2m靠尺和塞尺检查

3

阴阳角方正

3

用直角检测尺检查

4

接缝高低差

2

用钢直尺和塞尺检查

6．成品保护
（1）保温板施工中，各工种间应保证已安装项目不受损坏，墙内电线管及附墙设备不得碰动、错位及损伤。

（2）保温板入场、储存、使用过程中应妥善保管，保证不变形、不受潮、不污染、无损坏。

（3）施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护，防止损坏。

（4）已安装好的墙体不得碰撞，保持墙面不受损坏和污染。

7.安全措施

1）加强机电设备的管理工作，设专人负责。机电设备用完后应及时切断电源，并将电源箱关门上锁。

2）机械运转中，如遇不正常声音或发生其他故障时，应立即切断电源，加以检查修理。

3）凡是移动设备和手动工具,电闸箱应安装可靠的漏电保护装置。

4）使用电钻时应戴胶手套，不用时应及时切断电源。

5）使用高凳、靠梯时，下脚应绑麻布或垫胶皮，并加拉绳防滑，跳板不得搭在最高一档，板两端搭接长度不少于20cm，板上不得同时站两人施工操作。



	技术负责人：                  交底人：                 接交人：



1

