表C1-3                    技术交底记录


	工程名称
	河北农业大学西校区17#18#（209）学生公寓
	交底部位
	内墙抹灰

	工程编号
	M1031-1718
	日    期
	2004.8.12

	交底内容：

1．工程做法

（一）门厅、电梯厅、走廊、宿舍、值班室、阳台、楼梯间、电梯机房墙面（门厅、走廊均吊顶，抹灰高度为自楼地面起抹至梁底，甩踢脚线高度150mm）

A.混凝土墙
                 

1）刷内墙涂料                           

2）5厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光     

3）13厚1：3水泥砂浆打底                

4）刷混凝土界面处理剂一道（随刷随抹底灰）

B.陶粒砖墙面

1）内墙涂料 

2）5厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光

3）5厚1：1：6水泥石灰膏砂浆扫毛

4）6厚1：0.5：4水泥石灰膏砂浆打底扫毛

5）刷混凝土界面处理剂一道（随刷随抹底灰）

6）陶粒砖墙与梁、柱、墙混凝土交接处钉铅丝网（二次结构与陶粒墙交接处不钉），与混凝土墙柱交接处搭接不少于150mm，采用2寸钢钉，钉距200mm梅花型布置（自楼地面四皮红砖上开始钉网，有吊顶的钉网高度同抹灰高度）。

（二）地下室墙面

1）刷内墙涂料                            

2）5厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光     

3）13厚1：3水泥砂浆打底                

4）刷混凝土界面处理剂一道（随刷随抹底灰）

（三）地下室及电梯机房水泥踢脚（踢脚高度为150mm）

1）8厚1：2.5水泥砂浆压实赶光                           

2）12厚1：3水泥砂浆打底     

3）刷混凝土界面处理剂一道              

2．材料要求

（1）水泥：32.5强度等级的矿渣水泥和普通硅酸盐水泥。应有出厂证明和进场复验单，当出厂超过三个月，按试验结果使用。

（2）砂：中砂，平均粒径为0.35～0.5mm，使用前应过5mm孔径的筛子。含泥量不超过5%，且不得含有杂质。

3．主要机具　

砂浆搅拌机、平锹、筛子（孔径5mm）、手推车、灰勺、线坠、托灰板、木抹子、铁抹子、胶皮水管、托线板。

4．作业条件  

（1）对主体结构工程进行核查验收，并取得结构验收手续后，方可进行抹灰工程。

（2）轻质墙体整修完毕，完成门窗框、水暖、电气、管线、消防栓箱、配电箱柜、有关埋件、木砖等安装埋设工作。

（3）抹灰前检查轻质墙体，对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的顶头缝，用掺用水量10%的建筑胶灰浆填塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净，墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞，应用胶灰整修密实、平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度， 检查门窗框标高位置是否正确，安装是否牢固，门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆（掺少量麻刀）嵌塞严实。

（4）按抹灰墙面的高度，支搭好抹灰用脚手架、高凳。架板应离开墙面及门窗口200-250mm，以利操作，架板要稳定、牢固、可靠。

（5）内墙抹灰之前先做样板间，经甲方监理共同验收合格后方可进行大面积施工。

5.施工工艺

(1) 工艺流程：





（2）内墙面抹灰：围护结构包括陶粒砖及混凝土墙体。

a．基层洒水：应在抹灰前将墙面浮土清扫干净，分遍浇水湿润。由于陶粒砌块吸水速度先快后慢，吸水少而延续时间长，故应增加浇水的次数，使抹灰层有良好的凝结硬化条件，不致在砂浆的硬化过程中水分被加气混凝土吸走。浇水量以水分渗入砌块深度8-10mm为宜，且浇水宜在抹灰前一天进行。遇风干天气，抹灰时墙面仍干燥不湿，应再喷一遍水，但抹灰时墙面不显浮水，以利砂浆强度增长，不易出现空鼓、裂缝。

b.基层处理：

1）钉铅丝网：陶粒砖墙与梁、柱、墙混凝土交接处钉铅丝网（二次结构与陶粒墙交接处不钉），与混凝土墙柱交接处搭接不少于150mm，采用2寸钢钉，钉距200mm梅花型布置（自楼地面四皮红砖上开始钉网，有吊顶的钉网高度同抹灰高度）。消火栓箱、配电箱等箱体安装完毕，其背后的露明部分也应钉好铅丝网。

2）砼基层处理：在将基层表面浮灰清理干净以后，直接涂刷砼专用界面处理剂，待干后进行墙面抹灰。

3）轻质墙体基层处理：陶粒砖墙基层应使用专用界面处理剂进行处理，采用干作法进行处理，即把水泥和界面处理剂按一定比例拌合成浆，然后将其用刷子或扫帚甩在已经清理干净的基层表面，待干后即可抹灰。

c．贴灰饼：根据设计图纸要求的抹灰质量等级，按基层表面平整垂直情况，吊垂直、套方、找规矩，经检查后确定灰饼厚度。墙面凹度较大时要分层衬平，操作时先抹上灰饼再抹下灰饼；抹灰饼时要根据室内抹灰的要求，以确定下灰饼的正确位置，用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1：3水泥砂浆抹成5cm见方形状。

d.做护角：室内墙面的阳角、柱面的阳角和门窗洞口的阳角采用1：2水泥砂浆做暗护角，其高度为2m，每侧宽度不小于5cm。门窗口护角做完后，应及时用清水刷洗门窗框上的水泥砂浆。

e.抹水泥窗台：先将窗台基层清理干净，松动的砖要重新砌筑好。砖缝划深，用水浇透，然后用1：2：3豆石混凝土铺实，厚度大于25mm。次日，刷掺水重10%的强力胶素水泥浆一道，紧跟抹1：2.5水泥砂浆面层，待面层颜色开始变白时，浇水养护2—3d。窗台板下口抹灰要平直光滑，不得有毛刺。

f.墙面冲筋：用与抹灰层相同砂浆冲筋，冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定，冲筋间距不大于1.5m，筋宽为5cm，可充横筋也可充立筋，根据施工操作习惯而定。

g.抹水泥砂浆墙面：

（1）陶粒砖墙抹灰：

1）抹底灰：底灰采用6mm厚1：0.5：4水泥石灰膏砂浆，操作时需用力压，以便将底灰挤入墙面及铅丝网细小孔隙中， 完后用大杠垂直、水平刮找一遍，用木抹子槎毛。然后全面检查底灰是否平整，阴阳角是否方正，抹灰面接槎应平顺，抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。

2）抹中层灰：待底灰六、七成干时(如底灰过干应浇水湿润)，开始抹5mm厚1：1：6水泥石灰膏砂浆中层灰， 抹完后再用大杠垂直、水平刮找一遍，用木抹子槎毛。然后全面检查中层灰是否平整，阴阳角是否方正，管道处抹灰是否抹齐，墙与顶交接是否光滑平整，并用托线板检查墙面的垂直与平整情况。散热器后边的墙面抹灰，应在散热器安装前进行，抹灰面接槎应平顺。抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。

3）抹罩面灰：当中层灰六、七成干时，即可开始抹罩面灰(如中层灰过干应浇水湿润)。罩面灰采用5mm厚1：2.5水泥砂浆，应二遍成活，最好两人同时操作，一人先薄薄刮一遍，另一人随即抹平。按先上后下顺序进行，抹完后用铁抹子赶光压实。

（2）混凝土墙面抹灰：

1）抹底灰：底灰采用13mm厚1：3水泥砂浆，抹灰时先薄薄地刮一层，接着分层装档、找平（上一层灰六、七成干后再进行下一层抹灰，每层厚度为5--7mm），再用大杠垂直、水平刮找一

遍，用木抹子槎毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方正，管道处抹灰是否抹齐，墙与顶交接是否光滑平整，并用托线板检查墙面的垂直与平整情况。散热器后边的墙面抹灰，应在散热器安装前进行，抹灰面接槎应平顺。抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。

2）抹罩面灰：当底灰六、七成干时，即可开始抹罩面灰(如底灰过干应浇水湿润)。罩面灰采用5mm厚1：2.5水泥砂浆，应二遍成活，最好两人同时操作，一人先薄薄刮一遍，另一人随即抹平。按先上后下顺序进行，抹完后用铁抹子压实赶光。

h.抹水泥踢脚：抹水泥踢脚板，先用清水将墙面洇透，尘土、污物冲洗干净，根据已抹好的灰饼充筋，填档子，抹底灰，抹好后用大杠刮平。木抹子搓毛，常温第二天便可抹面层砂浆。面层灰用水泥砂浆压光。

6.质量要求 
（1）主控项目：
1）抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水湿润。

检验方法：检查施工记录。

2）一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格，砂浆的配合比应符合设计要求。

检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

3）抹灰工程应分层进行，当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采用防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

4）抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查施工记录。

（2）一般项目：

1）普通抹灰表现应光滑、洁净、接槎平整 ，分格缝应清晰。

2）护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整。

检验方法：观察。

3）抹灰层的总厚度应符合设计要求；水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上；罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

检验方法：检查施工记录。

4）一般抹灰工程质量的允许偏差和检查方法应符合下表的规定。
项次

项    目

允许偏差(mm)
检验方法

国标

企标

1

立面垂直度

4

2

用2m垂直检测尺检查

2

表面平整度

4

2

用2m靠尺和塞尺检查

3

阴阳角方正

4

2

用直角检测尺检查

7．成品保护
（1）抹灰前必须事先把门窗框与墙连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实(铝合金门窗框应留出一定间隙填塞嵌缝材料，嵌缝材料由设计确定)；门口钉设铁皮或木板保护。

（2）要及时清扫干净残留在门窗框上的砂浆。铝合金门窗框必须有保护膜，并保持到竣工清擦玻璃时为止。

（3）推小车或搬运东西时，要注意不要损坏阳角和墙面。抹灰用的大杠和铁锹把不要靠在刚抹完灰的墙上。严禁蹬踩窗台，防止损坏其棱角。

（4）拆除脚手架要轻拆轻放，拆除后材料码放整齐，不要撞坏门窗、墙角和阳角。

（5）要保护好墙上的预埋件、窗帘钩、通风篦子等。墙上的电线槽、盒、水暖设备预留洞等不要随意抹死。

（6）抹灰层凝结前，应防止快干、水冲、撞击、振动和挤压，才能保证灰层有足够的强度。

（7）要保护好楼地面面层，不得直接在楼地面上拌灰、堆灰。

8.安全措施

（1）施工现场“四口”应进行防护，防止跌落和坠物伤人。

（2）脚手架应由专人检查，搭设应牢固，坚决避免探头板。

（3）室内抹灰电气照明使用低压安全电源，防止触电。
（4）室内抹灰使用的木凳、脚手架应搭设牢固，架子上堆放材料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。

（5）在室内推小车时应注意防止小车挤手。

（6）严禁从窗口向外抛掷物品。

（7）井架吊篮起吊或放下时，应关好井架安全门，头手不得伸入井架内，待吊篮停稳后，方能进入吊篮内工作。



	技术负责人：                  交底人：                 接交人：


抹水泥踢脚板





抹水泥窗台板





抹罩面灰





修抹预留孔洞、电气箱、槽、盒





抹底灰





贴灰饼





墙面充筋





做护角





基层处理





墙面浇水








PAGE  
6

