表C1-3                    技术交底记录


	工程名称
	河北
	交底部位
	外墙装修

	工程编号
	M1031-1718
	日    期
	2004.9.10

	交底内容：

1.工程做法

（一）外墙贴面砖做法：

A.混凝土墙面
                 

1）1：1水泥砂浆（细砂）勾缝                           

2）1：1水泥砂浆贴6～12厚面砖     

3）基层采用EC聚合物砂浆修补平整                

B.陶粒砖墙面

1）1：1水泥砂浆（细砂）勾缝        

2）1：1水泥砂浆贴6～12厚面砖

3）6厚1：0.2：2水泥石灰膏砂浆找平层

4）5厚1：1：6水泥石灰膏砂浆扫毛

5）6厚1：0.5：4水泥石灰膏砂浆打底扫毛

6）刷混凝土界面处理剂一道

7）陶粒砖外墙面满钉铅丝网一道，与混凝土墙柱交接处搭接不少于150mm，采用2寸钢钉，钉距200mm梅花型布置（自楼地面四皮红砖上开始钉网）。

（二）外墙抹灰做法：凡建筑物外墙腰线均抹灰。                        

1）15厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆压实赶光                           

2）刷混凝土界面处理剂一道               

2.材料要求
（1）18#学生公寓

一至四层腰线以下（包括腰线内）贴棕色面砖，规格为100×200mm。

四层腰线以上至十四层腰线以下贴粉红色面砖，规格为60×240mm。

十四层腰线间贴棕色面砖，规格为100×200mm。

十四层腰线以上至挑檐以下及出屋面楼梯间、电梯间贴乳白色面砖，规格为60×240mm。

屋顶挑檐及雨篷挑檐贴白色面砖，规格为60×240mm。

（2）17#学生公寓

一层至三层挑檐以下（包括挑檐内）贴棕色面砖，规格为100×200mm。

三层挑檐以上六层挑檐以下贴粉红色面砖，规格为60×240mm。

六层挑檐以上至屋顶挑檐下贴乳白色面砖，规格为60×240mm。

屋顶挑檐及雨篷栏板贴白色面砖，规格为60×240mm。

（3）色带为浅灰色面砖，规格为60×240mm；腰线抹水泥砂浆刷白色涂料。具体部位详见立面图。

（4）水泥：32.5强度等级的矿渣水泥。应有出厂证明和进场复验单，当出厂超过三个月，按试验结果使用。

（5）砂：中砂，平均粒径为0.35～0.5mm，使用前应过5mm孔径的筛子。含泥量不超过5%，且不得含有杂质。

（6）面砖：面砖的表面应光洁、方正、平整，质地坚固，其品种、规格、尺寸、色泽均匀一致，必须符合设计规定，不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。

3．主要机具　

砂浆搅拌机、平锹、筛子（孔径5mm）、手推车、灰勺、线坠、托灰板、木抹子、铁抹子、刮杠、胶皮水管、托线板。

4．作业条件  

（1）对主体结构工程进行核查验收，并取得结构验收手续后，方可进行抹灰工程。

（2）铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求，且塞堵密实，并事先粘贴好保护膜。

（3）脚手架提前支搭好，其横竖杆及拉杆等应距离门窗口角150～200mm。架子的步高要符合施工要求。

（4）墙面基层要清理干净，脚手眼堵好。

（5）大面积施工前应先做样板，样板完成后，必须经甲方、监理、施工单位共同验收合格后，方可组织班组按样板要求施工。
5.施工工艺

（1）工艺流程：
基层处理→吊垂直、挂线→找水平、弹纵横控制线→贴面砖→勾缝

（2）基层为混凝土墙面时操作工艺：

1）基层处理：首先将凸出墙面的混凝土剔平，大钢模施工的混凝土墙面基层很光滑，采用“毛化处理”的办法，即先将表面尘土、污垢清理干净，用10%火碱水将墙面的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、晾干。然后用1：1水泥细砂浆内掺水重20%的界面剂，喷或用笤帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直到水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并具有较高的强度，用手掰不动为止。

2）吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼：根据墙面结构平整度找出粘贴饰面砖的规矩，外墙面全部贴饰面砖时，在四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直，然后从顶层用特制的大线坠绷铁丝吊垂直，根据饰面砖的规格、尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制，竖向线则以四周大角和层间贯通柱、垛子为基线控制。每层打底时则以此灰饼做为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直、方正。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台等饰面的流水坡度和滴水线（槽）。其深宽不小于10mm，并整齐一致，而且必须是整砖。

3）抹底层砂浆：第一遍厚度宜为５mm，抹后用木抹子搓平，隔天浇水养护；待第一遍六至七成干时，即可抹第二遍，厚度约８～12mm，随即用木杠刮平、木抹子搓毛，隔天浇水养护。

4）弹线分格：待基层灰六至七成干时，即可按图纸要求进行分段分格弹线，同时亦可进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。

5）排砖：根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证面砖缝隙均匀符合设计图纸要求，注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖，以及在同一墙面上的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位，如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件，应用整砖套割吻合，不得用非整砖随意拼揍镶贴。

6）浸砖：外墙面砖镶贴前，首先要将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2h以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

7）镶贴面砖：镶贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后，可分段进行。在每一分段或分块内的面砖，均为自下而上镶贴。从最下层砖下皮的位置线先稳好靠尺，以此托住第一皮面砖。在面砖外皮上口拉水平通线，作为镶贴的标准。

在面砖背面宜采用1：1水泥砂浆进行粘贴，砂浆厚度为6～10mm，贴上后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。

女儿墙压顶、窗台、腰线等部位平面需要镶贴面砖时，除流水坡度符合设计要求外，应采取顶面面砖压立面面砖的做法，预防向内渗水，引起空裂；同时还应采取立面中最低一排面砖与底平面面砖割45°角对接，底面砖低于底板抹灰10 mm，让它起到滴水线（槽）的作用，防止尿檐而引起空裂。

8）面砖勾缝：面砖粘贴检验合格后，用1:1水泥砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2～3mm。面砖缝子勾完后，用布或棉丝蘸水擦洗干净。

（2）基层为陶粒砖墙墙面时操作工艺：

1）钉铅丝网：外墙面满钉铅丝网一道，与混凝土墙柱交接处搭接不少于150mm，采用2寸钢钉，钉距200mm梅花型布置。

2）基层处理：用水湿润陶粒砖墙表面，在缺棱掉角处刷聚合物水泥浆一道，砂浆与金属网应结合牢固，最后用木抹子轻轻搓平，隔天浇水养护。抹灰前，墙面必须清扫干净，浇水湿润。

3）吊垂直、套方、找规矩、镶贴面砖操作工艺同混凝土墙面做法。

6.质量要求 
（1）主控项目：
1）饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。

检查方法：观察，检查产品合格证书，进场验收记录，性能检测报告和复验报告。

2）饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

检查方法：检查产品合格证书，复验报告和隐蔽工程验收记录。

3）饰面砖粘贴必须牢固。

检查方法：检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。

4）满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

检查方法：观察；用小锤轻击检查。

（2）一般项目：

1）饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。检查方法：观察。

2）阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。检查方法：观察。

3）墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。检查方法：观察，尺量检察。

4）饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。

检查方法：观察，尺量检察。

5）有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求。  

 检查方法：观察，用水平尺检查。

6）饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法：
项次

项目

允许偏差（mm）

检验方法

国标

企标

1

立面垂直度

3

2

用2m垂直检测尺检查

2

表面平整度

4

2

用2m靠尺和塞尺检查

3

阴阳角方正

3

1

用直角检测尺检查

4

接缝直线度

3

1

拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

5

接缝高低差

1

0.5
用钢直尺和塞尺检查

6

接缝宽度

1

0.5

用钢直尺检查

7．成品保护
（1）镶贴好的饰面砖，应有切实可靠的防止污染的措施；同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇上的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇，事先应粘贴好保护膜，预防污染。

（2）各抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲、撞击和振动。

（3）少数工种（水电、通风、设备安装等）的各种活应做在面砖镶贴之前，防止损坏面砖。

（4）拆除架子时注意不要碰撞墙面。
8.安全措施

（1）操作前检查脚手架和高凳是否牢固；操作层兜网是否张挂齐全；围网是否已挂满；隔三层是否另设一道兜网。脚手操作层护拦是否已经安设。

（2）在脚手架上操作的人数不能集中，堆放的材料应散开，存放砂浆的槽桶要放稳，木制杠尺不能一端立在脚手板上一端靠墙，要平放在脚手板上。脚手板严禁有探头板。

（3）操作中严禁向下甩物件或抛砂浆，防止坠物伤人或砂浆溅入眼中。

（4）龙门架上料，各层信号必须准确，平台口放小车时必须加垫，防止翻车。

（5）脚手架妨碍操作时，应由架子工处理，严禁非架子工翻脚手板或搭设临时架子。

（6）移动式照明灯必须使用安全电压，机电设备（钻台、切割机、手电钻等）应固定专人或电工操作。现场一切机电设备非操作人员一律禁止乱动。

（7）多工种立体交叉作业，应有防护设施，作业人员必须戴安全帽。

（8）在使用悬吊脚手时，悬吊架应固定牢固，吊环，钢丝卡具应紧固，吊兰应有保险绳，操作人员应系安全带。

（9）电动工具应安设漏电保护装置。

（10）剔凿瓷砖或手折断瓷砖，应戴防护眼镜和手套。

	技术负责人：                  交底人：                 接交人：



4

