表C1-3                    技术交底记录


	   工程名称
	河北农
	交底部位
	屋面保温层

	工程编号
	M1031-1718
	日    期
	2004.9.26

	交底内容：

1.工程做法

 150厚憎水珍珠岩板下铺散料找坡i=2%，最薄处50厚。

2.材料要求
（1）所用憎水珍珠岩板保温材料技术性能必须符合设计要求和质量验收规范的规定，并有产品合格证书。
（2）保温材料应采取防雨、防潮的措施，并应分类堆放，防止混杂。

（3）板状保温材料在搬运时应轻放，防止损伤断裂。
3．主要机具　

平鍬、木刮杠、水平（准）尺、手推车、木拍子、木抹子等。

4．作业条件  

（1）铺设保温材料的基层（结构层）施工完以后，经检查验收合格后，方可铺设保温材料。

（2）穿过结构的管根部位，应用细石混凝土填塞密实，以使管子固定。

（3）板状保温材料运输、存放应注意保护，防止损坏和受潮。

5.施工工艺

（1）工艺流程：
基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡→保温层铺设→拍(刮)平

→填补板缝→检查验收→抹找平层

（2）基层清理：现浇混凝土的基层表面，应将尘土、杂物等清理干净。

（3）保温层铺设

干铺憎水珍珠岩保温板块前，应先将接触面清扫干净，先铺设珍珠岩散料沿屋顶找坡方向找2%坡，然后再铺设保温板块，板块应铺平垫稳，板间的缝隙，应用同散料碎屑嵌填密实，表面应与相邻两板的高度一致。

已铺完的松散、板状保温层要平整，不得在其上行走、运输小车和堆放重物。

6.质量要求 
（1）主控项目：
1）保温材料的堆积密度或表观密度导热系数以及板材的强度、吸水率，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

2）保温层的含水率必须符合设计要求。

检验方法：检查现场抽样检验报告。

（2）一般项目：

1）保温层的铺设应符合下列要求：

板状保温材料：紧贴（靠）基层，铺平垫稳，拼缝严密，找坡正确。

检验方法：观察检查。

2）保温层的允许偏差和检验方法：

                               保温层的允许偏差和检验方法

项次

项  目

允许偏差

（mm）

检验方法

1

整体保温层

表面平整度

有找平层

7

用2m靠尺和

楔形尺检查

2

保温层厚度

板状材料

±5δ/100

且不大于4

用钢针插入和

尺量检查

3）检验数量：按屋面面积每100m2抽查一处，每处10 m2，且不少于3处。

7．成品保护
在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得直接行走运输小车，行走线路应铺垫脚手板。 

8.安全措施

（1）施工前应进行安全技术交底。

运输路线应畅通，各种运输设施和工具应牢固可靠。

（2）屋面孔洞应封盖严密。

（3）操作人员不得过分集中，并不得追逐嬉闹。

（4）上屋面作业时，不得穿硬底、易滑的鞋。

（5）易燃保温材料应放置在库房内，严禁烟火，并配备灭火器。


	技术负责人：                  交底人：                 接交人：



2

