表C1-3                    技术交底记录


	
	
	交底部位
	18#学生公寓

屋面防水保护层

	工程编号
	M1031-1718
	日    期
	2004.12.15

	交底内容：

1.材料要求：

1.1水泥：采用32.5矿渣硅酸盐水泥，水泥应有出厂合格证,质量指标应符合国家标准的规定。        

1.2砂：采用粒径0.3-0.5的中粗砂,含泥量不大于3%。

1.3 石：宜采用质地坚硬，粒径为5-15级配良好含泥量不超过2%的碎石。

2．主要机具

混凝土搅拌机、振捣器、运输小车、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子等。

3．作业条件

3.1办理完结构验收手续。 

3.2穿过屋面的水落管、通风管等必须在防水层施工前安装完毕，并在周围留缝以便嵌油膏。 

3.3浇筑混凝土前,应将表面浮渣、杂物清除干净，检查卷材防水层质量及平整度、排水坡度和完整性，然后在卷材防水层上干铺油毡隔离层一道。

4.操作工艺

4.1工程做法：30mm厚1：2：4细石混凝土。分格：深缝深30mm宽10mm，间距6m；浅缝深10mm，宽10mm，间距1m，沥青砂灌缝。

4.2工艺流程：基层清理→浇筑细石砼保护层→分格缝留置→施工缝灌沥青砂
4.3操作工艺

1）基层清理：基层表面的杂物等应清理干净。

2）贴灰饼、冲筋：根据标高线做出灰饼并冲筋，冲筋和灰饼均要采用混凝土，随后铺混凝土。

3）铺混凝土：混凝土的配合比为1：2：4，混凝土坍落度不宜大于50mm。混凝土采用机械搅拌，必须拌合均匀。铺混凝土后用长刮杠刮平，振捣密实。表面塌陷处应用混凝土铺平，再用长刮杠刮一次，然后用木抹子槎平。

4）混凝土面层施工缝留置在分格缝处，每6m设一道深分格缝，深缝内每1m设一道浅分格缝。

5）撒水泥砂子干面灰：当面层表面出现泌水时，可用干拌的水泥和砂进行撒匀。砂子先过3mm筛子后，用铁锹拌干面（水泥：砂＝1:1）。待灰面吸水后用长刮杠刮平，随即用木抹子槎平。

6）第一遍抹压：当面层开始凝结，地面面层上有脚印但不能下陷时，用铁抹子进行第一遍抹压。此时要注意不漏压，并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。

7）第二遍抹压：当地面面层上人稍有脚印，而抹压不出现抹子纹时，用铁抹子进行第二遍抹压。此时抹压要用力稍大，将抹子纹抹平压光，压光的时间应控制在终凝前完成。

8）覆盖保温：成活后及时采用棉毡和塑料布对保护层表面进行覆盖防止受冻。

9）分格缝灌沥青砂：分格缝采用热沥青及干砂拌制，沥青密封材料严禁在雨天或雪施工，施工环境气温宜0℃以上。

5．质量标准
5.1主控项目:
5.1.1细石混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求；混凝土强度等级、厚度、坡度应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复检报告。

5.1.2细石混凝土保护层不得有渗漏积水现象。

检验方法：雨后或淋水蓄水检验。

5.1.3密封材料的质量必须符合设计要求.

检验方法：检查产品出厂合格证、配合比和现场抽样复验报告。

5.1.4密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘结牢固、无气泡、开裂、脱落等缺陷。

检验方法：观察检查。

5.2一般项目

5.2.1细石混凝土保护层应表面平整、压实磨光，不得有裂缝、起壳、起砂、等缺陷。

    检查方法：观察检查。

5.2.2细石混凝土的防水层厚度和钢筋位置应符合设计要求。

检验方法：观察和质量检查。

5.2.3细石混凝土分格缝的位置和间距应符合设计要求。

检验方法：观察和质量检查。

5.2.4细石混凝土保护层表面平整度的允许偏差为5mm。

检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

5.2.5嵌填密封材料的基层应牢固、干净、干燥、表面应平整。

检验方法：观察检查。

5.2.6 密封防水接缝宽度的允许偏差为10%，接缝深度为宽度的0.5—0.7倍。

检验方法：尺量检查。

5.2.7嵌填的密封材料表面应平滑，缝边要顺直，无凹凸不平现象。

检验方法：观察检查。

6．成品保护

6.1养护初期屋面不得上人进行其它作业。

6.2要注意对隔离层加强保护、混凝土运输不能直接在隔离层表面进行，应采用垫板等措施，浇筑混凝土时不能振酥隔离层。

 6.3 对嵌填完后的密封材料应避免碰损及污染，固化前不得踩踏。

7.安全措施：

7.1运输路线应畅通，各种运输设施和工具应牢固可靠。

7.2 屋面孔洞应封盖严密。

7.3操作人员不得过分集中，并不得追逐嬉闹。

7.4上屋面作业时，不得穿硬底、易滑的鞋，屋面上若有霜雪时，要及时清扫，并应有可靠的防滑措施。


	技术负责人：                  交底人：                 接交人：



1

