表C1-3                    技术交底记录


	
	
	交底部位
	屋面卷材防水层

	工程编号
	M1031-1718
	日    期
	2004.10.13

	交底内容：

1．工程做法

屋面防水采用三元乙丙-丁基卷材防水1.2厚下刷聚氨酯涂膜2厚。

（1）坡屋面局部做防水：

①17#学生公寓出屋面楼梯间四周泛水，铺贴宽度上下各500mm。

②17#学生公寓出屋面风道一处，铺贴宽度上下各500mm。

③17#学生公寓卫生间排水管出屋面4根，按泛水做法。

④18#学生公寓出屋面楼梯间、电梯间四周泛水，铺贴宽度上下各500mm。

⑤18#学生公寓卫生间排水管道出屋面4根/间，按泛水做法。
（2）上人屋面及电梯机房楼梯间顶均做卷材防水。

2．材料要求
（1）三元乙丙-丁基橡胶防水卷材，规格：厚1.2mm，宽1m，长20m。

（2）防水材料应有出厂合格证及使用认证证书，进场抽样复达到技术指标，符合设计要求方准使用。

3．主要机具　

高压吹风机、扫帚、小平铲、电动搅拌器、铁桶、滚动刷、汽油喷灯（专用火焰喷枪）、手持压滚、剪刀、铁管。

4．作业条件  

（1）施工前审核图纸，进行技术交底，屋面防水必须由有资质的专业队施工，持证上岗。

（2）铺贴防水层的基层表面，应将尘土、杂物彻底清扫干净，表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净，不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷，设备预埋件已安装好。

（3）基层坡度应符合设计要求，表面应保持干燥，含水率应不大于9%；并要平整、牢固，阴阳角转角处应做成圆弧或钝角，基层必须干燥，尤其要控制含水率。

（4）防水所用的卷材，胶粘结剂，基层处理剂、二甲苯等，均属易燃物品，存放和操作应远离火源，在通风、干燥的室内存放，防止发生意外。

5．施工工艺

（1）工艺流程：

基层清理→弹线找规矩→刷聚氨酯涂膜→配制底胶→细部附加层→涂刷底胶→ 基层涂刷胶粘剂→卷材涂刷胶粘剂→卷材铺贴→卷材收头、粘结→卷材接头密封→蓄水试验→卷材保护层→验收 

（2）刷聚氨酯涂膜

1）底胶（基层处理剂）配制：先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1:1.5:2的比例（重量比）配合搅拌均匀，配好的料在2h内用完。

2）底胶涂刷：底板涂刷前，应对阴阳角、排水管、裂缝处、增强涂抹部位涂刷，然后再大面积涂刷。将配制好的底胶料，用长把刷均匀涂刷在基层表面，涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。

3）涂膜防水层施工：

材料配制：聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1:1.5:0.3的比例（重量比）配合，用电动搅拌器强制搅拌3～5min，至充分拌合均匀即可使用．配好的混合料应２h内用完，不可时间过长。

附加涂膜层：穿过墙、底板的管根部、排水管及阴阳角，变形缝等薄弱部位，应在涂膜层大面积施工前，先做增强涂层（附加层）。

附加层做法：涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡，将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上，阴阳角部位一般为条形，管根为块形，三面角，应裁成块形布铺设，可多次涂刮涂膜。

涂刮第一道涂膜：在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后，应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡，如没有，即可涂刷第一层涂膜；如有气孔或气泡，则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔，局部再刷涂膜，然后进行第一层涂膜施工。

涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料。可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮，力求厚度一致，在1.5mm左右。

涂刮第二道涂膜；第一道涂膜固化后，即可在其上均匀地涂刷第二道涂膜，涂刮方向应与第一道的涂刷刮方向相垂直，涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h，亦不大于72 h。

涂刮第三道涂膜：涂刮方法与第二道涂膜相同，但涂刮方向应与其垂直。

（3）三元乙丙卷材施工

1）涂刷聚氨酯底胶

①配制底胶：将聚氨酯材料按甲：乙：二甲苯=1:1.5:1.5的比例（重量比）配合搅拌均匀；配制成底胶后，即可进行涂刷。

②涂刷底胶（相当于冷底子油）：将配制好的底胶用长把滚刷均匀涂刷在大面积基层上，厚薄要一致，不得有漏刷和白点现象；阴阳角管根部位可用毛刷涂刷；在常温情况下，干燥4h以上，手感不粘时为准，即可进行下道工序。

2）复杂部位附加层

①增强剂配制：将聚氨酯材料按甲：乙组份以1:1～1.5的比例（重量比）配合搅拌均匀，即可进行涂刷；配制量视需要确定，不宜一次配制过多，防止多余部分固化。
②按上述方法配制好以后，用毛刷在阴角、排水口、通气孔根部等处，涂刷均匀，作为细部附加层，厚度以1.5mm为宜，待其固化24h后，即可进行下道工序。

3）铺贴卷材防水层

①铺贴前在未涂胶的基层表面排好尺寸，弹出标准线，为铺好卷材创造条件。

②铺贴卷材时，先将卷材摊开在平整、干净的基层上清扫干净，用长把滚刷蘸胶粘剂均匀涂刷在卷材表面，在卷材接头部位应空出10cm不涂胶，刷胶厚度要均匀，不得有漏底或凝聚块存在。当胶粘剂静置10～20min干燥，指触不粘手时，用原来卷卷材的纸筒再卷起来，卷时要求端头平整，不得卷成竹笋状，并要防止进入砂粒、尘土和杂物。

③基层涂布胶粘剂：已涂的基层底胶干燥后，在其表面涂刷胶粘剂，涂刷要用力适当，不要在一处反复涂刷，防止粘起底胶，形成凝块，影响铺贴质量。复杂部位可用毛刷均匀涂刷，用力要均匀，涂胶后指触不粘时，开始铺贴卷材。

④铺贴时将已刷好胶粘剂预先卷好的卷材，穿入Φ30mm、长1.5m的铁管，由二人抬起，将卷材一端粘结固定，然后沿弹好的标准线向另一端铺贴；操作时卷材不要拉的太紧，每隔1m 左右向标准线靠贴一下，依次顺序对准线边铺贴，或将已涂好胶的卷材，按上述方法推着向后铺贴。但是无论采取哪种方法铺贴均不得拉伸卷材，要防止出现皱折。铺贴卷材时要减少阴阳角的接头。

铺贴平面与立面相连接的卷材，应由下向上进行，使卷材紧贴阴阳角，不得有空鼓或粘贴不牢等现象。

⑤排除空气：每铺完一张卷材，应立即用干净的长把滚刷从卷材的一端开始在卷材的横向顺序用力滚压一遍，以便将空气彻底排出。

⑥滚压：为使卷材粘贴牢固，排除空气，用30kg重、30cm长的外包橡皮的铁辊滚压一遍，立面用手持压辊滚压粘牢。

4）接缝处理：

①在未涂刷胶粘剂的长、短边10 cm处，每隔1m左右用胶粘剂涂一下，待其基本干燥后，将接缝翻开临时固定。

②卷材接缝用丁基粘结剂粘结，先将A、B两组份材料，按1：1(重量比)的配合比搅拌均匀，用毛刷均匀涂刷在翻开的接缝表面，待其干燥30min后（常温15min左右），即可进行粘合，从一端开始用手一边压合一边挤出空气。

满粘卷材长短边搭接宽度均为80mm。粘贴好的搭接处，不允许有皱折、气泡等缺陷，然后用铁辊滚压一遍；沿卷材边缘用聚氨酯密封膏封闭。

5）卷材末端接头：为使卷材末端收头粘贴牢固，防止翘边和渗水漏水，用聚氨酯密封膏等密封材料封闭严密后，再涂刷一层聚氨酯涂膜防水材料。防水层铺贴不得在雨天、大风天施工。

6）保护层：卷材铺贴完后应做淋水试验，非上人屋面按设计要求作保护层。上人屋面按设计要求做刚性保护层。

6．质量要求 
（1）主控项目
1）卷材防水层所用卷材及其配套材料，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

2）卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

检验方法：雨后或淋水、蓄水检验。

卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水，变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

（2）一般项目

1）卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；防水层的收头应与基层粘并固定牢固，缝口封严，不得翘边。

检验方法：观察检查。

2）卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀、粘结牢固；水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层；刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

检验方法：观察检查 

3）防水卷材屋面防水层允许偏差：卷材搭接宽度：-10mm
（3）检验数量：按屋面面积每100m2抽查一处，每处10m2，且不少于3处；细部构造全数检查。       
7．成品保护
（1）已铺贴好的卷材防水层，应及时采取保护措施，防止被机具及带钉子的鞋戳破，以免造成隐患。

（2）穿过屋面、墙面等处的管根，不得损伤变位。
（3）变形缝、水落口等处施工中临时堵塞的废纸、麻绳、塑料布等，完工后应及时清理出去，保持管内、口内畅通无阻。

（4）防水层施工完成后，应及时做好保护层。

（5）施工时不得污染已做完的墙面等部位。

8．安全措施

1）对有皮肤病、眼病、刺激等患者，不宜参加操作。施工过程中，发生了恶心、头晕、刺激过敏等情况时，应立即停止操作。

2）操作人员不得赤脚、穿短裤和短袖衣服进行操作，裤脚袖口应扎紧，并应配带手套和护脚。

3）操作时应注意风向，防止下风方向作业人员中毒或烫伤。

4）存放卷材和粘结剂的仓库或现场要严禁烟火，必须有防火措施，且应设置一定数量的灭火器材和沙袋。

5）高处作业的人员不得过分集中，必要时应记安全带。

6）屋面周圈应设防护栏杆；屋面上的孔洞应加盖封严，或者在孔洞周边设置防护栏杆，并加设水平安全网。

7）雨、霜、天，必须待屋面干燥后，方可继续进行工作，刮大风时应停止作业。


	技术负责人：                  交底人：                 接交人：



5

