市政工程质量通病100例

一、桥梁工程

1、结构物角线不清晰，边线不直顺。

存在现象：

（1） 墙体厚薄不一、墙面高低不平或倾斜变形；

（2） 墙根跑浆、局部坑洼凹陷；

（3） 墙体混凝土分层浇注接茬不平、错台产生结构棱角不清晰。
危害：

（1） 损坏结构安全、稳定、使整体混凝土外观不好，引起结构物尺寸规格与设计不符，造成混凝土外观缺陷。

防治方法：
（1） 模板拼装要平整，严格按质量检验标准把关；
（2） 混凝土施工注意各交接段的衔接及振捣方式；

（3） 模板拼缝应严密不漏浆，确保支模稳固；

（4） 将模板表面清理干净，并均匀涂刷好脱模剂。

2、钢筋绑扎成型不标准

现象：

（1） 钢筋长度和弯曲角度不符合设计要求。

原因分析：

（1） 下料不准确；

（2） 操作时量尺不准确或加工误差较大。

防治方法：

（1） 加强钢筋配料管理工作，预先确定各种形状钢筋下料长度，配料时要考虑周全。

（2） 对于形状较复杂的钢筋，先要放出实样，并根据具体条件预先选择合适的操作参数，然后再大批量加工成型。

3、混凝土施工中模板设计、施工、直接影响桥梁混凝土结构外观质量。

存在现象：

（1） 外观缺陷产生麻面，混凝土表面局部缺水泥浆比较粗糙，存在许多小凹坑。也使结构棱角不直顺。

危害：

（1） 混凝土表面不光滑，外观不美观。

防治方法：

（1） 模板面要清理干净，模板缝拼严、堵严、防止漏浆；

（2） 钢模隔离剂及脱模剂涂刷均匀，不能漏刷；

（3） 混凝土模板设计合理，选材适当，模板支架牢固，不能有变形。

4、桥梁构配件质量问题，直接影响外观质量。

存在现象：

（1） 构配件颜色不一致，棱角不直顺，模板周转次数过多，脱模剂不均，影响外观。

防治方法：

（1） 加强构件厂的投招标工作，将构件加工的质量要求纳入合同文件中。

（2） 加强构件施工中的质量检验工作，从构件配合比到施工各个环节要严格把关。

（3） 做好首件验收工作，合格后方可批量生产。

5、结构物安全质量问题存在：地基周边还土不实，造成开裂、下陷，影响结构质量。

危害：

（1） 会引起桥头锥坡、护坡的开裂、变形破损，影响桥台及桥墩的稳定性。

产生原因：

（1） 基坑溜土坡清理不彻底，采用简单夯实机具，夯实不足。

（2） 肥槽过窄，无法用机械夯实，回填质量未达标。

（3） 违反操作规程，带水回填，推土机推土不分层次夯实，超厚填土。

（4） 槽内清理不彻底，杂物腐烂而沉降。

（5） 填土含水量过大、过湿、难于压实而沉陷。

防治方法：

（1） 加强施工人员质量意识，认真做好土方回填工作。

（2） 必须严格按操作规程施工。

（3） 严禁带水、杂物进行回填。

（4） 协调好回填与压实的进度。

（5） 调配好回填夯实机具。

6、混凝土运输、浇注、振捣工艺违规，产生分层不清、漏振、过振施工冷缝出现，运输间断使桩基产生断桩。

产生原因：

（1） 混凝土施中不充分考虑混凝土运输的客观因素，产生混凝土施工时间间断造成质量事故。

（2） 在施工中不按操作规程施工，产生混凝土质量缺陷。

防治方法：

（1） 认真学习操作规程，严格按其施工，调整工序之间的层次按规律办事。

（2） 加强现场混凝土运输调度工作，发现问题及时调整运输力量，增派运输机械或事先选用两个搅拌系统，满足施工需要。

7、混凝土计量不准，产生质量问题

产生原因：

（1） 施工人员思想不重视，对计量法学习不够。

（2） 计量设备不准确或不全。

（3） 质控人员、施工人员不检查计量工作。

防治方法：

（1） 加强“计量法”工作的思想工作，树立计量法意识。

（2） 认真履行计量设备的检验标定工作。

（3） 严格执行混凝土配比要求。

（4） 按操作规程办事，并设立专人负责计量工作。

8、钢筋锚固，接头绑扎不到位，保护层不够，产生质量问题。

产生原因：

（1） 违反操作规程。

（2） 学习标准不够。

（3） 思想不重视，操作不严谨，检查不认真。

防治方法：

（1） 加强学习标准。

（2） 严格按规程施工。

（3） 树立质量意识。

（4） 质检人员，施工人员认真进行检查。

9、由于管理不严，工序的验收、交底、交接自检没有或不足，造成质量问题。

防治方法：

（1） 加强管理人员对工序的交底工作、验收工作，自检自查工作。

（2） 学习标准及规程，严格按三检制度办事。

10、不按合理工期施工，在施工中忽视质量要求。

产生原因：

（1） 工期和质量的矛盾产生了质量问题。

（2） 违反规程，即：没按科学办事带来严重后果。

防治方法：

（1） 认真理解工期与质量的关系，哪个第一要从思想上认识清楚。

（2） 严格按科学办事，违背客观规律一事无成，在施工中第一是质量，第二是质量，第三还是质量。质量是根本，计划是要求在保证质量的前提下完成施工任务。

11、混凝土结构施工拆模不细，野蛮施工，混凝土结构外观受到影响。

存在现象：

（1） 模板拆除后，发现结构的边棱缺损或角部混凝土掉落，有时会发现混凝土面有裂纹出现。

危害：

（1） 混凝土结构棱、线、边角有了缺陷，降低混凝土外观质量。

（2） 野蛮拆卸模板，造成裂纹降低混凝土耐久性。

产生原因：

（1） 混凝土未达到拆模时间，过早拆除。

（2） 拆模方法失当，不是采用转角法使模板某边脱开混凝土，然后逐步使模板全部脱离，而是猛烈地敲打和强拉，强扭，造成混凝土出现裂纹。

（3） 模板未涂脱模剂或涂的不匀均，模板清理不净使模板与混凝土粘连。

防治方法：

（1） 按规定期限和程序顺序拆卸模板或支架。

（2） 拆除顺序采取先支的后拆，后支的先拆自上而下，先拆不承重的，后拆承重的。

（3） 用撬棍时，不伤混凝土棱角，必须在撬棍下垫角钢或木块。

（4） 钢模板的表面一定要事前抹脱模剂并保护其有效性。

12、成品保护意识不强，文明施工不规范，影响工程外观质量。

产生原因：

（1） 管理人员成品保护意识不强，养成不文明施工的恶习，施工人员认识不足，习以为常。

（2） 没验收就放行交通，客观破损造成。

（3） 施工下道工序影响上道工序的成品保护。

防治方法：

（1） 管理人员要提高成品保护意识合理组织施工。

（2） 对施工人员加强教育，养成文明施工的好作风。

（3） 与经济挂勾，谁损坏成品谁赔偿。

13、养生不到位、不及时、造成混凝土微缩、微裂起皮，混凝土强度达不到设计要求。

产生原因：

（1） 管理人员无养生常识，习惯作法，思想不重视，无养生概念。

（2） 施工中因管理人员安排不周或随之任之。

（3） 养生设备不够，如水桶、覆盖用品没准备，工力没安排。

（4） 安排后不负责任不到位。

防治办法：

（1） 管理人员树立良好的施工理念，养成按规范办事的习惯。

（2） 合理安排计划将养生工序提到施工计划中来，保证有充足时间满足养生工序需要。

（3） 加强施工人员对养生观念的教育工作，加强责任心。

（4） 计划养生设备及材料满足养生需要。

14、桥头钢性材料与柔性材料相接处出现跳车现象。

产生原因：

（1） 桥头跳车是桥梁工程中最大的通病，为解决此问题，从设计到施工做到了很大努力，但有的桥梁施工后还存在这类问题。

（2） 桥头处路基，由于填土本身及路堤下地基的沉降，产生大于桥台的沉降差。

（3） 桥面伸缩缝不平顺或损坏，由于缝中的填料在热胀时被挤出高于桥面的填料造成跳车。

（4） 桥面铺装碎裂、脱落，出现坑洼不平产生跳车。

防治方法：

（1） 桥台后背一定范围内填土选用透水性和压实性能好的回填材料，加强桥台后背填土密实度，减少填土的沉降量，换土一定按要求做到位，做到换土范围是路堤高度的2-3倍。

（2） 桥头搭板一定按设计要求施工，为消除搭板的下沉可在板下压入水泥砂浆。

（3） 严格控制伸缩缝的检验和安装施工质量，保证伸缩缝处的平整性和完好性。

（4） 采用有效措施减少桥面铺装层的裂缝。

15、桥面伸缩缝渗水现象

产生原因：

（1） 导水槽脱落造成伸缩缝处漏水。

（2） 安装标高不符合要求，焊接变形。

（3） 焊接不牢混凝土保护带破碎。

防治方法：

（1） 采取有效措施锚固或贴牢导水U形槽，保证导水槽贴牢，贴好导水槽后方可进行下道工序。

（2） 加强焊接工艺，保证焊接变形小，焊接强度高。

（3） 橡胶伸缩缝TS缝的雨水漫流，缝内堵塞杂物排水不畅造成伸缩缝漏水。应从设计上增加排水设计解决漏水。

16、桥面防水工程不按规范施工，造成有渗水现象。

产生原因：

（1） 桥面防水在阴阳角和栏杆地袱处，不易处理好，造成渗漏水。

（2） 所用材质韧性较差，阴阳角处操作不便，沥青胶结料温度过高或过低，使转角处防水材料铺贴不严密。

防治方法：

（1） 结构阴阳角处用砂浆找平做成圆弧形或纯角形。

（2） 阴阳角及防护栏杆地袱处选用强度高、伸率大、韧性好的材质。

（3） 胶结材料的温度严格控制，粘贴一定牢固。

（4） 加强桥面防水细部施工措施，对阴阳角，地袱等处严把质量关。

17、混凝土浇筑表面有麻面，气泡及漏筋现象。

产生原因：

（1） 浇筑混凝土时水泥浆从模板接缝漏出造成混凝土表面产生麻面，漏浆并产生严重的漏筋现象。

（2） 定型模板拼缝因模板损坏而过宽。

（3） 组合钢模板与木模板间连接不好而漏浆。

（4） 支撑不牢侧模及底模漏浆。

（5） 结构端模及拐角处接缝由于处理不细而漏浆。

防治方法：

（1） 木模板制作时拼缝要刨光拼严，在拼缝处钉铁皮或拼缝内插木板条，缝内压塑料胶条。

（2） 对于拼缝过宽的定型组合钢模板之间采用夹垫薄型泡沫片，薄橡胶片并用U型卡扣紧，防止接缝漏浆。

（3） 端模及截面尺寸有变形处，加设对拉螺栓拉紧，必要时设立支撑加固防止胀模跑浆。

18、小型构件的予制及安装有缺陷影响外观质量

现象：

（1） 如外挂地袱常出现错台，棱线有死弯不直顺，曲线不圆滑等外观缺陷。

（2） 地袱表面有气泡，外观颜色不一致。

危害：

（1） 造成外挂地袱不直顺，影响桥梁整体美观。

    原因分析：

（1） 予制地袱构件尺寸，形状误差造成安装后顶面，侧面不能形成规矩  直顺的线型。

（2） 挂拼时未挂通线，各通线起点未用仪器校正，或挂线过长有下垂误差。

（3） 挂线操作不细致，验收不严格，形成缝宽不一致，错台，顶面不直顺等。

（4） 对构件在出厂时验收不严格或不进行验收。

    防治措施：

（1） 地袱外加工时，要与厂家议定详细的质量标准和加工要求，并做好首件加工验收，合格后方可进行生产，并做好出厂验收工作。

（2） 安装地袱时，每加工一高程点，按放起点地袱并用经伟仪调整这些起点地袱棱线在一条直线上，然后挂好通线逐块进行安装，为保证缝宽和无错台，可用板厚为缝宽的小木尺，控制相邻地袱宽和顶面高程。

（3） 技术交底时要交清质量标准和技术操作要点，要加强验收制度，使安装地袱的缺陷消灭在施工过程中。

19、混凝土沉缩裂缝的防治

    现象：

（1） 混凝土浇注1-3h内，随泌水而沉降或随混凝土塑性收缩产生的裂缝。

（2） 沉降裂缝顺梁，板上表面主筋的方向开裂，裂缝最深达钢筋表面。塑性收缩裂缝在钢筋以上产生不规则斜裂缝。

危害：

（1） 减少钢筋的混凝土保护层厚度，加速了钢筋的锈蚀。

原因分析：

（1） 钢筋正上方与其周围发生不同收缩下沉产生沉降裂缝，随混凝土原材料及配比不同，浇注高度及浇注速度不同而不同，浇注高越大，速度越快，沉陷越大，塑性收缩裂缝是混凝土由塑性变固体化学反应所引起，水泥用量越大，水灰比越高，所产的塑性收缩就越大。

预防措施：

（1） 严格控制混凝土水灰比和加水量，不要采用过大的单方水泥用量。

（2） 掺入减水剂和适量粉煤灰，以便减少沉降量和塑性收缩。

（3） 在混凝土浇注1-2h后，对混凝土进行二次振捣，表面拍打、振密/箱梁及T梁应浇到翼板根部时停一段时间，待梁身混凝土泌水沉降完成后，再继续浇注翼板这层混凝土。

治理方法：

（1） 出现沉缩裂缝立即抹平压实。

20、混凝土塑性干燥及收缩裂缝（龟裂）

现象：

（1） 混凝土浇注后约4h，裂缝出现在结构或构件表面，形状很规则，长短不一，互不连贯，俗称为龟裂。

危害：

（1） 浅层龟裂影响混凝土面的美观；深层龟裂减少钢筋的混凝土保护层厚，使钢筋易过早锈蚀。

原因分析：

（1） 浇注后，混凝土表面没覆盖，水分蒸发快，体积急剧收缩，在干热及大风季节极易产生。

（2） 水泥用量过大，砂粒径太细。

（3） 混凝土水灰比过大，或模板没湿润。

预防措施：

（1） 严格控制水灰比及水泥用量，选用较大砂率和级配良好的石料。

（2） 避免混凝土自身与外界温度相差过大，浇注后及时覆盖，潮湿养护。

（3） 设置风挡，气温高，干燥或风速大的气候下施工，及早喷水养护。

（4） 浇注前，将基层和模板充分浇水湿透。

治理方法

（1） 发现微细裂缝时，及时抹压一遍，再覆盖养护。

（2） 裂缝已形成时，现浇结构表面抹一层薄砂浆封闭裂缝，以保护钢筋。

21、混凝土温度裂缝

现象：

（1） 表面温度裂缝走向无一定规律性：梁、板及长度尺寸较大的结构，裂缝多平行于短边；大面积结构裂缝常纵横交错。

（2） 温度深层裂缝和贯穿裂缝，一般与短边方向平行或接近平行，裂缝沿全长分段出现，中间较密；表面、深层、贯穿温度裂缝的宽度大小不一，一般在0.5mm以下，裂缝宽度沿全长没多大变化，但受温度变化影响显著，冬季较宽，夏季较细。

（3） 多发生在施工期间，沿断面高度，裂缝大多呈上宽下窄状，个别下宽上窄情况，如遇上下边缘配筋较多结构，也出现中间宽两端窄的形状。

危害：

（1） 表面温度裂缝，因只在表层出现，所以仅影响混凝土的外观质量。严重时，产生表层剥落；深层和贯穿温度裂缝，由于深度大，或成贯穿状，将破坏结构的整体性，加速钢筋锈蚀，降低混凝土的抗冻性及耐久性。

原因分析：

（1） 表面温度裂缝，多由于温差较大引起。如大体积混凝土，因硬化中，水泥放出大量水化热，造成其内外温差大；温度产生非均匀降温差时，如冬施中，过早除掉保温层，或受寒潮袭击，都导致混凝土表面急剧降温收缩，表面受内部混凝土的约束，将产生很大应力，使混凝土因早期强度低而产生裂缝。由于这种温差仅在表面处较大，离开表面就很快减弱，因此裂缝只在表层出现，表层以下结构仍完整。

（2） 深层和贯穿温度裂缝，多由于结构降温差值较大，受外界的约束而引起。如现浇桥台混凝土，挡墙混凝土或大体积刚性扩大基础。浇注在坚硬地基或承台上，未采取隔离等放松约束措施或收缩缝间距过大时，如果混凝土浇注时，温度很高，加上水泥水化热的温升很大，使温度更高，当混凝土冷却收缩，全部或部分地受到地基或其他外部结构的约束。将会在混凝土内部出现很大拉应力，产生降温收缩裂缝。这类裂缝常在浇注后2-3个月或更长时间出现，裂缝较深，有时成贯穿状。

预防措施：

预防温度裂缝，可从控制温度，改进设计和施工操作工艺，改善混凝土性能，减少约束条件等方面入手。一般措施为：

（1） 降低混凝土的浇注温度。可安排在夜间施工。

（2） 降低水泥的水化热的温升。如选用低水化热的水泥，或减少水泥的用量，或掺入优质粉煤灰。

（3） 加快浇注后混凝土的散热，如使用钢模板（结构较薄时），或分层浇注混凝土，每层厚度不大于30cm，以便于散热，并使温度分布均匀；或在大体积混凝土中，预埋或利用一些管，孔道如钢索的套管，通过冷水或冷风来降温。

（4） 降低欲浇注混凝土结构或构筑物的外部约束。如减小浇注体长度或厚度，分块厚为1.5-2.0米，以减少约束作用，平面方向，每块截面积不小于50平方米，块与块间竖向接缝面，应与截面积短边平行，垂直其长边，跳块浇注，上下邻层混凝土间竖向接缝，或减少约束体体积；或改善交界面状况，如顶进箱涵，底板与垫层间涂石蜡层，大体积桥台混凝土与垫层间，浇沥青胶，并铺5mm厚砂等做法，来改善交界面的状况。两层混凝土浇注间隔时间不得长于15D。

（5） 加强浇注混凝土的表面保护。如浇注后，表面庆及时用草帘、草袋、砂、锯末等覆盖，并洒水养护，或蓄水养护，夏天适当延长这一状态养护；寒冷季节，采取保温措施，保护混凝土表面，薄壁结构，要适当延长其拆模时间，使之缓慢降温。拆模时，混凝土中心与表面温差，不宜大于20℃，以防急速降温。

（6） 改善混凝土的性能。如尽量选用低热或中热水泥（如矿渣水泥、粉煤灰水泥），或选用合适骨料如石灰岩骨料及其级配良好，以便降低水化热。

    治理方法：

（1） 对于一般结构的缝宽小于0.1mm裂缝，因可自行愈合，只采取封闭措施，即一般采用涂两遍环氧胶泥，贴环氧玻璃布，以及喷水泥砂浆等进行裂缝表面封闭。

（2） 对于有防水要求的结构，缝宽大于0.1mm的深层及贯穿插性裂缝，可根据裂缝的可灌程度采取灌浆方法进行裂缝修补。

22、混凝土因施工因素产生的裂缝

    现象：

（1） U形桥台，翼墙与前墙连接处开裂，裂缝由上向下延伸，耳墙式桥台，在耳墙与雉墙连接处出现坚向裂缝，裂缝由下向上延伸。

（2） 桥墩墩身水平裂缝桥墩的钢筋混凝土墩身，尤其是高墩（约10-20米以上的墩），在桥墩墩身两侧面，出现水平状的裂纹，有时，水平裂纹可发展至四周贯通，当桥上活载通过时，可见裂缝有开、合现象。

（3） 由于支架、拱架、模板发生不均匀沉陷，在现浇混凝土上产生裂纹，多属于深层或贯穿的裂缝，裂缝延伸方向与沉陷情况有关

    危害：

（1） 桥台、桥墩裂缝，破环其整体性，危及桥跨结构的稳定与安全。

（2） 结构及构件裂缝，轻者引起钢筋过早锈蚀，重者降低其承载能力，甚至报废。

    原因分析：

（1） 耳墙式桥台裂缝，是因为在混凝土初凝期内，模板支撑发生下沉或晃动；或冬期施工中，耳墙间填筑非渗水性土壤，受冻发生冻胀产生耳墙与雉墙连接处竖裂；U形桥台，多因桥台翼墙间填土不实，含水量大，台后排水不良等原因，造成填土土侧压力加大或受冻膨胀，推挤翼墙，产生裂缝。

（2） 桥墩，尤其高墩，由于浇注混凝土时，施工缝处理不好，该处混凝土抗拉强度低于设计要求，桥墩在活载作用下，边缘产生超过设计的拉应力造成水平裂缝。

（3） 混凝土初凝后，模板变形，支撑下沉或晃动，就会在还未具有强度的混凝土中发生裂缝，造成构造缺陷。

（4） 连续混凝土，由于模板和支架因施工过程中重量分布的变化发生挠度变化，造成最先浇注的混凝土发生裂缝形成构造缺陷。

    预防措施：

（1） 要做好模板、支架、拱架各支撑处基础和地基的处理，确保其不发生沉降，移位等变形。

（2） 耳墙式桥台、U形桥台，要控制其间填土的土质、含水量及密实度，做好桥台的防水及排水设施，防止填土过湿及受冻。

（3） 桥墩混凝土浇筑中，要按要求及技术规程，对不可避免的施工缝，要清除待继续浇混凝土面的浮浆，用水冲洗后铺水泥浆在待浇面上，然后继续浇筑混凝土。在可能情况下，桥墩应一气浇完，不留施工缝。

（4） 现浇混凝土支设模板要考虑避免混凝土偏压，必须保证模板要充分牢固。支架要处理好基础、支架压缩变形和挠度，支架接头和接触面压紧等因素，防止发生下沉变形，要设置千斤顶和揣手楔来调整。

（5） 预先设计好浇注顺序和分区，浇注时严格按顺序进行，并在混凝土中掺入缓凝剂，调整硬化开始时间。为防止发生裂缝，可最先浇注会产生最大挠度位置的混凝土，最后浇注容易发生裂缝的中间支点处的混凝土。

    治理方法：

（1） 对结构承载力影响小的纵向裂缝，一般可用水泥砂浆或环氧胶泥进行修补。

（2） 裂缝较宽时，应先沿缝凿成八字形凹槽，然后用水泥砂浆或环氧胶泥嵌补；裂缝较深时，可根据受力情况，采用灌化学浆液，包钢丝网水泥等法处理。

23、墩柱、盖梁拆摸不仔细，有磕碰现象。

现象：

模板拆除后，发现墩柱、盖梁的边棱缺损或角部混凝土掉落。

危害：

混凝土结构要求棱角清晰完好，缺棱、掉角会降低混凝土结构外观得分。

原因分析：

（1） 混凝土强度未达到就进行模板拆除，其棱角因拆摸而损坏。

（2） 拆摸方法失当，不能采用转角法使模板某一边脱开混凝土，然后逐步使模板全部脱离，而是猛烈地敲打和强拉，强扭，造成混凝土边角脱落。

（3） 模板涂刷隔离剂不均匀，或被冲刷掉以及模板清理不净，使模板与混凝土粘连。

防治措施：

（1） 严格按规定期限和程序顺序拆卸模板或支架，如需提前拆摸，必须经验算受力合格并经技术负责人批准后，方可拆除。

（2） 拆除顺序采取先支的模板后拆，后支的模板先拆，自上而下，先拆不承重的，后拆承重的原则。

（3） 用撬棍时，为不伤混凝土棱角，可在撬棍下垫以角钢头或木块等。

（4） 钢模板或木胶板表面一定要事先涂刷隔离剂，并保护其有效性。

  24、钢模板间拼缝不严，缝隙超宽，存在错台，板面平整度不好。

现象：

钢模板拼装成一定形状和大小的板件时，常易出现两块模板间拼缝不严，缝隙超宽，存在错台，板面平整度不好。

  危害：

造成钢模板拼装围筑结构物件产生板缝漏浆，混凝土表面产生错台，平整度超差等外观缺陷。

  原因分析：

（1） 平面钢模板纵、横肋变形或扭曲，造成拼装时拼缝超宽，对角线不等长。

（2） 钢摸U型卡的夹紧力不符合要求，无夹紧两肋，模板错位。

  防治措施：

（1） 平面钢模板组装前要按质量标准抽查，对超差的模板进行修整，直至达标，无法达标的模板，清除不用。

（2） 钢模板配件如U型卡，钢角模，要事先按质量标准抽查并矫正。钩头螺栓，连接螺栓应松紧一致，所有内外钢角模交接处均应挂牢。

25、混凝土振捣不均匀，有漏振过振现象。

现象：

（1）混凝土不密实，存在有蜂窝、麻面甚至空洞。（2）砂石骨料在混凝土表面，未被水泥砂浆握裹，甚至在边角及钢筋密集处有露筋现象。（3）混凝土表面出现鱼鳞纹，甚至有轻微离析。

危害：

（1） 由于振捣不均匀和漏振，混凝土结构不密实，钢筋与混凝土不能有效握裹，造成蜂窝，空洞，露筋等质量缺陷。（2）混凝土已振实，进一步振捣在混凝土面造成水泥浆与砂的分离，使混凝土外观不美观，不光洁。

原因分析：

（1） 浇注混凝土的一次浇注厚度过大，或未水平分层，或分层不清振捣插点不均匀，使疏处产生振捣不足，密处过振。（2）振捣间距过大，在振捣器振捣不到的地方形成漏振。（3）振捣时间过长，尤其是一般塑性混凝土往往造成离析。

防治措施：

（1） 浇注时建立责任区制，严格撑握振捣时间和间距，严格操作规程。（2）对较大体积和箱梁混凝土采用模板上安置附着式振捣器的方式，每次振捣时间控制在5-10S，另外还要配以人工插捣及橡皮锤敲击等辅助手段。

26、焊缝成型不良

现象：

（1） 焊缝表面凹凸不平，宽窄不均。

原因分析：

（1） 焊工操作不当；焊接参数选择不适。

预防措施：

（1） 选择合适的焊接参数；要求焊工精心操作，仔细清渣后精心补焊一层。

27、未焊透或夹渣

现象：

（1） 缝金属与钢筋之间有局部未熔合，便会形成没有焊透的现象。根据未焊透产生的部位不同，分为根部未焊透，边缘未焊透和层间未焊透等情况。

（2） 焊缝金属中存在块状或非金属夹渣物。

原因分析：

（1） 搭接焊及帮条焊中，电流不适应或操作不熟练。坡口接头，如焊接电流过小，焊接速度太快钝边太大，间隙过小或操作不当，焊条偏于坡口一边，均会产生未焊透现象。

（2） 准备工作未做好或操作不熟练引起夹渣。夹渣也可能来自钢筋表面的铁锈、氧化皮、水泥浆等污物，或焊条药皮渗入焊缝金属所致。多层施焊时，溶渣没有清除干净，也会造成层间夹渣。

预防措施：

（1） 钢筋破口加工应有专人负责进行，不得采用电弧切割；气割溶渣及氧化铁皮，焊前须清理干净；合理选择焊条直径，焊接电流及适当防慢焊接速度等来预防未焊透。

（2） 采用焊接工艺性能良好的焊条，正确选择焊接电流；焊接时必须将焊接区内的赃物清理干净。多层施焊时，应层层清除焊渣。施焊中，应适当将电弧拉长，利用电弧热量和吹力，将溶渣吹到旁边或后边，来预防夹渣。

28、电弧烧伤钢筋表面

现象：

钢筋表面局部有缺肉或凹坑

原因分析：

操作不慎，使焊条、焊把等与钢筋非焊接部位接触，短暂地引起电弧后，将钢筋表面局部烧伤，形成“缺肉”或凹坑或产生淬硬组织。

预防措施：

（1） 精心操作。

（2） 不得在非焊接部位随意引燃电弧。

（3） 避免带电金属与钢筋相碰引起电弧。地线与钢筋接触良好紧固。

29、钢筋箍筋绑扎不规整。

  现象：

     矩形箍筋成型后拐角不成135度，或两对角线长度不相等。

  产生原因：

     箍筋边长成型尺寸与设计尺寸误差过大，没有严格控制弯曲角度，一次弯曲多个箍筋时没有逐根对齐。

防治措施：

   注意操作，使成型尺寸准确，当一次弯曲多个箍筋时，应在弯折处逐根对齐。

二、道路工程

30、道路施工管理不到位，不及时交底，交底内容不全，不清楚质量标准而影响工程质量问题。

产生原因：

（1） 施工企业存在技术人员新老更替的问题，施工管理及施工人员素质降低，大量使用民工及包工队，管理人员抓经济抓进度，忽视质量管理现象，使施工管理不到位。

（2） 由于刚毕业学生或从施工人员中选用的管理人员经验不足，缺乏技术交底，质量标准的学习，使质量管理力量薄弱，不能很好的安排施工，违章作业时有发生，再加上业主及其它地方压工期，形成盲目抢工，粗制滥造，大大降低工程质量。

防治方法：

（1） 施工管理人员树立质量法制观念。

（2） 加强业务学习达到管理人员能按规程、标准办事。

（3） 严格贯彻技术、质量、安全、三交底制度。

（4） 施工人员严格按操作规程施工。

（5） 奖罚结合与经济挂勾。

（6） 树立质量百年大计观。

31、管理人员经验不足，又不学习规范盲目指挥造成质量问题进行返工，造成浪费。

产生原因：

（1） 项目部缺乏有经验的技术人员，刚毕业学生及操作人员提升为施工管理人员，不懂管理内容，没有经过系统培训，经验不足，盲目抢工指挥造成质量问题。

（2） 施工人员是包工队或民工，两者结合造成质量问题。

防治方法：

（1） 进行系统管理人员培训，取证上岗。

（2） 提高管理人员业务素质，学习技术及规范。

（3） 施工时要找有经验的队伍。

（4） 树立监督检查制度。

（5） 与经济挂勾，奖罚并立。

32、管理人员责任心不强，分配完工作，不去现场，不把质量关，不进行交底，不检查过程中的质量，不组织自检互检造成质量问题。

产生原因：

（1） 领导层选管理人员失误。

（2） 管理人员不思进取，认为有人际关系就行，不学无术。

（3） 管理人员不按规范办事。

（4） 项目部没有考核办法，管理粗放。

防治办法：

（1） 管理人员要提高法制观念严格按质量法律、法规和公司管理制度组织生产，违者追究责任。

（2） 制定各项奖优罚劣，奖勤罚懒的考核办法和用人机制，使管理有章可循，有法可依。

33、在设计交底和施工交底中学习图纸不细，现场情况了解不详造成可提前发现的一些问题不能及时得到解决，影响工程质量，造成不必要的后果。

产生原因：

（1） 技术交底不细，事先学习图纸不够。

（2） 对施工内容及施工范围内的东西了解不透，调查不详。

防治方法：

（1） 加强设计图纸的学习，结合施工现场详细进行调查，安排专人负责，对未调查出的内容随时观察及走访有关专业单位，随施工随调查及时补充。

（2） 按程序找有把握的工作进行施工，心中无底的工作调查摸清后订出可行的方案方可进行施工。

（3） 认真对待每一项涉及的工作内容，严格履行操作规范施工。

34、土方施工不按规范进行，机械施工不按操作规定沟槽有超挖现象，不按比例放坡。

产生原因：

（1） 管理人员交底不清。

（2） 机手不按规范操作施工。

（3） 指挥机手者不懂或不按操作规范放坡。

（4） 管理人员不进行检查及验收工作。

防治方法：

（1） 土方施工加强技术交底工作，尤其对施工人员及机手。

（2） 交底内容要清楚，有断面、有高程、有坡度。

（3） 机手严格按交底施工，指挥者严格按交底指挥施工，违者罚之。

（4） 严禁超挖施工，按断面放坡。

35、道路填方施工段边缘部分压实不够密度，过程施工中不按规范要求留接茬，台阶处碾压不到位，密度控制不合格，对薄弱地区有所忽略，对检查井及现况井周围回填密度不够，造成路面衔接平整度不好，检查井周围下陷拥包，开裂现象。

产生原因：

（1） 施工技术人员和操作人员对上述危害不了解或了解不足。

（2） 技术交底不清，质量控制措施不利。

（3） 施工人员有意偷工不顾后果。

（4） 不按操作规范施工，碾工随意性施工。

（5） 回填检查井方法不当，措施没有。

防治方法：

（1） 加强技术培训，使管理人员及施工人员对压实密度的意义提高认识。

（2） 做好技术交底，使填方按质量标准施工。

（3） 严格操作要求严格质量管理，惩戒有意偷工者。

（4） 对检查井周围回填制定有效的回填措施及方法。

36、填土土质不分，层次不分、段落不分，施工杂乱无章，造成路基填土不好，使路面施工质量下降。

产生原因：

（1） 不按分段、分层的要求回填，而是随高就低层厚不一的胡乱回填。

（2） 分段回填的搭茬不足没按每层倒退台阶的要求填筑和碾压。

（3） 无法碾压的边角部位未用夯打。

防治方法：

（1） 按规范要求，分段水平分层回填，段落的端头每层倒退台阶长度不小于1m，在填下一段时碾轮要与上一层碾压过的端头重迭。

37、路基施工，路床局部弹软，土质塑性指数偏大，含水量过大，造成翻浆。

产生原因：

（1） 路床土层中含水量超过压实最佳含水量，出现弹软，影响稳定性，造成路床难于碾压密实。

（2） 路床土层内含有粘性较大的翻浆土（该种土保水性强，渗透差）。

（3） 局部回填土塑性指数大。

防治方法：

（1） 雨季施工土路床，采取雨季施措施，受过雨浸湿的土要经晾晒或换土。

（2） 路基回填土层禁用粘性较大的土。

（3） 路床碾压后出现弹软现象，要彻底挖除，重新换填含水量合适的好土。

38、路缘石施工交底不清，在砌筑、勾缝、直顺度，分段上不严格，出现加楔现象、勾缝砂浆配比不准，造成外观颜色不一致。

产生原因：

（1） 管理人员交底不细致，分段不丈量尺寸，检查不到位。

（2） 操作者不按规范施工，不统一拌和砂浆使颜色不一致，勾缝砂浆不一致。

防治方法：

（1） 管理人员明确交底内容要清楚，分段要细致。

（2） 操作人员严格按规范办事，根据当天活茬多少，统一拌和砂浆，并按配合比执行。

（3） 质检人员随时检查发现违者要及时纠正。

39、路缘石高程控制不严，圆头砌筑缝隙不均匀，不按半径施工，不预制半径路缘石。

产生原因：

（1） 测量人员不认真测量放线，造成路缘石高程出现问题。

（2） 计划员及材料员不做计划，不安排预制半径路缘石，一旦施工管理人员凑合安排施工，造成以上问题。

防治方法：

（1） 加强测量工作，予先做好路缘石的高程施测准备工作，。

（2） 加强计划安排及采购材料一定按设计要求执行。

（3） 操作者加强半径路缘石施工。

40、树池框与步道安放不平，方法不对。

产生原因：

（1） 操作方法不当，造成步道与树框平整度差。

（2） 树框预制本身不平，产生与步道有高差。

防治方法：

（1） 加强步道平整度检测。

（2） 严格验收树池框构件。

41、步道砌筑质量与成品保护不够出现翻修现象。

产生原因：

（1） 步道施工一般是抢工阶段，边施工边放行造成步道施工质量差。

（2） 施工后没有成品保护措施，待验收时需要翻工修补，造成浪费。

防治方法：

（1） 合理安排步道施工工期，使步道有养护期。

（2） 派专人对成品进行保护工作。

42、步道砌缝不均匀，不直顺，砂浆不饱满有空鼓现象。

产生原因：

（1） 管理人员安排施工技术较差。

（2） 操作者不按规范施工，方式方法不对，产生砖缝不均匀。

（3） 步道砖尺寸有问题使缝隙不均匀，不直顺。

（4） 操作者砌筑时，砂浆不满铺，产生空鼓。

（5） 水泥砂浆拌合不均匀，砂浆过干，造成空鼓。

防治方法：

（1） 选择有经验和技术的队伍进行施工。

（2） 先做试验段，哪个队伍施工好，选哪个队伍。

（3） 步道砖（原材）选购质量好的产品，加强进场验收。

（4） 合理选配比，砌筑要砂浆饱满并加强质量验收工作。

43、步道基础施工不规范，密度不够，高程不准。

产生原因：

（1） 步道基础不按设计进行放线，不测高程。

（2） 有高程桩但操作时不严格按其施工，使高程及平整度差。

（3） 由于步道障碍物比较多，碾压成问题，造成密度不够。

（4） 管理人员交底不清，操作者不认真。

防治方法：

（1） 管理人员严格按设计进行交底，明确质量标准。

（2） 步道有障碍处周围用小型机具或人工进行夯实达到密度要求。

（3） 基础施工一定按操作规范施工，将高程控制好。

（4） 加强进行基础验收工作。

44、步道下管线回填不密实，步道有沉陷。

产生原因：

（1） 管线回填不按操作要求施工，密度不够产生沉陷。

（2） 操作者回填不认真，检查不细致，不进行验收就进行下道工序，将隐患埋盖在下面，产生步道沉陷。

防治方法：

（1） 严格按操作规范施工。

（2） 加强检查工作。

（3） 操作者不按规范执行时应与经济挂勾进行处罚。

45、沥青混凝土施工污染路缘石、平石及其它附属构筑物，包括泼洒乳化沥青在内。

产生原因：

（1） 管理人员交底不清，不注意文明施工产生污染。

（2） 操作人员施工随意性大，对文明施工不认真执行。

（3） 领导不重视此项工作，对环保意识差。

防治方法：

（1） 技术交底中要强调保护成品，并制定有效措施。

（2） 要文明施工，不能随意施工要与经济挂勾，污染多少，罚多少。

（3） 加强环保意识的教育。

46、沥青混凝土碾压成活过程中挤坏路缘石及平石。

产生原因：

（1） 人员组织不落实，没有专人负责碾压施工。

（2） 操作人员施工不当，思想不重视，无具体措施对碾压坏的不进行处罚。

防治方法：

（1） 加强对操作者教育工作，树立文明施工，保护成品为美德。

（2） 有合理处罚办法。

（3） 管理人员明确交底工作，设专人负责指挥碾压施工。

47、路面接茬不平顺，板缝接缝处有“麻痕”

产生原因：

（1） 管理人员对路面接茬交底不清，方法不当，施工不细致。

（2） 路面接缝碾压不及时，产生“麻痕”。

防治方法：

（1） 加强接茬交底工作，采取正确接缝方法。

（2） 工作认真，严格掌握接茬的碾压时间及温度。

48、道路路面检查井四周上凹陷产生“肚脐眼”现象。

产生原因：

（1） 检查井周围还土不实。

（2） 沥青混凝土路面施工，检查井周围不认真碾压。

防治方法：

（1） 加强检查井周围回填物的夯实密度检测工作。

（2） 沥青混凝土路面施工加强井周围的碾压工作。

49、路面施工不能及时交底（从一个工地转向另一工地，连夜施工，忽略路面施工技术要求和质量要求）。

产生原因：

（1） 管理人员不严肃对待交底工作。

（2） 施工再忙也要进行技术、质量标准的交底工作。

防治方法：

（1） 加强技术交底工作，坚持不交底不施工原则。

（2） 施工中要认真严格执行规范要求。
50、路面接茬不平、松散、路面有轮迹。

产生原因：

（1） 纵向缝接茬不平，一是由于两幅虚铺厚度不一致，造成高差；二是两幅边缘之间油层较虚，经碾压后不实，出现松散出沟现象。

（2） 不论是热接或冷接的横向接茬，也是由于虚铺厚度的偏差和碾轮在铺筑端头的推挤作用都很难接平。

防治方法：

（1） 纵、横向接茬均需力求使两次摊铺虚实厚度一致，如在碾压一编后发现不平或有胀油和亏油现象，应立刻采用人工找补或修整，冷接茬仍需刨立茬（用切缝机切缝），刷好粘层油，使用热烙铁将接茬熨烫平整后再压实。

51、沥青路面施工废料不清理，保护成品意识不强，污染沥青路面（柴油）。

产生原因：

（1） 不重视文明施工。

（2） 机械乱停乱放造成沥青路面污染。

防治方法：

（1） 加强文明施工管理工作。

（2） 规定机械停放地点。

（3） 加强成品保护并指派专人负责。

52、沥青摊铺厚度不均匀，高程控制不严，局部碾压密度不够。

产生原因：

（1） 路基平整度控制不严格，造成路面施工沥青厚度不均匀。

（2） 道路边缘及检查井周围薄弱地方碾压工作没做好，造成个别地方密度不够。

防治方法：

（1） 严格对路基路面各工序的测量工作，认真掌握各部高程加强各环节高程验收工作。

（2） 机手按交底路面高程控制摊铺厚度。对结构物边缘加强碾压工作，并用小型碾压设备及墩锤、烙铁夯实平整密实。

53、路面不按规范施工，按习惯自称一体，沥青摊铺机手操作总以习惯作法行事，不重视质量。

产生原因：

（1） 不认真学习施工规范，按习惯作法施工，不进行技术质量交底工作。

（2） 自行其事，无人约束操作人员。

防治方法：

（1） 建立健全摊铺机操作人员的行为规范制度。

（2） 与经济挂勾，奖罚分明，将质量指标分解到机手本人。

（3） 管理人员建立有效的规章制度约束操作人员的行为。

54、路基施工围边不到位，不夯实，围边与结构一齐成活造成碾压宽度不够。

产生原因：

（1） 技术交底不清。

（2） 操作者不按规范施工。

（3） 施工程序不明确，施工范围不清楚。

防治方法：

（1） 加强交底工作。

（2） 严格按操作规范施工。

（3） 明确施工范围。

55、灰土施工、石灰中有石块，不清出来，石灰土拌和不均匀，石灰集中，夹杂灰袋等杂物。

产生原因：

（1） 操作人员不按交底施工。

（2） 从思想上不重视，认为有个别灰块及杂物无多大关系。

（3） 管理人员不认真执行质量标准。

防治方法：

（1） 建立规章制度，不按质量标准办事，处以罚款。

（2） 加强思想工作，重视文明施工。

（3） 严格按规范办事。施工中尽量使用袋灰，拆袋后应将灰袋集中存放，如使用消解石灰，应进行过筛，并清除灰块。灰土翻拌要均匀一致。

56、石灰粉煤灰砂砾原材料的质量差，使施工达不到质量标准。

产生原因：

（1） 对石灰粉煤灰砂砾混合料源不认真进行考察。

（2） 石灰粉煤灰砂砾原材料进场验收工作没做。

（3） 原材料本身与加工材料（考察的）不符。

防治方法：

（1） 原材料进行招投标制度。

（2） 加强原材的考察工作。

（3） 加强材料进场验收工作，不合格材料坚决退料。

（4） 加强现场试验、检测工作，加强对料厂的抽检工作。

57、石灰粉煤灰类混合料含灰量少或石灰活性氧化物含量不达标

产生原因：

（1） 生产厂家追求利润，不顾质量使用四级以下劣质石灰或少加灰，使混合料中活性氧化物含量偏低。

（2） 生产工艺粗糙人工加灰量不均。

（3） 石灰粉煤灰砂砾存放时间过长。

防治方法：

（1） 加强生产厂家的质量管理，改变厂家生产工艺。

（2） 石灰粉煤灰砂砾料堆放时间不宜过长（不应超过48小时）现场堆放最多不超过24小时。

（3） 对活性氧化物进行跟踪试验，不达标要另加白灰处理。

58、石灰粉煤灰混合料基层施工碾压成型后不养生。

产生原因：

（1） 施工人员不了解粉煤灰在加入石灰后必须要在适当水分下才能激发其活性，生成具有一定的水硬化合物将砂砾料固结成板体的原理。

（2） 水源有困难。

（3） 忽视工程质量。

（4） 抢工违反技术规程。

防治方法：

（1） 加强技术教育，提高管理人员及操作者对养生工作的认识。

（2） 严格规范操作，严格管理，必须执行成型后的养生措施。

59、道路内现况井回填压实不够，造成路面衔接不好。

    现象：

检查井四周路面沉陷，出现裂缝，影响行车速度，造成颠簸。

    原因分析：

检查井肥槽回填不实，使路基沉陷。

危害：

由于检查井四周路面沉陷形成凸凹不平，受行车车辆反复荷载的冲击，更会加速路面出现的坑槽、路面受到严重损坏。

防治措施：

对道路内现况肥槽回填，应采用石灰煤灰砂砾掺加少量水泥回填夯实或采用低标号混凝土处理。

60、高填方施工段边缘部分压实不够。

现象：

填方路基边缘松软，未用小型机具夯实。

    原因分析：

填方路基碾压不到位，也不采用小型机具夯实，使施工段边缘部分压实不够。

    危害：

路基边缘部位沉陷，路边平石与防撞道牙有裂缝现象产生。

    防治措施：

（1） 路基土方碾压不到边缘的部分，需采用小型机具进行分层夯实，并达到密实度要求。

（2） 一般挡土墙后背及台背回填采用透水性材料回填。

61、路缘石安砌分段不合理，造成半块较多。

现象：

路缘石安砌成活后，半块较多，影响美观，并使加入的半块尺寸不一致。

原因分析：

（1） 测量放线尺寸不准确。

（2） 安砌前没有排好尺寸，砌缝不均匀一致。

危害：

立缘石半块较多，影响道路的外观质量。

    防治措施：

测量人员安砌前需认真放出尺寸线，并排好桩距。

（1） 操作人员安砌前，应排好缘石安砌位置并事先量好尺寸。

（2） 安砌时掌握好砌缝宽度，并将每道缝宽调整均匀。

62、路缘石勾缝不实，存在灰浆外漏现象。

现象：

路缘石安砌后，勾缝出现裂纹，污染灰浆没有清除，影响整体美现。

原因分析：

勾缝时砂浆不能充填饱满，砂浆拌合含水量大，使砂浆流淌。

危害：

路缘石勾缝砂浆外漏，造成污染，影响路缘石整体美观。

防治措施：

（1） 拌合砂浆要有良好的和易性，水灰比不易过大。

（2） 缘石勾缝时应填充饱满，表面应抹光滑，然后用扫帚清扫干净。

63、石灰粉煤灰类混合料基层粗细不均，含水量不稳定。

    现象：

（1） 摊铺时粗细不均，出现砂窝现象。

（2） 石灰粉煤灰类混合料失水过多，已经干燥，不经补水即进行碾压。

（3） 水量较大，碾压出现“软弹”现象。

    原因分析：

（1） 在装卸运输过程中造成离析，或用机械摊铺时使粗细料集中，未施行重新搅拌措施。

（2） 石灰粉煤灰类混合料在装卸、运输、摊铺过程中，水分蒸发，碾压时未洒水，洒水不足或洒水过量。

（3） 在搅拌场拌和时加水过多。

    危害：

（1） 石灰、粉煤灰类混合料、细集料集中的部分，粗骨料少，湿度低、粗骨料集中部分，石灰和粉煤灰结合料少，松散状态，形不成整体强度，这样的基层湿度不均匀，易从薄弱环节过早破坏。

（2） 含水量对石灰粉煤灰砂砾压实后的强度影响较大，试验证明：当含水量处于最佳含水量+1.5%和-1%时，强度下降15%，处于-1.5%时，强度下降30%。

防治措施：

（1） 如果在装卸运输时出现离析现象，应在摊铺前进行重新搅拌，使粗细料混合均匀后摊铺。

（2） 石灰粉煤灰类混合料出场时的含水量应控制在最佳含水量-1%和+1.5%之间。

（3） 碾压前需检验材料的含水量，在整个压实过程中，含水量接近最佳状态，即在-1%和+1.5%之间，如含水量低需要补洒水，含水高需在路槽内翻伴晾晒，待接近最佳含水量后再进行碾压。

（4） 如果在碾压过程中发现粗、细骨料集中现象，需要将其分别掺入粗、细料搅拌均匀后再进行摊铺碾压。

64、泼洒乳化沥青时，有污染路缘石、平石现象。

现象：

油车泼洒时距离路缘石、平石较近且未进行覆盖保护措施，至使表面污染。

危害：

影响附属构筑物的外观质量。

原因分析：

不注意成品保护，没有良好的保护措施。

防治措施：

用塑料布覆盖路缘石和平石，以保护成品防止污染。

65、沥青混凝土碾压时，挤偏路缘石、压坏平石现象。

现象：

沥青混凝土路面碾压后局部路缘石向外倾斜，平石有掉边现象。

原因分析：

（1） 碾压时不注意，无人指挥。

（2） 立缘石后背三角混凝土强度不够，回填不实。

危害：

破坏了路面缘石平石的直顺和外观。

防治措施：

碾压时司机应精神集中，并有专人指挥

66、步道方砖铺砌，纵横缝不直顺，砖缝过大。

    现象：

（1） 在纵横缝上出现10mm以上的错缝和明显弯曲。

（2） 在弯道部分，也依曲线铺砌，形成外侧过宽的放射形横缝。

    原因分析：

（1） 施工管理人员不重视方砖的铺砌工艺，没有认真设计铺砌方案，随意性较强。

（2） 虽有方案、技术交底不清，控制不严格。

危害：

主要影响外观质量和量测质量。

    防治措施：

（1） 方砖步道砌筑要根据路的线型和设计宽度，事先作出铺砌方案，并做好详细的技术交底。

（2） 做好测量放线，用经纬仪做好纵向基线的测设，依据基线冲筋，筋与筋之间尺寸要准确，对角线要相等。

（3） 单位工程的分段铺砌方法要按统一方案施作，不应各自为政。

（4） 弯道部分也应该直砌，后再补边。

67、石灰粉煤灰类混合料超厚碾压。

  现象：

      不按要求的压实厚度碾压，规范要求每层最大压实厚度为20cm，而有的压实厚度25cm~35cm，也一次摊铺碾压。

  产生原因：

      交底不清或管理不严，图省工省碾或无端抢工违反操作规程。

  防治措施：

      交底清楚，严格控制，凡结构总厚度超过一次碾压限厚的，都要分层摊铺碾压，如结构总厚度为30cm，可分成两层，每层15cm。

三、雨、污水工程

68、雨水口砌筑不标准

现象：

雨水口砌筑比较粗糙，砖缝宽度不一致，几何尺寸超差。

危害：

影响道路雨水口外观。

原因分析：

（1） 对雨水口砌筑不太重视，没有进行技术交底工作。

（2） 砌筑人员无经验，实际施工水平差

防治措施：

（1） 严格按设计图中的边线和所给定的高程、位置钉桩放线。

（2） 挖槽时注意留足肥槽，以便于砌砖，如雨水口位置有误时，以支管位置为准。

（3） 砌筑雨水口墙应随砌随勾缝，并应掌握好几何尺寸，砖缝应均匀一致。

（4） 在安装混凝土框和雨水口篦时，应在雨水口墙顶铺满砂浆找平座稳，应配合路面纵、横坡使雨水口顶面略低于路面1~3cm。

69、雨水口支管混凝土包封浇筑时，支撑不牢固，造成支管不直顺。

现象：

支管安装有弯曲，错口，纵向有波浪，舌头灰，甚至有倒坡现象。

危害：

支管倒坡降低汇水功能，其弯曲和错口，容易堵塞，给养护疏通造成困难。

原因分析：

轻视对雨水口支管的施工质量，施工操作草率。

防治措施：

对雨水口支管的施工，要和小管径管道施工一样，用“四合一”稳管方法，支撑要牢固，对管道纵坡，管道直顺度，管内底高程，管内错口等质量指标要严格控制。

70、回填土中搭接台阶尺寸不够。

现象：

在路基和管线回填土中，新旧搭接茬处，台阶尺寸不够，造成衔接部位薄弱环节。

原因分析：

对交接处的回填不太重视。

危害：

由于交接部位回填不实，使路基局部沉陷，管线回填不实，影响路面的质量。

防治措施：

（1） 技术交底中，明确新旧填土的衔接处，填土接茬台阶的最小长度，一般情况下，采用机械压实台阶长度至少为3米，人工用电动打夯机时台阶长度为1.0米，  要求每层填土虚厚不超过0.3米，填土时，严格按上述规定和相应操作规程进行管理控制。

（2） 试验人员应及时检测每层的密实度。

71、开挖槽施工不规范，有超挖现象，不清槽，有泥有水。

现象：

（1） 所开挖的沟槽槽底，普遍或局部低于设计高程，，即槽底设计高程以下土层被挖除受到松动和扰动。

（2） 沟槽开挖后槽底土基被水浸泡。

原因分析：

（1） 测量人员施测有错误，造成超挖。

（2） 采用机械挖槽后，司驾人员和指挥，操作人员控制不严格，局部超挖。

（3） 对地下水或浅层滞水，未采取排降水措施或排降水措施不得当。

    危害：

（1） 超挖部分要回填夯实，造成工力浪费。

（2） 回填夯实的原土或其他材料的密实度，均不如原状土均匀，易造成不均匀沉降。

（3） 基槽被浸泡后，地基土质变软，会大大降低其承载力。

    防治措施：

（1） 加强技术管理，认真落实测量复核制度，挖槽时，要设专人负责把关检验。

（2） 使用机械挖槽时，在设计槽底高程以上予留20㎝土层待人工清挖。

（3） 雨季施工，要将沟槽四周叠筑闭合的土埂，必要时要在埂外开挖排水沟，防止雨水流入槽内。

（4） 在地下水位以下或有浅层滞水地段挖槽，应使排水沟、集水井或各种井点排降水设备经常保持完好状态，保持正常运行。

（5） 沟槽见底后应即刻清槽后进行下一道工序，否则，槽底以上可暂留20㎝土层不予挖出，作为保护层。

72、混凝土包封不按规定施工，模板支搭不牢，混凝土有跑浆麻面现象。

现象：

（1） 管座肩宽形成宽窄不一，肩高不一致，呈波浪形，大多数点严重超标。 

（2） 混凝土管座外观有蜂窝、麻面现象。

    原因分析：

（1） 模板的强度、刚度不够，支撑较少，接口处没有锁柱，当混凝土浇注时，其侧压力使模板向外推移，使模板出现局部变形和错位。（2）混凝土搅拌不均匀，和易性差或计量有错误混凝土离析，坍落度较大。（3）由于模板支搭不牢，振捣时模板位移，或模板缝隙较大，造成漏浆，出现蜂麻现象。

    危害：

（1） 管座跑摸、肩宽、高多数超标，即浪费混凝土，又造成几何尺寸合格率降低，影响整体质量评定。

（2） 混凝土的主要作用是承受压应力，如果出现蜂窝麻面，孔洞，虽然可以修补，但其整体性及整体强度，会有所降低，而且也影响混凝土外观质量。

    防治措施：

（1） 模板和支撑结构应具有足够的强度，刚度和稳定性，支撑不要直接支在松散的土层上，应加垫板或打桩，使支撑稳固。

（2） 模板卡具应按要求安装，并选用没有变形的模板使用。

（3） 混凝土搅拌时要有足够的转数，并应搅拌均匀，有足够的和易性。

（4） 混凝土振捣时应分层进行，插入式振捣捧的移动距离不应大于作用半径的1.5倍。

（5） 混凝土表面成活应压实抹光。

73、管道安装直顺度达不到要求，中线位移超标，管两侧回填不均匀。成品保护不够。

现象：

（1） 管道安装后，局部管节发生超标准位移，造成管道直顺度出现偏差。

    原因分析：

（1） 安管一般多挂边线，高度是在管子半径处，挂线出现松驰，发生了严重垂线，就会造成井段中部出缓弯。

（2） 安管时，支垫不牢，在支搭管座模板或浇注混凝土时，受碰撞变位未予矫正。

（3） 浇注混凝土管座时，单侧浇注高度过高，混凝土的侧压力推动管子位移。

（4） 管道胸腔回填土时，单侧夯填强度过高，土的侧压力推动管子位移。

防治措施：

（1） 采用挂边线安管，管子半径高度要丈量准确，线要绷紧，安管过程中要随时检查高程情况。

（2） 在调整每节管子的中心线和高程时，要用河光石或石块支垫，并要支垫牢固，不得松动。切忌用土块或木块。

（3） 在浇注混凝土时，两侧下料时要同时进行，防止向一侧挤压管道。

（4） 在管道胸腔回填土夯实时，管道两侧要同时进行，其高差不得超过30cm，同时要保护管道及管带成品。

74、检查井砌筑质量差，不按标准执行。

现象：

（1） 砌筑清水墙的圆形井筒，砖墙面凹凸不平，井筒不圆。

（2） 予制或现浇的检查井盖板人孔不圆，人孔环形立面呈波浪形，直径偏大或偏小。

（3） 井室尺寸超标，过大或过小。

（4） 砖缝水平缝偏大，立缝偏小，有瞎缝、空缝。

    原因分析：

（1） 操作人员对砌圆形井不熟练，或不重视，不认真，施工管理不严，要求标准过低，圆井砌不圆，方井砌不方，井墙不直。

（2） 采购予制或现场浇注，对人孔几何尺寸和形状控制不严，使用模板刚度低，出现跑摸，胀摸，造成孔不圆，人孔环形立面波浪形凹凸不平。

    危害：

（1） 影响管道检查井外观质量，而且影响整个单位工程的质量等级评定和验收工作。

（2） 不圆顺、不平整的井墙，尺寸过小的井径和人孔，也影响使用功能，对井下维护和检查也不顺畅。

    防治措施：

（1） 要安排熟练的操作人员进行砌筑，质量上要严格管理，砖缝的宽度按10mm+2mm控制，井筒按+20mm控制，达到墙面平直，圆顺，不游丁走缝，没有通缝。

（2） 对外购的予制盖板，不仅要检查其强度，几何尺寸，外观等情况外还要注意井口尺寸、圆顺度、直径要检尺。

75、沟槽回填不规范，密实度达不到，碾压管子现象时有发生。

    现象：

（1） 沟槽回填局部地段或部位，甚至大部分沟槽（特别是检查井四周）出现程度不同的下沉。

（2） 管子外观有不同程度的损坏。

    原因分析：

（1） 回填未分层夯实，或分层但超厚回填，一经地面水浸入或经地面荷载作用，造成沉陷。

（2） 沟槽中的积水、淤泥、有机杂物没有清除和认真清理，虽经夯实，但在饱和土上不可能夯打密实，有机物一经腐烂，必然造成下沉。

（3） 部分槽段，尤其是小管径槽宽比较窄，夯实不力，没有达到要求的密实度。

（4） 使用压路机碾压回填土的沟槽，在检查井周围和沟槽边角碾压不到的部位，又末用小型机具夯实，造成局部漏夯。

（5） 在回填土中含有较大的土块或含水量较大的粘土块较多，回填土的夯实质量达不到要求。

    危害：

（1） 回填土的下沉会危及地面构筑物的安全，在道路中会使铺装结构层遭到破环，有的几次修补几次下沉，严重影响交通，还会造成交通安全事故，另外在经济上会造成严重损失，造成恶劣的社会影响。

（2） 混凝土和混凝土管材的受力特点，是要求管道胸腔 和管顶以上都要夯实形成卸力拱，以保护管体，如不进行夯实，会造成管顶以上松土下沉，将管压裂，无筋管有的会被压扁。

    防治措施：

（1） 应分层回填进行夯实，铺土厚度应根据夯实机具性能而定。

（2） 沟槽回填前，须将槽中积滞水、淤泥、杂物清理干净，回填土中不得含有大于10㎝硬土块，及含水量大的粘土块及冻土块。

（3） 回填土碾压或机夯时，应注意保护混凝土管。

（4） 凡在检查井周围和边角处碾压不到位的地方，应及时用小型机具和人力夯补措施，不得有漏夯现象。

（5） 非同时进行的两个回填土段的接茬处，应将每层留出台阶状，台阶长度应大于高度的2倍。

76、在施工过程中，施工作业人员质量意识不强，从根本上影响了施工质量的提高成为影响精品工程的关键因素。

防治措施：

（1） 经常向施工作业人员灌输提高质量意识的教育，并建立有效的奖罚制度。

（2） 做好专业技术人员及施工人员的培训工作，使之不断提高业务能力。

（3） 建立健全质量保证体系，并制定出岗位责任制度，明确职责。

77、工序的验收交接工作现在由于是包工队作业，交接验收及自检有待加强。

    防治措施：

（1） 项目部必须选择有相应资质的有一定施工水准和技术管理能力，符合合同要求的合格包工队，同时要求包工队还要明确一名质量负责人，业务上由项目部统一管理。

（2） 项目部应加强工序交接班验收工作，并明确责任。

78、原材料质量问题影响质量缺陷

    防治措施：

（1） 项目经理部应做好工程中所需的各种材料、混凝土予制构件的招标评审工作，保证使用可靠的，质量符合工程要求的产品。

（2） 外购材料，应经检测合格后方可使用，对外加工构件应在首件产品形成后，必须组织有关部门，依据设计图纸要求对首件进行检验，合格后可批量生产。

79、成品保护不重视，造成质量缺陷

防治措施：

（1） 所有进场材料，构配件需经质控员、材料员进行检查，并进行标识，严禁不合格材料进场。

（2） 经常向施工人员进行成品保护意识的教育，在施工技术交底中，应明确成品保护的措施。

（3） 建立奖罚制度对不注意保护成品的应进行批评和罚款。

80、检查井砌砖通缝，鱼鳞缝，圆井收口不均匀；

现象：

（1） 检查井流槽顶以下部分，组砌混乱，流槽的外皮砖与井墙的内皮砖互不咬合，形成全周长的通天缝。

（2） 圆形井室内渐变为井筒（直径700㎜）的收口部分，出现竖缝和竖缝之间的间距小于1/4丁砖宽的（3㎝）连续鱼鳞缝。

（3） 收口收进的尺寸大小不一致。

防治措施：

（1） 强化对半成品材料的质量管理，尽量选用质量合格的砖材。
（2） 应使操作者了解，组砌形式为了外观质量好固然重要，更重要的是为了满足砌体强度和承受荷载的需要，因此不论是砌清水墙、混水墙、还是检查井的下部墙、收口部分墙，墙体中砖缝搭接均不得小于1/4砖宽和砖长，内外皮砖均需要互相咬合，彼此搭接，打下的半头砖可做为填心或楔形砖用，但要先铺砂浆后稳砖。
（3） 应安排技术水平较高，操作较熟练的人员砌筑检查井，要加强自检，尤其在砌筑圆形检查井收口部分时，应层层测检尺寸，每层砖收进尺寸，四面收口时不应大于3㎝，三面收口时最大可收进4-5㎝。
81、检查井清水墙勾缝不符合要求：

现象：

清水墙部分的勾缝深浅不一致，竖缝，特别是收口部分的竖缝，收口部分以下平缝，不平不实，竖缝与水平缝搭接不平顺，墙面被砂浆污染，有的勾缝砂浆开裂，甚至脱落。

防治措施：

（1） 勾缝前检查搂缝深度是否符合要求（搂缝深度1㎝），有没有瞎缝，凡不符合要求的或瞎缝 ，均应进行开凿，开凿宽度和深度为1㎝，缝口左右应开凿整齐。

（2） 勾缝前，应提前浇水湿润墙面和清刷缝内的残浆，浮土和杂物，待缝清净和墙面稍干时进行勾缝。
（3） 勾缝应用1:1.5细砂水泥浆，砂子应过筛，砂浆稠度以勾缝镏子挑起不落为宜，当砂浆塞进缝中，应压实、拉平、赶光，凹缝一般比墙面凹入3-4㎜。
（4） 勾完缝，待砂浆略被砖面吸干，即可进行扫缝，扫缝应顺缝清扫，先水平缝，后竖缝，清扫时应不断抖掉条埽上的砂浆粉粒 ，以减少对面墙的污染。
（5） 冬季勾缝应注意保温养护。
82、流槽不符合要求；

现象；

（1） 雨水流槽高度低于主管半径或高于主管半径，污水流槽做成主管半径流槽 或高于全径流槽。

（2） 检查井流槽不是与主管同半径的半圆弧型流槽，而是做成梯形流槽。

（3） 流槽宽度，有的大于主管直径，有的小于主管直径。

防治措施：

（1） 施工人员必须认真学习图纸，并向操作人员做好技术交底，在施工过程中注意检查，控制质量。

（2） 管理人员和操作人员要清楚地知道，检查井是雨污水管道质量检查的窗口，除了管道主体必须作好外，检查井各部位也应做好。
（3） 雨水流槽高度与主管的半径相平。流槽形状应为与主管半径相同的半圆弧。
83、踏步、脚窝安装、制作不规矩

现象:

（1） 铸铁踏步断面尺寸小于设计要求。

（2） 踏步安装水平间距，垂直间距、外露尺寸忽大忽小，安装不平，在圆形井墙上不向心，踏步不刷防腐漆。

（3） 脚窝尺寸小于设计要求。

防治措施：

（1） 外购铸铁踏步应选用合格的材料，并应有合格证书。

（2） 脚窝、铸铁踏步安装和制作，要进行技术交底，向操作人员交待清楚，并检查实际安装、制作效果。

（3） 北京市用的标准图规定：

材料：灰口铸铁HT-15-33

安装尺寸：垂直间距37.5cm

水平间距：直墙：踏步边至边15cm，弧形墙：踏步角至角15cm外露尺寸：10cm

脚窝：宽20㎝  深15㎝  高13㎝

84、井圈、井盖安装不符合要求

现象：

（1） 铸铁井圈往井墙上安装不作水泥砂浆，单摆浮搁，或垫沥青混合料或支垫碎砖碎石等。

（2） 位于未铺装地面上的检查井安装井圈后，未在其周围浇筑水泥混凝土口圈固定。

（3） 型号用错，在有重载交通的路面上安装轻型井盖。

（4） 误将污水井盖安装在雨水检查井上或反之，或排水管渠检查井上安装其他专业井盖。

（5） 安装井盖过高，高出地面很多，过低，低于原地面，常被掩埋，找不到。

防治措施：

（2） 施工技术负责人，必须首先掌握安装井盖在结构质量和使用功能上的重要性，加强对工程管理人员和操作工人的教育和交底。

（3） 井圈与井墙之间必须作水泥砂浆，未经铺装的地面上的检查井周围必须浇筑水泥混凝土口圈，要露出底面，在农田和绿地中要较地面高出20-30cm。

（4） 严格按照专业专用的原则，安装排水管渠井盖，在繁重交通的路面上必须安装重型井盖。
85、污水施工闭水不按规范执行，有的不闭水

    防治措施：

（1） 建立良好的职业道德，并严格执行施工规范要求。

（2） 按照规范要求，认真做好污水管线的闭水试验工作，保证工程质量及施工企业良好的信誉。

86、雨水口、雨水支线回填不密实。

产生原因：

（1） 管理人员忽视对该工序质量要求。

（2） 施工人员不按操作规程施工。

（3） 采用夯实工具不能满足回填密度要求。

防治方法：

（1） 根据设计及施工要求采用低标号混凝土进行回填。

（2） 管理人员认真检查施工质量。

（3） 施工人员按操作规范施工。

87、雨水口砌筑不标准，予留坡度不对。（不在路面相应的最低点）

产生原因：

（1） 管理人员交底不清。

（2） 施工人员不会砌筑雨水口。

（3） 测量放线不准确。

防治方法：

（1） 严格技术交底制度，画出交底简图。

（2） 施工人员按交底施工。

（3） 凡设雨水口处测量人员应放出具体位置线。

88、雨水支线有舌头灰，留口不整齐，尺寸不规范。

产生原因：

（1） 管理人员和施工人员不了解管头留口不齐，及支线有舌头灰的害处。

（2） 交底不清，管理不严。

防治方法：

（1） 砌筑雨水口时将管截断的破口朝向雨水口以外，用抹带砂浆做好接口，完整的管头与井墙齐平。

（2） 支管舌头灰用拉绳绑好来回清理法进行处理。

89、雨水口、检查井砌筑时常温施工不洇砖。

产生原因：

（1） 管理人员与操作者对此项工作从思想不重视。

（2） 操作人员散惰，怕麻烦，不做此项工作。

（3） 质检人员不按规定办事。

防治方法：

（1） 加强管理人员责任心。

（2） 操作人按规范执行。

（3） 加强质量检查对违规者进行经济处罚。

90、砌筑砂浆不按配合比拌合。

产生原因：

（1） 管理人员交底不清或不进行交底让操作人随意进行砂浆拌和。

（2） 有配比操作人不按配比去执行。

（3） 管理人员及操作者违反规范，不检查、不禁止。

防止方法：

（1） 严格进行配比交底。

（2） 按规范配比进行施工。

（3） 加强检查，采取必要措施。

91、接口抹带空裂

现象：

（1） 雨污水管接口部位的水泥砂浆和钢丝网水泥砂浆抹带，横向和纵向裂缝并空鼓，甚至脱落。

原因分析：

（1） 抹带砂浆的配合比不准确，和易性、均质性差。

（2） 因管口部位不净或未刷去浆皮或未凿毛，接口处抹带水泥沙砂浆未与管皮粘结牢固。

（3） 管带全厚，只按一层砂浆成活，太厚。或水灰比太大，造成收缩较大，裂缝。

预防措施：

（1） 砂浆接口抹带和钢丝网水泥砂浆接口抹带对于大于等于700㎝的管道，管缝超过10cm，抹带时应在管道内接口处用薄竹片支一垫托，将管缝内的砂浆充满捣实，再分层施做。

（2） 抹带完成后，应立即用平软材料覆盖，3—4h后洒水养生。

（3） 冬季施工的水泥砂浆抹带，不仅要做到管带的充分保温，而且还需要将管身、管段两端管口、已砌好检查井的井口、要加以覆盖封闭保温，以防穿管寒风和管身受冻使管节严重收缩，造成管带在接口处开裂。

（4） 冬季施工拌和水泥砂浆、应用小于80℃的水小于40℃的砂。如对砂浆有防冻要求时，拌合时应家氯盐，根据气温的高低，按2%--8%掌握。

（5） 在覆土之前的隐蔽工程验收中，必须逐个检查，如发现有空鼓开裂，必须予以返修。

92、接口抹带砂浆突出管内壁（灰牙）

现象：

（1） 从管端一端管口用手电筒或反光镜（用两面小镜子，一面在地面上将阳光反射到管口处另一面镜子上，该面镜子的光直射管内的方法）检查小管径管道（Ø600mm以下）时，出现在管子接口出有突出管壁的砂浆瘤。一般高出管壁1-3cm之间。最大的有5cm以上的。

预防措施：

（1） 管径小于或等于Ø600cm管道，再浇筑管座混凝土和抹带的同时，配合用麻袋球或其他工具再管道内来回拖动，将流入管内的砂浆拖平。

（2） 管径大于Ø600cm的管道，再浇筑混凝土管座和抹带后，在混凝土和砂浆终凝前，应配合勾抹内管缝。

93、钢筋网与管缝不对中，插入管座深度不足，钢丝网长度不够

现象：

（1） 筋网与水泥砂浆抹带安放钢丝网时，钢筋网中线与管缝严重偏离。

（2） 在浇注混凝土管座时，在接口处所插入德钢丝网深度太浅。

（3） 两端钢丝网片搭接长度不够，或根本搭接不上。

预防措施：

（1） 钢丝网向管座内安插和捣固时要随时检查，钢丝网的相对位置和插入深度，注意随时调正。

（2） 钢丝网的长度，要根据所用管径和管座类型计算长度。

94、大管径雨水管接口不严

现象：

大管径雨水管接口中有较大孔隙，管身在地下水位中，或在雨季地下水位升高超过管内底高程时，从接口孔隙处向管内冒水。

预防措施：

（1） 按“水泥砂浆接口抹带”的要求，切实把每条管带抹好，管带中心要与管缝相对。还土前，要对逐条管带进行检查，不能使空鼓裂缝者遗漏。

（2） 在外管带终凝后，应立即勾抹内管缝，勾抹内管缝前，要搂缝，使管内缝具有一等深度，以便砂浆嵌入缝内牢固，要勾严压实。

95、抹带砂浆质量不稳定

现象：

砂浆配合比不准确，匀质性差，强度波动较大。

预防措施：

（1） 接口砂浆配合比应符合设计规定，即按重量比水泥：砂为1：2.5，水灰比一般不宜大于0.5。

（2） 严格检验砂浆拌合物的用料，水泥宜采用425#，砂子采用中砂并应过2㎜筛子，含泥量不得大于2%,应计量准确，不得采用随意加水或加水泥的方法来改善砂浆的和易性。

（3） 机械搅拌砂浆，应先加砂子，后加水泥，当水泥和砂浆搅拌均匀后再加水，总的搅拌时间一般在1---1.5min人工搅拌应在铁盘上或其他不渗水的平板上进行，先采用干三湿三法，如砂的含水量较大，不易拌合均匀时，应增加拌合遍数，达到均匀，色泽一致。

四、金属管道

96、沟槽断面达不到要求；

现象：

沟槽坡脚线不直顺，槽帮坡度偏陡，槽底宽度尺寸不够。

原因分析：

（1） 施工技术人员在编制施工组织设计之前没有认真学习设计图纸和规范要求，没有充分了解挖槽地段的土质、地下构筑物、地下水位以及施工环境等情况，所确定的挖槽断面不合理。

（2） 挖槽的操作人员或机械开槽的司驾人员不按要求的断面施工，管理不力，一味图省工、省力。
危害：

施工实践证明，不合理的窄槽，陡槽是人身伤亡事故的直接祸根，是影响操作造成质量低劣的主要原因。

预防措施：
（1） 施工技术人员要认真学习设计图纸和施工规范，充分了解施工环境，在研究确定挖槽断面时，即要考虑少挖土少占地，更要考虑方便施工，确保生产安全和工程质量，做到开槽断面合理。

（2） 开槽断面系由槽底宽、槽深、槽层、各层边坡坡率以及层间留台宽度等原因确定，槽底宽度应为管道结构宽度加两侧工作宽度。

（3） 操作人员要按照技术交底中合理的开槽断面和施工操作规程施工。

97、金属管道焊接及防腐外观质量差；

现象：

钢管焊接接缝外观粗糙，防腐不按规范和操作规程要求进行。

防治措施：
（1） 焊工操作人员应有上岗证书（并应有编号）。

（2） 管道安装前，管节应逐根测量、编号，最好选用管径相差最小的管节组对对接，下管前还要检查防腐层。③焊接前，电焊条应进行烘干处理，焊接时应按操作要求进行。焊缝外观应符合质量标准要求，表面应光顺、均匀，焊道和母材应平缓过渡。

（3） 管道防腐应按设计要求进行施工，并按规范要求进行防腐。外观应平整，无空鼓、气泡现象。

98、铸铁管中装撞口胶圈变形；

现象：

管口胶圈变形，影响上水管道打压冲洗。

防治措施：

（1） 橡胶圈使用前必须逐个检查，不得有割裂、破损、气泡、大飞边。
（2） 球墨铸铁管安装前，应将管口清理干净，并在端头处刷好肥皂水。
（3） 将胶圈套在管口处且平直、无扭曲，安装时橡胶圈应均匀滚动到位，放松外力后回弹不得大于10㎜，就位后应在承、插口工作面上。
（4） 管口就位后，应检查胶圈是否就位，并应无扭曲现象。
99、管道回填密度不好，成品保护差

现象：

回填管道两侧胸腔时，人工或机械运送土方，将防腐造成局部损坏。

防治措施：

（1） 沟槽回填土工序应认真对待，要保证施工过程中管道防腐不被破坏。
（2） 钢管回填前，应在管径内加设临时支撑，以防碾压时管道变形。
（3） 管道两侧应同时进行回填，管顶以上50㎝范围内要用木夯或小型机具夯实。
（4） 如不慎将管道防腐损坏的，应及时安排修补完成后，再进行回填。
100、上水管道检查井砌筑质量差；

现象：

（1） 不重视上水检查井的砌筑。

（2） 检查井砌筑粗糙，砖缝不均匀，砖墙面凹凸不平，井筒不圆等。

防治措施：

（1） 上水检查井砌筑也要按质量标准施工，不得降低要求。

（2） 要安排比较熟练的操作人员进行砌筑，质量上要严格把关，要做到每一层砖都应该是同心圆的重合，水平缝和立缝的宽度应按10㎜±2㎜控制，井径按±20㎜控制，达到墙面平直、圆顺，不游丁走缝，没有通缝。

PAGE  
65

