K11+559中桥
2#墩基础及下部构造施工方案

一、工程概况

K11+559中桥2#墩基础及下部构造为柱式台，桩基础。Φ1.3m桩4根，桩长22m，采用C25水下砼；桥台盖梁采用C30砼；支座垫石、挡块采用C30砼。

二、编制依据

1、《泗县至宿州高速公路第四合同段路基项目施工招标文件》
2、《泗县至宿州高速公路第四合同段两阶段施工图设计》
3、《公路工程技术标准》（JTGB01—2003）

4、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041—2000）

5、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1—2004）

6、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）

7、实施性施工组织设计
三、施工准备

1、施工分部的进场
施工分部现已进场并设立临时驻地，进场后解决了通讯、电力和水的供应，设立了必要的安全标志。组织技术人员认真学习和核实施工设计图纸，熟悉了合同文本技术规范和监理程序。

2、进场道路 

根据业主驻地建设要求和现场施工方便的需要修建临时便道,便道宽度为4米,面层采用15cm的泥结碎石，其下采用40cm5-6%灰土处理，小排涝沟设直径1m～1.5m的圆管涵。为保证便道路面结构满足施工需要，所有施工便道均高出原地面40cm。并在施工期间加强养护和维修，保持路况良好。

3、拌和站的设置

水泥砼集中拌和站及预制厂设立在k11+100桥梁一分部驻地处，负责全线施工用砼拌和及梁板（箱梁）预制工作。场地进行了平整、硬化，并对已安装的拌和设备进行调试和标定。

4、测量放样

首先用全站仪打出控制桩（公里桩、固定桩等），然后用经纬仪放出中线桩。报监理工程师检查，复核合格后开始施工。
5、试验

a、试验室已对水泥、钢筋、碎石、河砂等原材料进行了试验，试验结果符合规范要求。

b、对用于该工程的原材料进行抽样检验。严格控制不合格的原材料进入现场。对于钢材、水泥等重要结构部位的材料由业主集中供应；
c、对于外购的成品材料进场必须有合格证，并送有资质的部门检验合格后，方能进入施工现场。

6、材料准备、供应计划

a、石料

混凝土所需片、块、碎石拟从灵璧玄庙、泗县屏山、宿州符离采石场等地购买，采取公路运输方式运至工地。日供应至少500T,可以满足施工生产的需要，做到专材专用，既可保证质量，又可保证货源。
b、砂子

从怀远、明光等地采购优质黄砂，采用公路运输方式，设置专门采砂场，做到专材专用。日供应300T,可以满足施工生产的需要。
c、水泥

根据工程招标文件要求，水泥由业主集中供应，采用公路运输方式，运至施工现场，日供应量在80—120T。
d、钢材、木材

钢材由业主集中供应，木材在宿州、泗县等地区采购，以满足施工生产需要。
e、所有材料进场后，均进行经自检合格后，报监理工程师抽检，经监理工程师认可后方能使用。

四、施工方案

1、钻孔灌注桩（回旋钻）

1.1平整场地
将钻孔桩位的位置进行平整，做好进场便道，水电接通等工作。根据地形的实际情况设置泥浆池的位置，以避免造成环境污染。

1.2施工放样

按照墩台的桩号推算桩基坐标，用全站仪准确的放出桩基的位置，用钢卷尺复核无误后，埋设护桩。

1.3埋置钢护筒
(1)护筒采用钢护筒，钢板厚δ=3～5mm；采用内径D=d+0.2m～0.4m的护筒（d为桩径）。

(2)护筒的埋置

在旱地上埋置护筒时，对于地质情况不好地段将护筒周围及底部换上粘质土，分层夯实，夯实深度为1.0m左右；护筒顶面旱地上高出地面0.3m。

(3)护筒埋置深度：护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定，一般情况埋置深度宜为2～4m。

(4)护筒的质量控制

护筒中心竖直线与桩中心线重合，平面允许误差为5㎝，竖直线倾斜不大于1%，陆上实测定位；护筒连接处要求筒内无突出物，应耐拉、耐压、不漏水。

1.4搭设钻机平台
钻孔桩为陆上桩，拟用人工平整场地，直接搁置方木用作钻机平台；

钻机平台应水平，可用水准管调平，以防钻机底座不平，在钻进的过程中钻杆倾斜；钻机平台应平稳，以防在钻进过程中产生位移或沉陷。

1.5泥浆拌制
首先应根据《工程地质勘查报告》中钻孔柱状图等施工条件确定钻孔方法，即采用正循环方法，再依据试验室提供的泥浆性能指标（主要为三大指标：泥浆比重、粘度、含砂率）拌制泥浆。

泥浆拌制采用两套方案，对于粘土地段为自拌浆的方法；其它地段采用胶泥和清水拌和均匀，使成悬浮体。在钻孔中，泥浆应始终高出孔外水位或地下水位，为了回收泥浆，减少环境污染，设置泥浆循环净化系统。

1.6钻机就位
应对钻孔各项施工准备工作进行检查，尤其原材料准备及报验情况，严禁出现成孔几天后因原材料而无法浇筑的现象，以及对钻机及其它机具进行检查，机具配套，水、电畅通。钻孔时，应按设计图纸绘制的地质剖面图，选用适当的钻机型号。对于软弱土层，应在填土相对稳定，并无明显塑性流变后，再进行钻孔桩的施工。钻孔时钻架必须稳固，钻头对准桩位中心。

1.7钻孔

钻孔严格按规范和招标技术文件的规定和要求进行施工，同时还要求符合下列规定：                                                                                                                                                 (1)一经开始应连续进行，不得中断；及时填写施工原始记录；严格交接班制度。

(2)经常对泥浆进行试验，以确保泥浆符合要求，在地层变化处，捞取渣样，判明土层，记入表中，以便核对地层地质剖面柱状图。根据地质状况，调整进尺速度及转速。

(3)升降钻锥时要平稳，钻锥提出孔口时应防止碰撞护筒孔壁、钩挂护筒底部，拆装钻杆要迅速。

(4)开钻时应慢速推进，待导向部位全部进入土层后方可全速钻进。

(5)钻孔采用减压钻进，即钻机的主吊钩始终承受部分钻具的重力。孔底承受的钻压不超过钻锥，压块重力之和（扣除浮力）的80%，以避免和减少斜孔、弯孔、扩孔现象。

(6)在钻孔排渣、提钻锥除土或因故停钻时，应保持孔内具有规定的水位和泥浆相对密度和粘度，以防塌孔。

钻孔采用正循环，一般地层钻孔中泥浆性能指标如下 ：

钻孔时的泥浆比重1.05～1.2，含沙率4～8%，粘度在16-22Pa·s间，胶体率≥96%。

1.8检孔

钻孔完成后应先检查孔的深度，即桩长应不小于设计桩长，检查合格后方可提钻，提钻后用孔规对孔深孔径及倾斜度进行检查，孔规直径应比钢筋笼直径大10cm，孔规长度为不小于4倍桩的直径，以及对沉淀层厚度、泥浆指标的检查，现场质检工程师检查后，报监理检查认可。
1.9清孔
孔深、孔径进行检查符合要求后方可进行清孔。清孔时孔内水位应在地下水或河流水位以上1.5m至2.0m，以防钻孔的任何塌陷，清孔还应符合下列规定：

(1)钻孔灌注桩桩底沉淀层厚度应符合设计要求，设计无要求，2#墩桩径为1.3m<1.5m，且桩长<40m,因此沉淀层厚度应≤300mm； 

 (2)清孔采用换浆法，钻孔完成后，提升钻锥距孔底20-40cm继续循环，以相对密度较低的泥浆压入，把孔内悬浮的钻渣和相对密度较大的泥浆换出。

成孔验收：成孔达到如下质量标准后，即可进行下一到工序的施工。

	护筒埋设 
偏差（mm） 
	孔径 
（cm）
	孔深 
（m）
	桩位偏差 
（mm）
	沉渣厚度 
（mm）

	≤50
	≥120
	≥28
	≤100
	≤300

	灌注前泥浆性能指标 

	相对密度 
	粘度pa.s
	酸碱度ph
	胶体率(%)
	砂率(%)

	1.03-1.10
	17-20
	8-10
	＞98
	＜2


1.10 钢筋笼
  a、钢筋笼加工制作

钢筋笼的加工和制作在钢筋加工场进行。根据原材的规格和吊机的起吊高度和起吊能力，2#墩每根钻孔桩钢筋笼的总长度为20.01m，根据原材的规格和吊机的起吊高度和起吊能力，分2节加工制作，钢筋的主筋接头采用对焊和搭接焊。在施工过程中，电焊工必须持证上岗。钢筋笼的制作采用加劲筋成型法，具体方法是：制作时，按设计尺寸做好加劲筋（圆形箍圈），用石笔标出主筋的位置，把主筋摆放在平整的工作平台上，并用石笔标出加劲筋的位置。焊接时，使加劲筋上任一主筋的标记对准主筋中部的加劲筋标记，扶正加劲筋，并用木制直角板尺校正加劲筋和主筋的垂直度，然后点焊。在一根主筋上焊好全部加劲筋后，人工转动钢筋骨架，将其余主筋逐根照上法焊好。然后吊起钢筋笼放于支架上，套上盘条筋，按设计位置布好螺旋筋并绑扎于主筋上，再对整个钢筋笼进行加固焊接。
b、钢筋笼的运输和吊装

成型的钢筋笼用专用平板车运至孔口。钢筋笼的吊装用16t（20t）吊车来完成，采用二点起吊的方法。第一吊点设在钢筋笼顶部的加劲箍处，第二吊点设在骨架长度的中部偏下。起吊时，先起第一吊点，使骨架稍提起，再与第二吊点同时起吊。待骨架离开地面一定高度后，第二吊点停止起吊，继续提升第一吊点。随着第一吊点不断上升，慢慢的放松第二吊点，直到骨架同地面垂直，停止起吊。人工配合把钢筋笼扶正后慢慢放入孔内，同时解除第二吊点。钢笼下放时严禁摆动碰撞孔壁。当骨架下到钢筋笼顶部的加劲箍处，用40钢轨穿过加劲箍的下方，将骨架稳定的支撑于孔口临时平台上，用4根ф20的钢筋与钢筋笼的主筋相焊接并与孔口型钢连接固定后，通过预埋在护筒四周的四个护桩打一道十字线，钢筋笼的4根定位钢筋再打一道十字线，通过二道十字线对钢筋笼进行定位。二道十字线的交叉点如果在同一铅垂线上，则钢筋笼位置居于钻孔桩的中心。二个交叉点在水平面上的投影的最大误差不大于20㎜。定位合格后，通过护筒顶标高，推算钢筋笼入护筒深度并准确安装定位。
1.11导管安装
    a、导管的选用和检查
    导管采用直径φ260mm、壁厚6mm的无缝钢管，导管的连接采用丝扣式。并在二法兰盘之间垫有4-5mm厚的橡胶止水垫圈。 在下导管前，首先检查其是否损坏，密封圈、卡口是否完好，内壁是否光滑圆顺，接头是否严密。再进行水密承压和接头抗拉实验，以检查导管的密封性能、接头抗拉能力。具体实验方法如下:
    ① 平整好场地，每隔一米铺设方木一根并找平。 
    ② 在方木上安装放置导管，每五根连成一体，上好前、后封盖。 
    ③ 向拼装好的导管内灌入70﹪的水，然后接好输风管，输入计算好的风压力。

④ 将导管在恒压下前后滚动，并持压15min，观察其接口处是否漏水、周身是否有变形，来验证导管的密封性、承压和抗拉性能。

b、导管长度的计算和吊放

以实际孔底标高和孔口架之间的距离来配置需要导管长度，并欲留30-50cm的悬空高度。拼装时要严格检查导管内壁和法兰盘表面，确保干净无杂物，变形和磨损严重的导管严禁使用，导管的吊放用吊机，要确保其居于孔的中心位置，下放速度要慢，防止卡挂钢筋笼骨架。

1.12水下砼灌注
为确保灌注桩的质量必须做到：

(1)灌注砼前应探测孔底沉淀层厚度，不满足规范及设计要求时，应再次清孔。拌制砼所用的材料应符合技术规范和招标文件的规定和要求。

(2)砼混合料运至灌注地点应检查砼的和易性和坍落度，如不符合要求应进行第二次拌和，仍然达不到要求，不得使用。

(3)钢筋笼安放好后，应立即浇注砼，并应连续进行，不得中断。

(4)在砼浇注前，导管的底部至孔底应保留40cm左右的空间。首批灌注混凝土的数量应能满足导管初次埋置深度（≥1.0m）和填充导管底部空间的需要。在砼浇注过程中导管应伸入浇注的砼内2-6m。

(5)砼应连续浇注，直至浇注顶面高出设计标高不小于50cm。浇注砼时溢出的泥浆应引流至适当地点，以防污染或堵塞河道和交通。

(6)砼在终凝前应凿除桩头，并应保证凿除后砼面的平整、清洁，不应有泥土或其它杂物。

(7)灌注混凝土时，混凝土的温度不应低于5℃，当气温低于0℃时，灌注砼应采取保温措施，强度未达到设计标号50%的桩顶砼不得受冻。

(8)桩的钻孔，应在中距5m内的任何混凝土灌注桩完成后24h才能开始，以避免干扰邻桩混凝土的凝固。

2、台帽

在基桩检测合格后，才能从事台帽的施工。施工时，采用定型钢模板现场拼装，模板应有足够的刚度和光洁度，并支撑牢固，钢模板采用企口缝并用双面泡沫胶带压缝，保证施工中不跑模、不漏浆，钢筋骨架现场焊接或绑扎，采用硬质塑料垫块，由经理部混凝土搅拌站集中拌和，汽车吊配合提升，插入式振捣器振捣，洒水养生至少7天，台帽用抱箍配贝雷架、型钢或落地钢管支承，模板采用大块钢模板。

2.1 施工放样
放出桩顶中心线，经监理工程师批准无误后进行下道工序。
2.2 制作、安装钢筋
钢筋的级别、直径根数和间距均应符合设计要求，绑扎焊接的钢筋网和钢筋骨架不得变形，松脱和开焊。钢筋表面无浮皮铁锈。钢筋骨架位置应定位准确，符合规范要求。焊接采用双面焊，焊缝长度不小于5d，焊缝表面应平整。根据设计图，安好伸缩缝、防震挡块、支座垫石预埋钢筋。

2.3 制作、安装模板
(1)模板采用钢模板制作，钢模内表面具有足够的光洁度，两块模板接缝高差h＜2mm。
(2)安装抱箍、支架

抱箍采用厚σ≥10mm的A3钢板制作，高度30cm，直径略大于桩径；每侧采用2个15×15的角钢焊接而成。每个抱箍由两个半圆形钢箍组成，由12个Φ16高强螺栓连接牢固，两个半圆形钢箍在柱上安装后相接面有50mm的空隙，以保证钢箍之间用高强螺栓连接好后能与墩柱挤压紧密，柱箍内壁用万能胶粘贴8mm厚橡胶垫，用以增加柱箍与墩柱的摩擦力。用I22ｂ工字钢或贝雷组合成墩帽底板纵梁，每根钢梁按需要长度和贝雷片组装好，用汽车吊吊装至抱箍上，为防止钢梁侧向倾覆，两根钢梁之间用6根φ25螺栓连接，使钢梁稳定，然后调整钢梁顶面高程，以保证盖梁设计高程和坡度。安装过程中，各构件必须安装紧密，不得有松动现象。在浇筑过程中，要随时检查支架的变形情况，情况异常，及时进行加固。

(3)台帽在桥台填土完成后进行，底模为土模，在底模以下部分标号不低于10号、厚度不小于8cm的砂浆进行找平，满足宽度及高度要求，然后在混凝土表面弹墨线，准确放出台帽边线钢筋定位线；两块模板之间加双面泡沫胶带，以保证浇注混凝土过程中不漏浆。

(4)不得使用废机油作脱模剂，可使用专用脱模剂或色拉油等无色差的优质品油作为脱模剂，使用时要涂抹均匀。

2.4 浇筑混凝土
浇筑台帽混凝土前，要对各部尺寸、钢筋结构的预埋件进行检查，并将桩头清洗干净，并保持湿润。浇注砼采用串筒，以免砼离析，串筒出料口下面，混凝土堆积高度不宜超过1m。采用分层浇筑，每层厚度小于30cm，使用插入式振动器振捣，混凝土应振捣密实，防止蜂窝、麻面。振捣时，振动棒应避免碰撞模板，钢筋等其他预埋件。拌制混凝土所用材料经过试验符合要求后方可使用，配合比经过批准后才能使用。

2.5 拆模
外模为不承重的垂直模板，应在能保证其表面和棱角不因拆除模板而损坏或在混凝土强度超过2.5MP时方可拆模；底模是承重模板，当混凝土强度达到设计强度的75％时，方可允许拆除底模及支架。
2.6养护
养护应采用洒水养护。为保持混凝土湿润，表面蒙一层塑料薄膜，减少水份蒸发，养生期至少7天。
桥梁钻孔桩施工框图




















    



    


     

台帽施工工艺流程图



































































































































桩位放样















































浇筑砼准备工作





浇筑砼








制作砼试件





监理工程师签证





立侧模








绑扎钢筋








钢筋加工





调整底模板








铺底模








拼装支架



































桩检查验收





破桩头





拆除护筒





灌注水下砼





输送砼





安装导管





测量沉淀厚度





拼装检测导管





安放钢筋笼





制作钢筋笼





清孔





设置清孔设备





检孔





钻孔





泥浆制备





养生、拆模

























































































钻机就位





埋置钢护筒





制作护筒





平整场地











PAGE  

