新建铁路

郑州至西安铁路客运专线

ZQ04标段

好阳河特大桥钻孔灌注桩
施
工
作
业
指
导
书

编制：           复核：           批准：
 中铁三局六公司郑西客运专线项目三工区
       日期：    年   月   日  
1、 编制依据：

1、《新建铁路郑州至西安客运专线XX4标段施工招标桥梁图》
2、《ZQ2标段投标技术文件（施工组织设计）》
3、《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》（TZ213-2005）
4、《铁路混凝土工程施工技术指南》（TZ210-2005）
5、《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》
6、《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》（铁建设[2005]160号）

2、 适用范围及工程概况：

       郑西铁路客运专线ZQ04标段陕县特大桥和好阳河特大桥桥梁基础设计为桩基础。根据本标段所经地区黄土洞穴、错落体、黄土陷穴、黄土冲沟、砂土液化等不良地质大量存在，黄土、湿陷性黄土、软土及松软土和膨胀土等特殊岩土分布广泛，复杂地质构造给桥梁基础施工带来很大的难度以及地下水位较高等特点。两桥工程的桩基础全部采用钻孔灌注方式成桩。两座特大桥钻孔桩基础桩径分φ1.25m和φ1.5m两种；桩长均大于35m，平均桩长为46.5m，根据承载性质为摩擦桩。桥梁各墩台基础均为群桩布置，组合类型有8根一组，9根一组和12根一组三种。好阳河特大桥共有钻孔桩936根（684根φ1.25m，252根φ1.5m）。桩基础材料设计为C30混凝土，桩身内配置Q235钢筋。桥位处地质特点以黄土和粉细砂为主，黄土层较厚，有黏质和砂质之分。地层中圆砾土层（卵石）和强风化泥岩普遍存在。部分地段地下水位较高。
3、 构造物基础技术要求：

工后沉降控制要求：工后沉降是指建成后铺轨时的路基剩余沉降。郑西铁路客运专线是西北地区唯一的一条高速度目标值的客运专线，全线铺设无碴轨道，工后沉降控制标准极为严格。《新建时速200～250公里客运专线铁路设计暂行规定》（铁建设[2005]140号）6.3.7规定：墩台基础的工后沉降量，对于静定结构，均匀沉降量不得超过50mm，相邻墩台均匀沉降量之差不得超过20mm；

4、 钻孔桩施工工艺流程图：（附后）
5、 工程特点：

1、 工程量大：两桥钻孔桩数量合计1747根；

2、 桩底沉渣厚度要求标准高：不大于5cm；

3、基础工后沉降设计标准高：均匀沉降量不得超过50mm，相邻墩台均匀沉降量之差不得超过20mm；
6、 钻孔灌注桩施工技术：

1、 钻孔桩施工准备工作

1 钻孔场地在旱地时，应清除杂物、换填软土、平整压实，场地位于陡坡时，也可用枕木、                              型钢等搭设工作平台；

2 在浅水中，宜用筑岛围堰法施工，筑岛面积应考虑钻孔方法和设备大小而决定；

3 钻孔前应设置坚固、不漏水的孔口护筒。护筒内径应大于钻头直径，使用旋转钻机钻孔应比钻头大约20cm（冲击法应比钻头大约40㎝）。护筒顶面宜高出施工水位或地下水位2m，还应满足孔内泥浆面的高度要求，在旱地或筑岛时还应高出施工地面0.5m。护筒埋置深度应符合下列规定：

a、 岸滩上，黏性土应不小于1m，砂类土应不小于2m。当表层土松软时，宜将护筒埋置到较坚硬密实的土层中至少0.5m。
b、 水中筑岛时，护筒宜埋入河床面以下1m；

c、 护筒顶面中心与设计桩位偏差不得大于5cm，倾斜度不得大于1%。

4 泥浆的制备：

在砂类土、碎（卵）石土或黏土夹层中钻孔，宜采用膨润土泥浆护壁。在黏性土中钻孔，当塑性指数大于15，浮渣能力满足施工要求时，可利用孔内原土造浆护壁。在两墩之间设置泥浆池，供临近墩台孔桩施工循环使用。
泥浆性能指标，应按钻孔方法和地质情况确定并符合下列规定：泥浆比重：正循环旋转钻机使用管型钻头钻孔时，入孔泥浆比重为1.1~1.3；反循环旋转钻机入孔泥浆比重可为1.05~1.15。黏度：一般地层16~22s，松散易坍地层19~28s。含砂率：新制泥浆不大于4%。胶体率：不小于95%。pH值：应大于6.5。为提高泥浆黏度和胶体率，可在泥浆中掺入适量的碳酸钠、烧碱等，其掺量应经实验决定。造浆后应实验全部性能指标，钻孔过程中应随时检验泥浆比重和含砂率，并填写泥浆实验记录表。
2、钻孔施工：

1 安装钻机前，底架应垫平，保持稳定，不得产生位移和沉陷。钻机顶端应用缆风绳对称拉紧，钻头或钻杆中心与护筒中心偏差不得大于5cm。

2 无论采用那种方法钻孔，开孔的孔位必须准确，应使初成孔壁竖直、圆顺、坚实。

3 采用有水钻进时，孔内水位宜高于护筒底脚0.5m以上或地下水位以上1.5~2.0m。

4 钻孔时，起、落钻头速度宜均匀，不得过猛或骤然变速，孔内出土不得堆积在钻孔周围。

5 钻孔作业应连续进行，因故停钻时，有钻杆的钻机应将钻头提离孔底5m以上。钻孔过程中应经常检查并记录土层变化情况，并与地质剖面图核对。钻孔和孔行进行检验，并填写钻孔记录表。孔位偏差不得大于10cm。

3、 旋挖钻机钻孔施工：

① 由于旋挖钻机施工效率高，成桩质量好的特点，适用于各种土质地层、砂性土、砂卵砾石层和中等硬度以下基岩的施工。施工前应根据不同的地质情况选用与设计孔径同直径的桶钻头和小一级别的螺旋钻头。
② 旋挖钻机工作循环为：对孔→落钻→钻进→提钻→反转解锁→提升钻机回转卸土→再对孔。每次钻孔时在深度表上对零，以检查钻进情况，提放钢丝绳恰到好处，紧则易使钢丝绳受力过大断裂，松则易使滚筒上的钢丝绳出槽、搅在一起，加大其磨损。每一个循环都要检查钢丝绳是否在滚筒槽内（通过后视窗检查），不允许钢丝绳乱槽操作，每天施工前检查钢丝绳是否有毛刺、断股现象，如有必要及时更换，否则易造成钢丝绳断裂导致钻杆掉进成孔的大事故
2 钻孔时，孔口护筒应高出地面20~30cm，并及时向孔内补充浆液，以保证足够的泥浆压力。套管跟随钻进时，套管底口应与钻头旋挖深度相适应，确保不超挖。

3 钻孔作业过程中，应观察主机所在地面和支腿支承处地面变化情况，发现下沉现象应及时停机处理。因故停机时间较长时，应将套管口保险钩挂牢。
4、 钻孔异常处理：

1 钻孔中发生坍孔后，应查明原因和位置，进行分析处理。坍孔不严重时，可采用加大泥浆比重、加高水头、埋深护筒等措施后继续钻进；坍孔严重时，回填重新钻孔。

2 钻孔中发生弯孔和缩孔时，一般可将旋转钻机的钻头，提起到偏斜处进行反复扫孔，直到钻孔正直。如发生严重弯孔、梅花孔、探头石时，应采用小片石或卵石与黏土混合物回填到偏斜处，待填料沉实后再重新钻孔纠偏。

3 发生卡钻时，不宜强提。应查明原因和钻头位置，采取晃动大绳以及其他措施，使钻头松动后再提起。

5、 成孔检查及清孔：

成孔后，下钢筋笼之前必须对钻孔的孔形、孔径、孔深、孔位中心、孔底沉渣及竖直度进行检查。孔形、孔径、孔位中心及竖直度可采用自制笼式探孔器入孔检查。笼式探孔器用φ8和φ20钢筋制作；外径等于设计桩径，长度等于4～6倍桩径。检查时，将探孔器吊起，使笼子中心与孔位中心、吊绳保持一致，缓慢放入孔内，上下通畅无阻表明钻孔合格，如中间遇阻则钻孔有缩径或扩径现象，必须采取措施消除。孔深采用标准测绳检测。经监理工程师认可，即确认终孔后及时进行清孔，避免隔时过长泥浆沉淀造成清孔困难或坍孔。
6、 钢筋笼制做及安装

钢筋笼的材料、加工、接头和安装，可参照《钢筋加工作业指导书》执行。桩身主筋劲与箍筋务必焊牢，主筋与箍筋联结处宜点焊，若主筋较多时，可交错点焊和绑扎。在桩身配筋范围内每隔2m沿圆周等距焊接八根定位筋确保钢筋笼与孔壁的保护层厚度。钢筋笼吊装入孔前应先经检孔器对钻孔进行检测，合格后方可吊装钢筋笼入孔。钢筋笼制作可根据其长度采用分节制作吊装入孔。分节制作的节数及长度视钢筋笼总长及吊机的吊装能力而定。节段钢筋笼主筋应预先计算及配筋以确保同一截面的主筋接头率满足设计及规范要求，节段钢筋笼成型并经检查合格后，由吊车吊起第一节钢筋笼。下至最后一根加强筋断面时，用两根钢管平等对穿其中，压在孔口两侧枕木上，再将第二节钢筋笼稳定吊起使其中心与第一节钢筋笼中心及桩孔中心重合，使计算好的两主筋接头对正，接头采用单面搭接焊连接。声测管接缝处采用焊接，并采取措施保证钢管连接后轴线一致，局部没有弯曲、变形现象和渗漏发生；为确保砼灌注时不进浆，声测管全部进行砼灌注前试水。 

6 钢筋笼吊装入孔后不影响清孔时，应在清孔前进行吊放。吊装时，严防孔壁坍塌。钢筋笼入孔后须准确、牢固定位，平面位置偏差不大于10cm，底面高程偏差不大于±10cm。在钢筋笼上端应均匀设置吊环或固定杆，其长度根据护筒顶标高与桩顶标高之差来确定。
7、二次清孔：

钢筋笼安装完成后应进行二次清孔。清孔时注意保持孔内水头。摩擦桩清孔采用搅动泥浆掺水置换浓泥浆浮碴的方法进行，孔内排出或抽出的泥浆手模无2~3mm颗粒，泥浆比重不大于1.1，含砂率小于2%，黏度17~20s；沉碴厚度采用测绳进行检测，检测时精确定位，确保沉碴厚度满足设计要求：不大于5cm。孔底沉渣测量标准：孔底沉渣厚度=终孔孔底标高（经监理确认）-灌注前孔底标高。严禁采用加深钻孔深度方法代替清孔。
清孔完后及时进行混凝土灌注。
7、水下混凝土灌注施工：

① 灌注用钢导管内壁应光滑、圆顺，内径一致，接口严密。导管直径应与桩径及混凝土浇筑速度相适应，可为20～30cm。导管管节长度，中间节宜为2m等长，底节可为4m，漏斗下宜用1m长导管。

② 导管长度应按孔深决定。漏斗底距钻孔上口，应大于一节中间导管长度。导管接头法兰盘宜加锥形活套，底节导管下端不得有法兰盘。可采用螺旋丝扣型接头，但必须有防松装置。

③ 导管应位于钻孔中央，在浇筑混凝土前，应进行升降实验。导管吊装升降设备能力，应与全部导管充满混凝土后的总重量和摩阻力相适应，并应有一定的安全储备。

4 水下混凝土浇筑混凝土的初存量应满足首批混凝土入孔后，导管埋入混凝土的深度不得小于1m并不宜大于3m；当桩身较长时，导管埋入混凝土中的深度可适当加大。漏斗底口处必须设置严密、可靠的隔水装置，该装置必须有良好的隔水性能并能顺利排出。

5 水下混凝土应连续灌注，中途不得停顿。并应尽量缩短拆除导管的间断时间，每根桩的浇筑时间不应太长，宜在8h内浇筑完成。混凝土浇筑完毕，位于地面以下及桩顶以下的孔口护筒应在混凝土初凝前拔出。

6 在浇筑混凝土过程中，应测量孔内混凝土顶面位置，保持导管埋深在1～3m范围。当混凝土浇筑面接近设计高程时，应用长钢筋直接触探的方式确定混凝土的顶面位置，保证混凝土顶面浇筑到桩顶设计高程以上1.0m左右。

7 在浇筑水下混凝土前，应填写检查钻孔桩桩孔和钢筋笼情况的“工程检查证”，在浇筑水下混凝土过程中，应填写“水下混凝土浇筑记录”。

8 水下混凝土浇筑过程中，发生导管漏水或拔出混凝土面、机械故障或其他原因，造成断桩事故，应予重钻或研究补救措施。
3、 循环法成孔工艺比选：

钻孔灌注桩有正循环成孔和反循环成孔，相对正循环成孔，反循环成孔有以下优点
　　① 钻进速度与成桩效率大幅度提高。

　　钻头在工作时的最有利条件是被切割下来的岩土屑，立即能够从孔底带出并送到地面，这样可减少二次破碎，不会降低效率，增加钻头磨损。冲洗液携渣能力与介质的密度和运动速度平方成正比，所以影响有效排渣的因素是冲洗液的上返速度。钻孔桩施工的钻进速度主要取决于排渣速度。反循环钻进过程就是清孔过程，不但节省了时间同时可靠地保证孔底沉渣符合要求。机械钻进速度的提高和清孔时间的缩短促进施工效率的提高。正、反循环两种钻进速度的差异，随着钻孔直径以及土层颗粒的增大而增大，一般来说对于地层和技术要求相同的情况，反循环施工速度是正循环的2倍左右。

　　② 孔壁稳定、成孔质量好。

　　反循环钻孔桩孔壁的稳定，主要是利用静水压力来平衡地层压力维持孔壁的稳定。根据土力学计算以及大量实践证明，只要保持孔壁任何深度处压力不小于0.2MPa，即使是在粘聚力较差的流沙层，使用经过处理的泥浆（冲洗液）也可保持钻孔不坍塌、不缩颈、不扩颈。

　　③ 混凝土浇注质量得到有效保证。

　　  钻孔桩的混凝土浇注采用导管法灌注混凝土。导管下入长以使导管底口与孔底的距离为0.3～0.5m。浇混凝土必须保证埋管深度不小于1.5米,导管埋深不得大于6m。由于采用水下灌注混凝土，为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上加灌一定高度, 加灌高度根据现场检测结果确定。灌注混凝土是保证成桩质量的关键工序，“断桩”、“夹泥”、“堵管”等常见的灌注质量事故都与孔内混凝土上部压力过大有关。孔内压力值与冲洗液的浓度、密度、粘度有直接关系。正循环为了有效排渣，选用的泥浆（冲洗液）密度高、浓度大，势必造成孔内压力大，这样混凝土从导管排出的阻力增大，浇注困难；另外正循环钻孔过程中因冲洗液浓度高、密度大所形成的过厚泥皮与孔底沉渣，很难从孔中完全清除，其中一部分在混凝土浇注过程中卷入冲洗液，更加大混凝土抬升的阻力，这种阻力在灌注临近结束时更加明显（此时孔内排出的泥浆密度、浓度明显加大，流淌缓慢），若处理不当，很容易使临近桩顶10m左右混凝土质量差、强度低，而该部分又是桩受力的关键位置。反循环成孔由于泥浆（冲洗液）密度、浓度、粘度都很低，形成泥皮较薄和钻渣清理较为彻底，因此灌注较为顺畅，桩顶泥浆少，桩身混凝土质量明显提高。

　　④ 提高了单桩承载力，减小工后沉降。

　　反循环钻孔过程中形成的泥皮较薄从而使桩测摩阻力增大，桩底沉渣清除较为彻底，无软弱层，单桩承载力较正循环成孔大，工后沉降小，宜优先采用反循环成孔工艺。

　　⑤ 废浆量减少，施工成本降低。

　　反循环钻头切削的黏土土层呈块状，随即被吸入钻杆内腔，钻渣来不及水化就被排出孔外，废浆量势必减少。

6、施工要点：

　　① 施工单位在桩基础施工时，应及时根据现场施工实际情况在灌注桩身混凝土之前绘制钻孔柱状图。若发现设计与实际地质情况不符时，应及时通知设计等相关单位研究处理；
　　② 施工单位采用泥浆护壁钻孔施工时，为防止泥浆水对周围环境造成不利影响，应将废弃泥浆外运至指定地点；
4 每根桩均埋设声测管，声测管采用外径为54mm，壁厚3mm钢管。φ1.25m、φ1.5m桩埋设3根管。声测管埋设到桩底，声测管应高出检测面300mm以上。
5 深长桩基础灌注水下混凝土时间长，混凝土顶部沉渣相对加厚，必然引起混凝土由导管底口上返阻力加大而灌注不畅，特别是清孔不彻底且泥浆性能不良的情况下，桩顶段孔内泥浆固相沉淀层厚可达3～4m，造成重锤测量灌注混凝土面误差大，导管埋深控制困难。导管埋深量过大,提拔困难；导管埋深量过小，易造成桩局部缩径或局部桩体包泥渣等缺陷。因此灌注前必须对孔内泥浆性能的严格检测，控制泥浆在极小的含砂量和适中的粘度指标范围内。

    ⑥各墩台基础基坑开挖时，尤其是湿陷性黄土地区，应作好防排水设施，严防雨水或地表水流入基坑或桩孔内，并及时浇注基础混凝土，以免基坑暴露过久或受地表水浸泡而影响地基承载力。 
⑦ 桩基础施工完成后，应及时清孔与灌注桩身混凝土，并确认清底及成桩质量。桩底沉渣厚度不得大于5cm。
六、工后沉降桩基施工控制：
1、合理选择成桩工艺，施工中基本上不引起桩周土的扰动,也不产生负摩阻力。

　 钻孔灌注桩具有不受与负摩阻力有关的施工因素(包括群桩施工进度、上部结构施工进度等)的影响,也不受这些施工因素与其它因素之间相互影响的干扰等特点，一般情况下应优先选用此法。钻孔桩成孔工艺有正循环成孔和反循环成孔，反循环钻孔过程中形成的泥皮较薄从而使桩测摩阻力增大，桩底沉渣清除较为彻底，无软弱层，单桩承载力较正循环成孔大，工后沉降小，宜优先采用反循环成孔工艺。

　     但在湿陷性黄土地区，黄土的湿陷性会产生负摩阻力，从而加大桩顶沉降量；钻孔桩成孔过程中，桩周土受水泡的软化作用，侧壁摩阻力及桩底强度会大幅度降低，膨胀土也存在同样问题。因此在湿陷性黄土地区和膨胀土地区，应优先选用旋挖钻成孔，同时也可选择人工挖孔桩成孔。

2、对地基土层厚度不均匀、土层物理性质差异明显的基础要预先进行加固处理。

3、桩基持力层宜坐落在地基土层压缩模量较大的地层,至少要ES≥7.5在施工验槽时特别要注意。

　　    湿陷性黄土场地的桩基础，桩周土受水浸湿后，桩侧摩擦力大幅度减小，甚至消失；当桩周土产生自重湿陷时，桩周的正摩擦力迅速转化为负摩擦力。因此，采用穿透湿陷性黄土层的端承型桩（包括端承桩和摩擦端承桩），其桩底端以下的持力层，在非自重湿陷性黄土场地，必须是压缩性较低的非湿陷性黄土（或岩）层；在自重湿陷性黄土场地，必须是低压缩性的非湿陷性黄土（岩）层。 这样，当桩周土受水浸湿，桩侧的正摩擦力转化为负摩擦力时，便可由桩底端下部非湿陷性黄土（岩）层所承受，同时桩基地基也不致因受水浸湿引起湿陷，以确保建筑物的安全与正常使用。

4、防排水措施到位，防止地表水渗入基坑。

5、尽量创造条件，对基础进行堆载预压。

6、桩底适当扩径。

八、桩的质量检测及评定：
1、所有钻孔桩桩身混凝土质量均应进行超声波检测；
2、每根桩作混凝土检查抗压强度试件不少于四组；
3、对质量有问题的桩，应钻取桩身混凝土鉴定检验；
4、桩承载力实验必须符合设计要求。检验数量：按照设计试桩数量要求检验；检验方法：施工单位进行静载实验；监理单位见证实验；勘察设计单位进行现场确认。
5、钻孔桩钻孔允许偏差和检验方法：
	序 号
	项    目
	允 许 偏 差
	检 查 方 法

	1
	护    筒
	顶面位置
	50mm
	测量检查

	
	
	倾 斜 度
	1%
	

	2
	孔  位 中 心
	50mm
	

	3
	倾   斜   度
	1%
	


附表：
[image: image1.bmp]


九、 安全保证措施：
1、施工中的特种作业人员，通过安全技术培训，并经考试取得合格证后，方可上岗工作，其他人员也要求进行安全技术培训和考核。

2、施工时，工人必须配备必要的防护用品。

3、垫平机架，保持稳定，避免产生位移或沉陷。

4、钻架顶端用缆风绳对称张拉，地锚牢固。
5、钻进时，控制钻速不过快或骤然变速。
6、旋转钻机进钻时，高压胶管下不站人。水龙头与胶管连接处用双夹卡住。
7、旋转时不得提升钻杆，加接钻杆时，联结螺栓禁止用普通螺栓代替。
8、当检、测钻孔或吊泥浆出孔时，钻头放置在安全位置。

十、环境保护措施

1、混凝土拌和站等有污水产生的生产设施位置设废水处理池。在施工区和生活区设置污水处理系统，不将有害物质和未经处理的施工废水直接排放。并备有临时的污水汇集沉淀设施过滤施工、生活废水。

2、拌和站设置的油罐，其外表面做防渗漏处理，指派专人负责油料的储存、使用、保管，防止油料跑、冒、滴、漏污染土质、水体。

3、对施工的临时设施，待工程完工后进行彻底清理，恢复原状、原貌。施工中采取保护措施，保护饮用水源不受施工活动造成的污染。对汽油等易挥发品的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。

4、不在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

5、对施工现场地面，定期进行压实或洒水，减少灰尘对周围环境的污染。易于引起尘害的细料堆，予以遮盖或适当洒水。

6、钻孔桩施工中产生的泥浆、钻渣先通过现场的泥浆池统一堆放，然后再利用运输车辆将钻渣弃至当地环保部门指定地点，以避免造成泥浆对周围农田的污染。
钻孔桩施工工艺流程图





泥浆备料





桩位放样





护筒埋设





平整场地（筑岛）





制作护筒





检测、调整泥浆指标





搭设钻机平台





钻机就位





孔桩钻进





泥浆池





终孔、清孔





泥浆沉淀池





制作钢筋笼





灌注水下砼





二次清孔





自然养护





钢筋笼吊放、下导管





导管水密试验








PAGE  
7

