第211节 加筋土挡土墙
211.01范围
本节工作内容在公路上填方路段修建加筋土挡土墙及其有关的全部作业。
211.02材料
1、 钢筋及水泥混凝土
所有钢筋及水泥混凝土应符合本规范第400章的要求。混凝土28d的抗压强度要满足图纸的要求。
2、 片石
⑴单个石料的厚度应不小于150mm。镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平整表面，县应稍加粗凿。
⑵除非图上另有注明，护坡、斜坡水渠及排水沟的石料的特征强度应符合图纸要求，且不小于20Mpa。
在角隅处应使用较大的石料，大致粗凿方正。
3、 填料
应符合图纸及《公路加筋土工程施工技术规范》（JTJ035—91）的要求。用以填筑的砂砾料不得含有锋利破碎刃角的碎砾石，以免伤害土工带。
4、 筋带
采用聚集丙烯土工带，应符合图纸要求的塑料标准的规格，表面花纹清晰，色泽均匀，无开裂、损伤、穿孔等缺陷，断面一致。在25℃时断裂拉应力不小于220Mpa，断裂伸长率不宜大小10%。注意产品时间，不应暴晒及露天存放，应存放在通风的室内。
采用钢筋混凝土带应符合图纸要求的标准的规格及本规范第410规定和要求。
外露钢材（包括墙面板的拉环）均需防锈处理；拉环与土工带不得直接接触，应用拉环上的涂塑等防锈层或橡胶等衬垫物予以隔离，所有防锈及隔离的处理方法及要求，应按JTJ035-91附录二的规定进行。

5、 沥青木版、沥青毡

作嵌缝料用沥青木版，以锯成的木版满涂热沥青；沥青毡应符合《石油沥青纸胎油毡、油纸》（GB326--89）的要求

211.03   施工要求

1、一般规定

（1）承包人应根据调查资料、图纸和工期要求，编制施工组织设计，在开工前28d提交给监理工程师批准。

（2）按JTJ035-91第3.1.1条有关规定及图纸要求进行施工测量，并按本规范第202节有关规定对施工场地进行清理、整平压实。

（3）加筋土工程施工，除按路基施工配备压实机械外，还应选备振动板、蛙式夯、手扶式振动压路机等小型压实机具，以在面板内侧1.0m范围内压实填料。

（4）除护轮带（帽石）现浇外，所在墙面板、钢筋混凝土带等，应严格按照图纸要求及尺寸，用混凝土或钢筋混凝土预制，注意加强养生工作。

（5）要求预制的墙面板，混凝土表面应平整无缺角、啃边现象，无蜂窝麻面。墙面板的检测项目应符合表211-1的规定。

预制加筋土挡墙的墙面板检测项目



表211-1

	项次
	检 测 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度（MPa）
	在合格标准内
	按JTJ071-98附录D检查

	2
	边长(mm)
	±5或0.5%边长
	长宽各量一次，每批抽查10%

	3
	两对角线差(mm)
	10或0.7%最大对角线长
	用尺量，每批抽查10%

	4
	厚度(mm)
	+5,  -3
	量2处，每批抽查10%

	5
	表面平整度(mm)
	4或0.3%边长
	用直尺长、宽各贴近量一次，每批抽查10%

	6
	插销孔中心位置(mm)
	3
	每孔量一次


（6）当墙面板质量检验不符合上述要求时，承包人应自行逐一检查，消除不合格的面板，报请监理工程师二次检验，当仍发现不合格时，对这批面板不能采用，并全部清除出场，一切责任由承包人自负。

（7）聚两烯土工带应由专人下料，各部尺寸应准确，平整不变形。

（8）墙面板和筋带的堆放及运输应按JTJ035-91第3.3.1条及第3.4.1条的规定办理。

2、基础施工

（1）开挖基坑应严格按图纸和监理工程师的批示分段进行，控制好基础位置和垫层基底设计标高，对基底按分段长度整平压实，检测地基承载力，满足设计要求，并经监理工程师检验同意后，方可进入下一道工序。

（2）垫层材料应分层填筑，分层夯实，垫层厚度及压实要求应符合图纸和监理工程师的批指示。

（3）砌筑浆砌片石基础或浇筑混凝土基础时，必须分段进行，对浇筑混凝土和浆砌片石的施工工艺，应符合本规范第400章的要求；浆砌片石顶面用水泥砂浆予以整平，符合施工标高，基础施工时，应按图纸要求设置沉降缝，用沥青木板真塞，深度不宜小于80mm。

3、安装墙面板

（1）当基础施工后强度、标高、尺寸符合图纸要求，经监理工程师检验合格，预制的墙面板质量符合图纸规定时，便可进行安装工作。

（2）在清洁的条形基础顶面上，准确划出面板外缘线，曲线部位应加密控制点。

（3）按图纸要求的垂度、坡度挂线安装，安装缝宜小于10mm。

（4）安装时用低强度砂浆砌筑调平，同层相邻面板水平误差不大于10mm，轴线偏差短20延米不大于10mm。

（5）面板安装可用人工或机械吊装就位。安装时单块倾斜度，一般可内倾1/100~1/200，作为填料压实时面板外倾的预留度。

（6）当填料为粘性土时，宜在面板后不小于0.5m范围内回填砂砾材料，但在筋带近旁的填料最大粒径不宜大于50mm，不得含有锋利的碎砾石。

（7）墙面板的安装方法、措施、要求等按JTJ035-91第3.3.2条规定进行。

4、铺设筋带

（1）铺设筋带应与墙面板成垂直，上下层筋带位置应错开，按图纸所示或监理工程师的指示进行。

（2）铺设筋带应与层面应平整，并在一个水平标高上。

（3）聚丙烯土工带与墙面板的拉环的连接，不得直接接触，就有间隔处理。连接后用拉具拉直拉紧。

（4）钢筋混凝土带与面板拉环的连接，以及第节钢筋混凝土带之间的钢筋连接，可采用焊接、扣环或螺栓连接，平铺及拉直在填筑的平面上；其焊接方式和焊缝长度应按《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）第10章的有关规定执行。

（5）外露钢筋的防锈处理及土工带与拉环的间隔处理就符合本节211.02-4条的规定。

（6）严禁车辆或行人扰动筋带。

5、填筑与辗压

（1）卸料时机具与面板距离不应小于1.5m，机具不得在未覆盖填料的筋带上行驶，并不得扰动下层筋带。

（2）可采用人工摊铺或机械摊铺，摊铺厚度应均匀一致，表面平整，并设不小于3%横坡。

当用机械摊铺时，摊铺机械距面板不应小于1.5m。机械运行方向应与筋带垂直，并不得在未覆盖填料的筋带上行驶或停车；距面板1.5m范围内，应用人工摊铺。

（3）承包人应在碾压开始前进行压实试验。根据碾压机械和填料性质确定填料分层摊铺厚度、碾压遍数以指导施工。填料内不得含有机料及冻块，含水量应在最佳含水量2%范围内。压实度按路基高度而定。

（4）加筋土工程的填料应严格分层碾压，碾压时一般应先轻后重，产不得使用羊足碾。压路机不得在未经压实的填料上争剧改变运行方向和急刹车。

（5）压实作业应先从筋带中部开始，逐步碾压至筋带尾部再碾压靠近面板部位。压实机械距面板不得小于1.0m。

6、墙面封顶

（1）顶层墙面板安装后，所形成纵向高低不平，用砂浆找平，严格注意控制设计标高及位置偏差。

（2）找平砂浆经养生达到一定强度后，即可现浇帽石，并将预制的栏杆固定在正确的位置上，浇筑在帽石中，另按设计第隔5m设一泄水管。

211.04  质量检验

1、基本要求

（1）地基与基础应符合图纸要求。

（2）预制构件的强度和质量，经检验合格后方可安装。

（3）筋带的强度和质量规格，应符合规范及图纸的要求。

（4）筋带的长度、根数不得小于图纸要求。筋带需理顺，放平拉直。筋带与面板、筋带与筋带应连接牢固。

（5）填料的规格和压实度，必须严格按照规范及图纸要求进行。

2、检查项目

见表211-2及表211-3，其中表211-2仅用于大型加筋土挡土墙（分部工程）。

墙面板安装检查项目






表211-2

	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	每层面板顶高程（mm）
	±10
	每20m抽查4组板

	2
	轴线偏位（mm）
	10
	每20m挂线量3处

	3
	面板竖直度或坡度
	+0，-0.5%
	每20m吊垂线或坡度板量3点


注：面板安装以同层相邻两板为一组。

 加筋土挡墙总体检查项目




         表
211-3

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	墙顶平面位置

（mm）
	路堤式
	+50，-100
	每20m检查3处

	
	
	路肩式
	±50
	

	2
	墙顶高程

（mm）
	路堤式
	±50
	每20m用水准仪测3点

	
	
	路肩式
	±50
	

	3
	墙面竖直度或坡度（mm）
	+0.5%H及+50

-1%H及-100
	每20m用吊垂线或坡度板测2处

	4
	面板缝宽（mm）
	10
	每20m至少检查条

	5
	墙面平整度（mm）
	15
	每20m用2m直尺测3处


注：平面位置及竖直度“+”指向外，“-”指向内。

H—墙高。

3、外观鉴定

（1）墙面板光洁无破损，平顺美观，板缝均匀。

（2）墙面直顺，线型顺适。

（3）沉降缝贯通、顺直。

211.05  计量与支付

1、计量

（1）加筋土挡墙的墙面板、钢筋混凝土带、混凝土基及混凝土帽石，经监理工程师验收合格，以立方米计量。浆砌片石基础以立方米计量。

（2）铺设聚炳烯土工带，按图纸及验收数量以千克（kg）计量。

（3）基坑开挖与回填、墙顶抹平层、沉降缝的填塞、泄水管的设置及钢筋混凝土带的钢筋等，均作为承包人的附属工作，不另计量。

（4）加筋土挡墙的路堤填料按图纸的规定和要求，在本规范204节计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他完成加筋挡土墙工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付细目

	细 目 号
	细  目  名  称
	单    位

	211-1
	加筋土挡墙
	

	-a
	…级砂浆砌片石基础
	m3

	-b
	…级混凝土基础
	m3

	-c
	…级混凝土帽石
	m3

	-d
	…级混土墙面板
	m3

	-e
	…级钢筋混凝土带
	m3

	-f
	聚炳烯土工带
	kg


PAGE  
1

