模板工程

施工作业指导书
               中铁三局郑西客运专线ZQ2标项目经理部

   编制：

   批准：

                   日期：    年   月   日

1. 一般规定

1.1本合同段墩柱采用定型钢模，承台采用组合钢模。

1.1.1模板应能保证砼结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置准确。

1.1.2具有足够的强度、刚度和稳定性，能承受新浇筑砼的重力、侧压力及施工中可能产生的各项荷载。

1.1.3接缝不漏浆，制作简单，安装方便，便于拆卸和多次重复使用。

1.1.4能与砼结构和构件的特征、施工条件和浇筑方法相适应。

1.2模板与脚手架之间不宜互相联结。

1．3模板与砼相接触的表面应涂脱模剂，钢模用的脱模剂应同时具有防锈作用。不得使用废机油等油料，不得污染钢筋及砼的施工缝处。模板使用后应立即按规定修整保存。混凝土养护期间，当混凝土与环境之间的温差大于20℃时，宜采用保温模板。
2、钢材、焊条

2.1钢模板、支架（拱架）及其他用途的钢材宜采用Q235钢材，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢标准》（GB700）的规定。

2.2焊条型号应与钢材强度相适应，其质量应符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB5117）的规定。

3、模板的设计

3.1模板的设计根据结构形式、设计跨径、施工组织设计、荷载大小，地基土类别及有关设计，施工规范进行。

3.2设计模板按下列荷载计算

3.2.1竖向荷载：

模板的自身重力；

新浇筑砼的重力；

施工人员和机具设备的重力；

钢筋（包托预埋件）的重力；

振捣砼时产生的荷载；

其它荷载；

3.2.2 水平荷载

新浇筑砼对模板的侧压力；

倾到砼时，因振动产生的水平荷载；

3.3稳定性要求

3.3.1计算模板、支架等的强度和稳定性时，其侧面所受风荷载可采用铁道部现行《铁路桥涵设计基本规范》（TB10002.1）的规定，其受风面积可按实际情况计算，风速可按施工期内当地预计的最大风速计算，倾覆稳定系数不得小于1.5。 
3.4强度及刚度要求

验算模板、支架的刚度时，其变形值不得超过下列数值：

1）结构表面外露的模板或直接支撑砼重力的模板（纵梁、横梁等），其挠度不得大于构件跨度的1/400；

2）结构表面隐蔽的模板，其挠度不得大于构件跨度的1/250；

3）模板的弹性压缩或下沉量不得大于构件跨度的1/1000；跨度大于4m的钢筋混凝土梁式构件，其底模板应计算起拱高度。
3.5设计预应力砼构件的模板时，应考虑施加预应力后构件与模板、支架间位置的相互影响，如梁体的弹性压缩、徐变、上拱，支座螺栓或预埋件的位移等。

3.6模板组装设计时，除应考虑各项荷载外，尚应考虑组拼后的吊装，拆模荷载，并应注明支点及吊点位置。吊环应经过计算确定。

4、模板的制作和安装。

4.1钢模板制作和安装应符合铁道部现行标准《铁路组合钢模板技术规则》（TBJ212）的规定。定型钢模板及其配件按批准的加工图加工，成品经检验合格后，方可使用。制作时，模板与砼的接触面应平整光滑。模板上的重要拉杆用螺纹钢杆配以垫圈，伸出砼外露面的拉杆用端部可拆卸的钢丝杆或使用套管。

4.2组合钢模板的拼装应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》（GB214）。各种螺栓连接件应符合国家现行有关标准。

4.3重复使用的模板应始终保持其表面平整，形状准确，不漏浆，有足够的强度和刚度。
4.4模板安装的技术要求。

1）模板与钢筋安装工作应配合进行，妨碍绑扎钢筋的模板应待钢筋安装完毕后安设，模板不能与脚手架联接，避免引起模板变形。

2）安装侧模时，应防止模板移位和凸出；

3）模板安装完毕后，应对其平面位置，顶部标高，节点联系及纵横向稳定性进行检查，签认后，方可浇筑砼。

4）模板在安装过程中，必须设置防倾覆设施。

5）预应力梁板施工时，应注意预应力、自重和汽车荷载等综合作用下所产生的上拱或下挠，应设置适当的预挠或预拱，施工前应分别计算予拱数据。

4.5钢筋混凝土薄壁结构宜采用垫块支撑两侧模板，临时性木撑应在混凝土浇筑过程中及时撤除。
4.6当设计以要求或施工需要时，可在模板的隅角部位加设边宽为25～50mm的三角棱条。

4.7后张法预留孔道应符合设计要求，端部的预埋钢板应垂直于孔道中心线。

5、支架的制作和安装

5.1支架的制作。

支架采用标准化，系列化，通用化的构件拼装，满堂红支撑。

5.2支架的安装。

支（拱）架结构的立面或平面均应安装牢固，并能抵抗振动或偶然撞击作用。支架安装前应对支架支承面详细检查、准确调整支架支承面和顶部标高，并复测跨度，确认无误后，方可进行安装、支架应稳定、坚固，安装在经过处理有足够承载力的地基上，保证砼浇筑后不发生超允许的沉降量。

6、模板、支架的拆除

6.1拆除期限的原则规定

    模板、支（拱）架的拆除期限应根据结构物特点、模板部位、混凝土所达到的强度以及混凝土与环境之间的温差应符合《铁路混凝土施工技术指南》的规定。
6．2拆除模板支架的技术要求

1）模板拆除遵循先支后拆、后支先拆的顺序。拆除时应有专人观测墩台、梁变化情况，并进行详细记录，另设专人观察是否有裂缝现象。
2）拆模时严禁抛扔模板。

3）支（拱）架的拆除应按设计拟定的程序进行。一般应分几个循环拆除，拆除量开始时宜小，以后逐渐增大。在纵向应对称均衡拆除，在横向应同时一起拆除。
2）墩台、模板宜在其上部结构施工前拆除。拆除时不允许用猛烈敲打和强扭等方法进行。

3）模板、支架、拆除后，应维修整理，分类妥善存放，以备下次使用。

7、质量检验
7.1 模板、支（拱）架安装完成后，在浇筑混凝土前以及浇筑过程中，应对模板、支（拱）架、钢筋骨架、预埋件及梁支座等加以检查。当发现问题时，应及时处理，并作记录。检查的主要内容包括下列各项：

1）模板的高程、位置及截面尺寸，施工预留拱度；
2）模板、支架、支撑、支柱等结构的可靠程度；
3）拆除支架器具（如木楔、砂筒等）的装备状态；

4）桥梁支座、锚定螺栓、压浆管、塞子等预埋件的安装位置和高程。

5）隔离剂涂刷情况。

7.2模板、支（拱）架的安装精度应符合设计要求。当设计无要求时，可按下表的要求进行检验。检验结果不满足要求时，应及时调整或返工。
模板安装允许偏差和检验方法
	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位置
	基础
	15
	尺量每边不少于2处

	
	
	梁、柱、板、墙、拱
	5
	

	2
	表面平整度
	5
	2m靠尺和塞尺不少于三处

	3
	高程
	基础
	±20
	测量

	
	
	梁、柱、板、墙、拱
	±5
	

	4
	模板的侧向弯曲
	柱
	h/1000
	拉线尺量

	
	
	梁、板、墙
	L/1500
	

	5
	梁、柱、板、墙、拱两模板内侧宽度
	+10
-5
	尺量不少于3处

	6
	梁底模拱度
	+5
-2
	拉线尺量

	7
	相邻两板表面高低差
	2
	尺量


注：1  h为柱高；
2 l为梁、板跨度。
7.3浇筑混凝土前应检查模板内是否存在杂物、钢筋上是否存在油污、模板之间是否存在缝隙和孔洞等，应及时清除模板内杂物或钢筋上的油污。当模板以缝隙和孔洞时，应予堵塞，不得漏浆。

7.4除相关专业验收标准以特殊规定外，预埋件和预留孔洞的预留置允许偏差和检验方法可参照下表的规定执行。
预埋件和预留孔洞的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	预留孔洞
	中心位置
	10
	尺量

	
	
	尺寸
	+10

0
	尺量不少于2处

	2
	预埋件中心位置
	3
	尺量


PAGE  

