关于水泥稳定碎石基层施工的工作提示
      鉴于现阶段是水泥稳定碎石基层施工的大干时期，为了确保施工质量和施工安全，我处特提出以下几点工作要求和提示：

1. 严格控制水泥剂量:水泥剂量太小,不能保证水泥稳定碎石的施工质量;而剂量太大,既不经济,还会使基层的裂缝增多、增宽,从而引起沥青面层的相对应的反射裂缝。所以,必须严格控制水泥用量,做到经济合理,精益求精,以确保工程质量。 
2. 严格控制混合料的含水量:水稳拌和站应安排专职试验人员在早上、中午、下午分别测定各种集料的含水量,根据施工配合比设计的最佳含水量指标,结合当天的气温、湿度、运距情况确定混合料拌和时的用水量。在施工现场负责检测压实度的专职试验人员,在混合料摊铺整型过程中亦及时测定混合料的含水量,及时指挥压路机碾压,力求在最佳含水量条件下碾压,尽量避免由于含水量过大出现“弹软”、“波浪”等现象,影响混合料可能达到密度和强度,增大混合料的干缩性,使结构层容易产生干缩裂缝;或由于含水量偏小使混合料容易松散,不易碾压成型,也会影响混合料可能达到的密度和强度。
3. 在摊铺水泥稳定碎石基层前一定要对底基层进行全面的检测，包括平面位置、高程、横坡度、宽度及表面清洁情况，达不到要求者，采用合理的办法进行处理（尤其厚度不足处），特别是底基层的松散及起皮材料要彻底清除，决不能留下软弱夹层。开始摊铺基层前在底基层上洒一遍水，保持表面湿润（不留明水）。 
4. 加大施工现场管理人员和运输车辆的投入：从近期施工来看，技术管理人员偏少，不能满足工作的需要。运输车辆偏少，摊铺机不能连续摊铺，造成混合料不能在水泥的初凝时间内完成碾压。

5. 横接缝接头的处理：将已压密实且高程、平整度符合要求的未端拉成一横向（与路中心垂直）垂直向下的断面，所有不满足压实度高程和平整度的端部混合料应予以铲除，然后再将摊铺机行驶到铺筑位置，开始新的混合料铺筑 。

6. 两台摊铺机接缝处以及摊铺机两端处的大料应安排专人进行捡除，避免造成底部大料集中，取芯松散现象。

7. 为了保证沥青砼面层的平整度要求，水泥稳定碎石基层平整度必须控制在8mm（一级路）和12mm（二级路）以内，在碾压过程中及时检查（设专人负责）及时处理不合格地方。
8. 养生期间应封闭交通，禁止一切车辆通行。养生工作设专人负责，监督洒水车经常洒水，使水稳表面保持潮湿状态，另外洒水时要注意洒匀洒足，特别是边缘一定要注意洒到位，养生时间不少于7天。
