公路工程甲级试验室标准配置

主要试验检测项目 主要仪器设备   1、 土工试验（筛分、容重、击实塑液限、  1、万能试验机（1000KN、600KN）   含水量、颗粒分析、三轴试验）   2、压力机（2000KN）    2、集料、石料（筛分、压碎值、磨耗、石   3、三轴仪    料硬度、加速磨光）   4、全站仪    3、水泥软练试验、石灰试验（有效钙、镁   5、光电液塑限测定仪    含量）、粉煤灰试验   6、金属探伤仪    4、水泥混凝土（稠度、坍落度、抗压强度、   7、加速磨擦仪    抗折强度、劈裂试验、抗冻、抗渗）、   8、取芯机、摆式磨擦仪    砂浆强度试验、配合比设计   9、沥青试验设备    5、沥青指标试验（针入度、延度软化点脆点、   10、沥青混合料车    闪点、燃点、粘附性薄膜烘箱和老化试验  11、沥青抽提仪、马歇尔试验仪、自   6、沥青混合料试验（抽提试验、马歇尔试验、  动击实仪、沥青混合料自动搅拌   劈裂、抗压）、沥青混凝土配合比设计   机、成型机    7、路面基屋材料试验（击实、无侧限抗压强   12、水泥软炼试验设备    度、灰剂量、配合比设计）   13、混凝土抗渗仪    8、路基、路面、构造物几何尺寸   14、洛式硬度仪    9、路基路面（压实度、厚度、平整度、弯沉，   15、超声波混凝土探伤仪    路面构造深度、磨擦系数、路基CBR、回   16、桩基完整性检测设备    弹模量）   17、桩基承载力检测设备    10、砌石工程常规试验检测   18、桥梁动、静载试验设备    11、地基承载力   19、公路几何线形检测设备    12、钢材物理、力学性能、焊接   20、自动弯沉测试设备    13、桥梁构件强度、桩基完整性、承载力  21、养生箱、恒温箱、标养室   14、混凝土无破损检测  22、物理、化学试验设备   15、岩土工程（土基、基础）     16、桥梁荷载试验    17、外加剂   18、钢铰线、预应力锚具、橡胶支座   主要试验检测项目
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主要试验检测项目 　　　　　 主要仪器设备  1、 土工试验（筛分、容重、击实含水量、 1、万能试验机（1000KN、600KN）  塑液限、颗粒分析）  2、压力机（2000KN）   2、集料、石料（筛分、压碎值、磨耗）  3、石料磨耗机   3、水泥软练试验、石灰试验（有效钙、镁含量）  4、沥青试验设备   4、水泥混凝土（稠度、坍落度、抗压强度、  5、水泥软炼试验设备   抗折强度），砂浆强度试验、配合比设计 6、沥青抽提仪、马歇尔试验仪、自  5、沥青指标试验（针入度、延度软化点脆点、 动击实仪、沥青混合料自动搅拌  闪点、燃点、粘附性薄膜烘箱和老化试验 机、成型机  6、沥青混合料试验（抽提试验、马歇尔试验、  7、公路几何线形检测设备   劈裂、抗压）、沥青混凝土配合比设计  8、取芯机、摆式磨擦仪   7、路面基层材料试验（击实、无侧限抗压强  9、超声波混凝土探伤仪   度、灰剂量、配合比设计）  10、桩基承载力检测设备   8、路基、路面、构造物几何尺寸  11、光电液塑限测定仪   9、路基路面（压实度、厚度、平整度、弯沉，  12、弯沉测试设备   路面构造深度、磨擦系数、路基CBR、回弹模量）  13、养生箱    10、砌石工程常规试验检测     11、地基承载力     12、钢材焊接     13、桥梁构件强度、桩基完整性     14、混凝土无破损检测     主要试验检测项目
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主要试验检测项目 　　　　　　 主要仪器设备   1、 土工试验（筛分、容重、含水量、塑液）  1、压力机或万能压力机   2、集料、石料（筛分、压碎值）  2、沥青抽提仪、马歇尔试验仪   3、水泥混凝土（坍落度、抗压强度、稠度   3、经纬仪、水准仪    抗折强度、砂浆强度试验、配合比设计）   4、弯沉测试设备   4、沥青试验（针入度、延度、软化点）   5、沥青混合料试验（抽提试验、马歇尔试验）   沥青混凝土配合比设计   6、路面基层材料试验（击实、无侧限抗压强   度、灰剂量）   7、路基、路面、构造物几何尺寸   8、路基路面压实度、厚度、平整度、弯沉，    9、砌石工程常规试验检测     10、地基承载力
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工程 检测项目 主要仪器设备    1、土工试验：筛分、容重、击实   1、20-30吨压力机*    路   液塑限、CBR*   2、重型击实仪    面   2、路基压实度试验：环刀法或砂法   3、CBR试验仪*    工   3、弯沉测量   4、液塑限测定仪    程   4、含水量试验   5、灌砂筒     5、路基平整度   6、取土器及环刀     6、砌石工程常规检测：平整度、垂直   7、弯沉仪     7、砂浆配合比设计及强度试验*   8、石子筛、砂子筛、土壤筛      9、恒温干燥箱      10、标准养护箱*     1、集料试验：筛分、压碎值*、含泥   1、50-100吨压力机*    路   量、针片状含量、密度   2、路面材料强度仪    面   2、水泥检验*：细度、安定性、强度   3、水泥类试验装置*    基   3、石灰有效Cao、Mgo含量*   4、路面基层集料筛    层   4、石灰或水泥剂量测定   5、重型击实仪     5、重型击实试验   6、直读式测钙仪（或滴定装置）     6、无机结合料稳定土材料配合比设计*   7、集料压碎值试验仪*     7、无机结合料稳定土7天无侧限抗压强   8、灌砂筒     度试验   9、标准养护（箱）室     8、压实度试验   10、恒温干燥箱     9、含水量试验       1、沥青三大指标试验   1、沥青针入度、延度、软化点    沥   2、集料试验：筛分、压碎值*、含泥量、   仪各一套    青   针片状含量、密度、粘附性   2、沥青抽提仪    砼   3、沥青混合料试验：抽提试验、马歇尔   3、马歇尔试验仪    路   试验   4、沥青混合料搅拌机*、马歇尔    面   4、压实度试验   击实仪     5、弯沉测量   5、粗、细集料筛     6、路面厚度、平整度、磨擦系数*、构造   6、弯沉仪     深度*、渗水系数*检测   7、路面取芯机     7、沥青砼配合比设计*   8、平整度仪*、摆式仪*      9、恒温干燥箱      10、恒温水浴      11、浸水天平      12、温度计      13、空调     1、水泥检验*：细度、安定性、强度   1、150-200吨压力机     2、集料试验：筛分、压碎指标*、针片   2、砼抗折机    水   状含量、含泥量、密度   3、水泥类试验装置*    泥   3、砼配合比设计*   4、砼塌落度筒、容积筒    砼   4、混凝土试验：凝聚时间、塌落度、   5、粗、细集料筛    路   抗压强度   6、路面取芯机    面   5、砂浆试验：强度、配合比设计   7、标准养护箱     6、砌石工程常规检测：平整度、垂直   8、恒温干燥箱     度或坡度      7、钢材力学试验*      8、钻孔用泥浆试验：相对密度、含砂率      1、水泥、注浆材料检验*   1、60-100吨万能材料试验机*    桥   2、集料试验：筛分、压碎指标*、针片   2、150-200吨压力机    涵   状含量、含泥量、密度   3、30吨压力机*    工   3、衬砌砼、喷射砼配合比设计*   4、水泥类试验装饰*    程   4、混凝土试验：塌落度、抗压强度   5、砼塌落度筒、容积筒、凝聚     5、钢材力学试验*   时间测定仪     6、砼抗渗试验   6、粗、细集料筛     7、监控量测、断面检测   7、集料压碎值仪*     8、防排水材料检测*   8、泥浆类比重计、含砂量仪等     9、锚杆拉拔力检测*   9、标准养护室    隧     10、恒温干燥箱    道   表中带*号的检测项目及仪器可委托   1、60-100吨万能材料试验机*    工   有相应资质单位。水运工程参照相应   2、150-200吨压力机    程  栏目  3、水泥类负压筛析仪*       4、砼塌落度筒、容积筒       凝聚时间测定仪       5、粗、细集料筛       6、集料压碎值仪       7、混凝土抗渗仪    备注：    8、标准养护室       9、水准仪、经纬仪、激光打点仪    合计：    11、锚杆拉拔仪*

