	高速公路工程试验项目及频率一览表

	序号
	项目
	检验内容
	采用标准
	抽样频率
	取样方法

	1
	土工
	颗粒分析
界限含水量试验
	JTJ051-93《公路土工试验规程》
JTJ033-95《公路路基施工技术规范》
	每5000m3 一次
	取具有代表性的扰动土。

	
	
	击实试验
室内CBR试验
	
	每种土质每2万m3 一次
	

	2
	细集料
	筛分
表观密度与堆积密度
含泥量及泥块含量
含水率
	JTJ058-2000《公路工程集料试验规程》
	以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超过400m3
	取样前先将取样部位表层铲除，然后由各部位

抽取大致相等的砂,组成一组样品。

	3
	粗集料
	筛分
含泥量及泥块含量
针片状含量
压碎值
	JTJ058-2000《公路工程集料试验规程》
	每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3
	先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、

中部、底部取得大致相等诉若干份组成一组试样。

	
	
	表观密度与堆积密度
洛杉矶磨耗值
磨光值
	
	必要时做
	

	4
	水泥
	细度
标准稠度用水量
凝结时间
安定性
胶砂强度
	GB/T1346-2001《标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》
12958-1999《复合硅酸盐水泥》
GB17671-99《水泥胶砂强度》
GB1345-91《水泥细度检验方法》
	每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过200t，散装500t。
	从20个以上的不同部分取等量样品作为一组试样，样品总量至少12kg。

	5
	粉煤灰
	细度
需水量比
烧失量、三氧化硫
含水量
抗压强度比
	GB1345-91《水泥细度检验方法》
GB1596-91《用于水泥和砼中的粉煤灰》
GB/T76-96《水泥化学分析试验》
GBJ146-90《粉煤灰应用技术规范》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不得超过200t。
	从每批中任抽10袋，每袋取试样不少于1kg，混拌均匀后按四分法取样两份，一份试验，一份封存留样，每份重量大于3kg。

	高速公路工程试验项目及频率一览表

	序号
	项目
	检验内容
	采用标准
	抽样频率
	取样方法

	6
	焊接
钢筋
	闪光对焊拉伸
闪光对焊弯曲
电弧焊
	JGJ27-86《钢筋焊接接头试验方法》
JGJ18-96〈钢筋焊接及验收规程》
	以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批。
	从不同部位随机取样，闪光对焊取6根，搭接焊取3根。

	7
	钢筋
原材
	外观
拉伸
冷弯
可焊性
	GB228-2002《金属拉伸试验方法》
GB232-1999《金属弯曲试验方法》
GB/T701-1997《低碳钢热轧圆盘条》
GB13013-1991《钢筋砼热轧光圆钢筋》
GB1499-1998《钢筋砼用热轧带肋钢筋》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不得超过60t。
	取拉伸试样2根，长度不少于（230+5d）mm，
取冷弯试样2根长度不少于（150+5d）mm。

	8
	钢绞线
	外观
机械力学性能
松驰试验
	GB228-2002《金属拉伸试验方法》
GB/T5224-1995《预应力混凝土用钢绞线》
ASTMA416/A416M-98《预应力混凝土用无镀层1*7钢绞线》
	机械力学性能试验：每批次进场检验一次，每检验批代表数量不得超过60t。
松驰试验：同一生产厂家每一种规格或型号检验一次。
	任选3盘，每盘取一根做拉伸、一根做松驰，每根长度应大于70cm。

	9
	锚板
夹片
	外观
硬度
静载试验
	GB/T14370-2000《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规范》
GB/T230-91《金属洛氏硬度试验方法》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不得超过100套。
	从不同部位随机取样，外观检查抽取10%且不少于10套，硬度检验5%且不少于5套，静载试验3套。

	10
	高强钢丝
	拉伸
冷弯
	GB228-2002《金属拉伸试验方法》
GB238-84《金属线材反复弯曲试验》
GB/T5223-2002《预应力混凝土用钢丝》
	每批数量不超过60t。
	取拉伸试样2根，长度不少于（230+5d）mm，
取冷弯试样2根长度不少于（150+5d）mm。

	高速公路工程试验项目及频率一览表

	序号
	项目
	检验内容
	采用标准
	抽样频率
	取样方法

	11
	中空
锚杆
	拉伸
	GB228-2002《金属拉伸试验方法》
GB232-88《金属弯曲试验方法》
GB1499-1998《钢筋砼用热轧带肋钢筋》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过300根。
	每批在三根锚杆上各取一个试样，试样长度420mm。
母材按Ⅱ级钢筋验收办法执行。

	
	实心
锚杆
	拉伸
冷弯
	
	
	

	12
	镦粗直螺纹钢筋接头
	性能检验
	JT/T3057-1999镦粗直螺纹钢筋接头
	每批次进场检验一次,每批检验数量不超过500个接头。
	试件应不少于9个，其中单向拉伸试件不少于3个，高应力反复拉压试件不少于3个，大变形反复拉压试件不少于3个，同时尚应取同批同规格钢筋试件三根做力学性能试验。

	13
	预应力波纹管
	外观
物理力学性能
	YG50-120《预应力金属波纹管性能检测标准》
	每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过10000m。
	随机取样

	14
	钢板
	外观
力学性能
	GB700-88《碳素结构钢》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过60t。
	随机取样

	15
	钢管
	外观
力学性能
	GB8162-87《结构用无缝钢管》
GB/T3092-93《低压流体输送用焊接钢管》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过60t。
	每批在两根钢管上各取一个试样。

	16
	无缝钢管焊接钢管
	拉伸
	GB228-87《金属拉伸试验方法》
GB/T8162-87《结构用无缝钢管》
GB/T3092-93《低压流体输送用焊接钢管》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过60t。
	每批在三根管上取一个试样。焊接钢管每批一根。

	17
	预应力锚杆
	外观
技术指标
	GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》
	每批次进场检验一次，每批检验数量不少于锚杆总数的6%，且不得少于3根。
	根据要求随机取样。

	18
	钢纤维
	力学性能
	JG/T3064-1999《钢纤维混凝土》
YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》
	每批次进场检验一次，每5t为一批。
	根据检测需要随机取样。

	高速公路工程试验项目及频率一览表

	序号
	项目
	检验内容
	采用标准
	抽样频率
	取样方法

	19
	塑料排水板
	外观
排水、力学性能
	JTJ/T257-96《塑料排水板质量检验标准》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过20万米。
	每批随机取5卷做外观检验，抽取一卷切2米以上做排水、力学性能检验。

	20
	膨胀止水条
	外观
物理力学性能
	GB18173.1-2000《高分子防水材料第一部分止水条》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过1000m。
	根据检测需要随机取样。

	21
	防水卷材
	外观
物理力学性能
	GB18173.1-2000《高分子防水材料第一部分片材》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过5000m2
	每检验批随机取3卷进行外观质量检验，在上述检验合格的样品中再随机抽取足够的试样进行物理性能检验。

	22
	止水带
	外观
力学性能
	GB18173.1-2000《高分子防水材料第二部分止水带》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过1000m
	逐一进行外观质量检验，在上述检验合格的样品中再随机抽取足够的试样进行物理性能检验。

	23
	玻纤格栅
	外观
力学性能
	JT/T480-2002《交通工程土工合成材料土工格》
JC839.1-1998《玻璃纤维土工格栅》
	每批次进场检验一次，每5万m2为一批。
	根据检测需要随机取样。

	24
	土工格栅
	外观
力学性能
	JTJ/T060-98《公路土工合成材料试验规程》
GB/T17689-1999《塑料土工格栅》
	每批次进场子检验一次，每检验批代表数量不超过500卷。
	在同批土工格栅产品中随机抽取5卷，每卷载取1米作为样品，共5件。

	25
	土工膜
土工布
玻纤网格
土工网格
土工垫
	外观
力学性能
	JTJ/T060-98《公路土工合成材料试验规程》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过5000m2
	根据检测需要随机取样。

	26
	拉筋带
	外观
力学性能
	JTJ/T060-98《公路土工合成材料试验规程》
JTJ035《公路加筋土工程技术规范》
	每批次进场检验一次。
每检验批代表数量复合型不超过10t，单一型不超过5t。
	根据检测需要随机取样。

	高速公路工程试验项目及频率一览表

	序号
	项目
	检验内容
	采用标准
	抽样频率
	取样方法

	27
	塑料盲沟
	外观
力学性能
	JTJ/T060-98《公路土工合成材料试验规程》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过2000m。
	根据检测需要随机取样。

	28
	伸缩缝
	外观
力学性能
	JT327-1997《桥梁伸缩缝》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过500m
	根据检测需要随机取样。

	29
	橡胶支座
	外观
力学性能
	JT3132-90《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》
JT/T4-93《公路桥梁板式橡胶支座》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过200块。
	每批逐个进行外观质量检查，再从检查合格的样品中取至少3块进行物理力学性能。

	30
	球型支座
	外观
力学性能
	JT391-1999《公路桥梁盆式橡胶支座》
GB/T17955-2000《球型支座技术条件》
GB7233-87《铸钢件超声探伤及质量评级方法》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过20块。
	每批逐个进行外观质量检查，再从检查合格的样品中取至少2块进行物理力学性能。

	
	
	探伤检测
	
	每批次进场检验一次
	

	31
	防水剂
	勾质性检验
拌和物性能检验
	JC474-1999《砂浆、混凝土防水剂》
	每批次进场检验批代表数量不超过50t。
	每批取样量为不少于0.2t水泥所需用的防水剂量。

	32
	锚固剂
	凝结时间
抗压强度
	MT219-90《水泥锚杆卷式锚固剂》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过500卷。
	每批随机抽检10卷进行外观检查，每次抽样900g进行指标检测。

	33
	混凝土外加剂
	勾质性检验
拌和物性能检验
	GB8076-1997《混凝土外加剂》
GB/T8077-2000《混凝土外加剂匀质性能试验方法》
	①以进场的同批号产品数量为一检验批，不同批号产品应分别取样。
②产品批号划分：根据生产厂家产量和生产设备条件，将产品分批编号，掺量大于1%（含1%）同品种的外加剂每一编号为100t，掺量小于1%的外加剂每一编号为50t，不足50t的也可按一个批量计。
	所取的样品应具有代表性，从三个或更多的点样等量均匀混合而取得的试样。取样品两份，一份试验一份封存留样。每份重量大于2.5升或2.5kg。

	高速公路工程试验项目及频率一览表

	序号
	项目
	检验内容
	采用标准
	抽样频率
	取样方法

	34
	速凝剂
	凝结时间
抗压强度
细度、含水量
	JC477-92《喷射砼用速凝剂》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过20t。
	每一批应从16个不同的点取样，每点取样250kg，每次抽样4kg.

	35
	膨胀剂
	匀质性检验
拌和物性能检验
	JC476-2001《混凝土膨胀剂》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过60t。
	每批产品抽样应有代表性，可连续抽取，也可以从20个以上的不同部位取等量样品，每批抽样总数不少于10kg。

	36
	水泥砼路面接缝材料
	主要技术指标
	JT/T203-95《公路水泥混凝土路面接缝材料》
	每批次进场检验一次，按缝板同类产品每检验批代表数量不超过10m3：填缝料同品种、同标号产品每检验批代表数量不超过20T。
	每批接缝板任取三块试验。
每批填缝料中任选三桶，在桶内拌和均后取样，每桶取样不少于10kg.

	37
	桥面防水材料
	技术指标
	企业依法对明示的标准
	每批次检验一次，每10T为一批。
	根据要求随机取样。

	38
	抗剥落剂
	技术指标
	企业依法对明示的标准
	每批次检验一次，每10T为一批。
	根据要求随机取样。

	39
	泵送剂
	匀质性检验
拌和物性能检验
	JC473-2001《混凝土泵送剂》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过60t。
	每批从至少10个不同容器中抽取等量试样混合均匀，总量不少于0.5t水泥所需用的泵送剂。

	40
	防冻剂
	匀质性检验
拌和物性能检验
	JC473-92《混凝土泵送剂》
	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过50t。
	每批量不少于0.15t水泥所需用的防冻剂（以其最大掺量计）。

	41
	玻璃微珠
	外观
技术指标
	JT/T280-1995《路面标线涤料》
	每批次进场检验一次。
	根据要求随机取样。

	42
	轮廓标
	外观
技术指标
	JT/T388-1999《轮廓标技术条件》
	每批次进场检验一次，每批不超过3000个。
	根据要求随机取样。

	43
	反光膜
	外观
技术指标
	JT/T279-1995《公路交通标志板技术条件》
	每批次进场检验一次。
	根据要求随机取样。

	44
	防护栏立柱
	外观
技术指标
	JT/T281-95《高速公路波形梁钢护栏》
	每批次进场检验一次，每批不超过10000根。
	根据要求随机取样。

	高速公路工程试验项目及频率一览表

	序号
	项目
	检验内容
	采用标准
	抽样频率
	取样方法

	45
	隔离栅
	外观
技术指标
	JT/T374-98隔离栅技术条件》
	每批次进场检验一次，每批不超过1000卷。
	根据要求随机取样。

	46
	突起路标
	外观
技术指标
	JT/T390-1999《突起路标》
	每批次进场检验一次，每批不超过3000个。
	根据要求随机取样。

	47
	标线涂料
	外观
技术指标
	JT/T280-1995《路面标线涤料》
	每批次进场检验一次，每批不超过100t。
	根据要求随机取样。

	48
	沥青及乳化沥青
	沥青密度与相对密度
针入度
延度
软化点
溶解度
蒸发损失
薄膜加热
闪燃点、脆点
灰分含量
粘附性
标准粘度
蒸发残留含量
	JTJ052-2000《公路工程沥青混合料试验规程》
JTJ032-94《公路沥青路面施工技术规范》
	沥青每批200T取样一次，乳化沥青每批100t取一次，散装500~1000t取一次。
	流体状沥青，按液面上、中、下位置各取规定数样品。
固体沥青从桶、袋、箱装或散装整块中取样，应在表面以下及容器侧面以内至少5cm处采样。

	49
	孔道压浆（水泥浆）
	水泥浆配合比
泌水率
膨胀率
稠度
强度
	JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》
JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》
	每一工作班至少三组试件
	试件应随机制取。

	50
	水泥砼抽样
	坍落度
含气量
凝结时间
抗压强度
路面弯拉强度
	JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》
JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》
JTJ053-94《公路工程水泥砼试验规程》
JTGF30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》
	①浇筑一般体积的结构物时，每一单元结构物应制取2组；②连续浇筑大体积结构时，每80-200m3或每一工作班应制2组；③每片梁长16m以下制取1组，16-30m2组，31-50m制3组，50m以上者不少于5组；④小型构件每批苛每工作班至少应制取2组；⑤每根钻孔桩至少应制取2组，桩长20m以上者不少于3组，桩径大、浇筑时间长时，不少于4组。⑥路面弯拉强度试验每班留2-4组试件，日进度小于500m取2组，≥500m取3组，≥1000m取4组。
在浇筑现场取砼样品，应从三处以上的不同部位抽取大致相同份量的代表性样品。

	高速公路工程试验项目及频率一览表

	序号
	项目
	检验内容
	采用标准
	抽样频率
	取样方法

	51
	沥青混合料设计
	材料品种
矿料级配
沥青用量
	JTJ032-94《公路沥青路面施工技术规范》
JTJ052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》
GB50092-96《沥青路面施工及验收规范》
	①采用马歇尔试验设计方法，并对设计的沥青混合料进行浸水马歇尔试验、水稳定性及抗车辙能力检验。
②目标配合比设计：计算各种材料比例，配合成符合规定的矿料级配，进行马歇尔试验，确定最佳沥青用量。
③生产配合比设计：对间歇式拌和机，必须从二次筛分后进入各热料仓的材料取样进行筛分，以确定各热料仓的材料比例，供拌和机控制室使用。
④生产配合比验证：拌和机采用生产配合比进行试拌、铺筑试验段，并用拌和的沥青混合料及路上陬的芯样进行马歇尔试验检验，由此确定生产用的标准配合比。

	52
	水泥砂浆配合比设计
	稠度、密度、分层度
凝结时间
抗压强度
	JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》
JGJ/98-96《建筑砂浆配合比设计规程》
	每种砂浆标号至少做三个水泥用量，并附有抗压强度与砂灰比关系曲线，然后选择符合要求的配合比，所选定的砂浆配合比必须测定拌和物的稠度、分层度和强度。

	53
	水泥稳定土配合比设计
	颗粒分析
液限和塑性指数
相对密度
碎石或砾石压碎值
击实试验
抗压强度
	JTJ051-93《公路土工试验规程》
JTJ057-9《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》
	①分别按三种水泥剂量配制混合料；②做三个不同水泥剂量混合料的击实试验；③按最佳含水量和计算的干密度制备试件进行强度试验。

	54
	水泥砼配合比设计
	坍落度
毛体积密度
凝结时间
含气量
泌水率
抗压强度
弯拉强度
抗渗性能
收缩
	JTJ053-94《公路工程水泥砼试验规程》
GB50086-2001《锚杆喷射砼支护技术规范》
GBJ146-90《粉煤灰砼应用技术规范》
JGJ/T10-95《砼泵送施工技术规程》
CECS  13：89《钢纤维砼试验方法》
CECS  13：89《钢纤维砼结构设计与施工规程》
	每种砼标号至少做两种水泥的配合比设计，每种水泥的砼标号至少做三个水灰比，每个水灰比应拌三批相同的试件，同时，应附上砼抗压强度与灰水比的线性比例关系图。

	高速公路工程试验项目及频率一览表

	序号
	项目
	检验内容
	采用标准
	抽样频率
	取样方法

	55
	喷射砼抽样
	与围岩粘结强度试验厚度
	JTJ042-94《公路隧道施工技术规范》
GB50086-2001《锚杆喷射砼支护技术规范》
JTJ053-94《公路工程水泥砼试验规程》
	沿隧道长度每隔10m-20m至少取一个试样。

	
	
	实际配合比、水灰比
	
	每工作班组检查次数不得少于两次，条件变化时应及时检查。

	
	
	抗压强度
	
	双车道隧道每10延米至少在拱脚和边墙各取1组；其它工程每喷射50-100m3或小于50m3的独立工程不得少于一组。
	在喷射砼板上，切割取边长10cm的立方体试件。

	56
	水泥砂浆抽样
	稠度
凝结时间
抗压时间
	GJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》
JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》
	重要及主体砌筑物，每工作班制取2组；一般及次要砌筑物，每工作班制取1组；拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养护试件。
	试件应随机制取。

	57
	水泥稳定碎石抽样
	抗压强度
	JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》
	每一作业段做9个试件
	从不同部位抽取试样。

	
	
	水泥剂量
级配
	
	每2000m2检查一次。
	

	58
	路基填方
	压实度
	JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》
	每2000m2压实度测4处。
	密度法

	59
	路面底基层、基层
	压实度
	JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》
	每一作业段6处
	密度法

	60
	水泥砼路面取芯
	劈裂强度
	JTGF30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》
	每车道每3公里钻取1个芯样，硬路肩为1个车道。
	现场钻孔检测

	61
	沥青砼路面取芯
	厚度、压实度
原位空隙率
	JTJ052-2000《公路工程沥青混合料试验规程》
GB50092-96《沥青路面施工及验收规范》
	每2000m2检查一次，1次不少于钻1个孔
	现场钻孔检测

	62
	沥青混合料抽样
	马歇尔、稳定度、流值
密度、空隙率
沥青含量
矿料级配
	
	每台拌和机1次/日
	拌和厂取样成型试验.


