第四章    混凝土

 概念：高强度混凝土：强度等级≥C60
         以坍落度分为低塑性砼（10～40mm）;塑性砼（50～90mm）;流动性砼（100～150mm）;大流动性砼（≥160mm）
一、混凝土拌合物及其性质：混凝土拌合物主要性质为和易性，和易性是指混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用程度的性质，是个综合性的技术指标，它包括流动性、粘聚性、保水性等三个主要方面。混凝土硬化后主要性质应具有足够的强度和耐久性。
混凝土立方体抗压强度标准值：系指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件，在28d龄期，用标准试验方法测得的强度总体分布中的一个值，强度低于该值的百分率不超过5％。 
同条件养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值，宜根据当地的气温和养护条件，按以下规定确定：

（1） 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达600℃时所对应的龄期，0℃及以下的龄期不计入，等效养护龄期不小于14天，也不宜大于60天;
（2） 同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行GBJ107规定确定后，乘折算系数取用，系数宜取1.10，也可根据当地的试验统计结果作适当调整。

砼抗拉强度一般用劈裂试验来间接取得轴拉强度。
砼耐久性包括：抗冻性、抗渗性、抗蚀性、抗碳化性能、抗碱集料反应及抗风化性能等。抗渗性一般采用抗渗等级表示。
影响混凝土抗压强度的主要因素：水泥强度，水灰比，硬化时的温度和湿度，龄期以及施工条件等。

二 、现场搅拌砼、防水砼、粉煤灰砼、建筑地面工程水泥砼的取样方法和砼强度取样频率：
现场搅拌砼取样方法：（重点）
1、同一组砼拌合物的取样应从同一盘砼中采取，取样量应多于试验用量的1.5倍，且不宜少于20升; 
2、取样应具有代表性，宜采用多次采样方法进行。一般在同盘砼中的约1/4、1/2、3/4处之间分别取样，第一次到最后一次取样不宜超过15min,然后人工拌匀。
3、取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min. 

（一）现场搅拌砼强度取样频率：
1、 每拌制100盘但不超过100m3 的同一配合比砼，取样不得少于一次;
2、 每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时，取样仍不得少于一次;

3、 一次连续浇注超过1000立方时，同一配合比的砼每200立方不得少于一次;

4、 每一楼层、同一配合比的砼，取样不得少于一次;

5、 每次取样至少留置一组标准养护试件。
同条件养护试件留置组数根据实际需要确定，并符合以下要求：
        1、试件所对应的结构构件和结构部位，应由监理（建设）、施工等各方共同选定;

        2、对砼结构工程中的各砼强度等级，均应留置试件;

3、同一强度等级的同条件养护试件，其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定，不宜少于10组，且不应少于3组;
  （二）预拌（商品）砼取样方法:

1、 出厂检验在拌和地点采取，交货检验在交货地点采取;

2、 GB/T50080/2002规定砼试样采取在砼运送到送货地点时开始算起20min完成，强度试件应在40min内制作完成。随机在同一运输车砼卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间采取，满足所需用量的1.5倍，且不少于20升.
 预拌（商品）砼强度取样频率:
1、 出厂检验的试样，每100盘相同配合比的砼不少于一次，每一工作班相同配合比不足100盘时，取样不少于一次。

2、 交货按GB50204规定进行。
  塌落度取样频率与砼强度取样频率相同。

（三）防水砼：1、连续浇筑每500立方应留置一组标准养护抗渗砼试件（一组6个），每项工程不得少于两组。预拌砼组数视结构的规模和要求确定。2、浇注地点塌落度每工作班至少检查两次.
（四）粉煤灰砼：以塌落度、抗压编强度进行检验。加引气剂的砼，增加测含气量。坍落度检验每班至少应测两次，测定值允许偏差±20mm. 非大体积粉煤灰砼每拌100方，至少大成型一组试件，大体积粉煤灰砼每拌制500方，至少大成型一组试块，不足以上数量，每班至少一组。

（五）建筑地面工程水泥砼试块取样:

      1、每一层（或检验批）不应少于1组。当每一层（或检验批）面积大于1000平方时，每增加1000平方相应增加1组，小于1000平方按1000平方计算。2、当改变配合比时，应相应地制作试件组数。

试件制作及养护：

制作：1(1)坍落度大于70mm宜用振动振实，小于70mm宜用捣棒（长600mm,直径16mm, 端部磨圆）人工捣实。

2(1)振动振实法应持续到表面出浆为止，不得过振。

2 (2)人工插捣制作应：砼拌合物分两层，大致相等；插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层砼，应达到底部，上层时贯穿上层插入底层20～30mm; 捣棒垂直，不得倾斜；然后用抹刀沿试模内壁插拔数次。每层按试件截面而定，每10000mm2  截面积内不得少于12次， 插捣后用橡皮锤轻敲试模四周，直至捣棒留下的空洞消失为止。
养护：试件成型后用不透水的薄膜覆盖表面；

      标养的试件，20±5℃的环境放置一至二届夜，拆模、编号后，放入20±2℃，相对湿度为95%以上标养室养护或放入20±2℃不流动Ca(OH)2饱和浓夜中养护。放在支座上间距10～20mm。表面不得直接冲水，应保持潮湿。
坍落度测定方法适用于骨料最大粒径不大于40mm，不小于10mm的砼拌合物:
 摘要 1、湿润坍落度筒及底板，内壁及底板上应无明水。底板放在坚实在的水平面上。2、分三层装入筒内，捣实后高度约为筒高的1/3左右。由外向中心插捣25次。3、垂直平稳上提坍落度筒，整个过程在5～10S内完成。从开始装料到提起坍落度筒全过程应连续进行，并在150S内完成。4、测高度，判断拌合物和易性。5、观察坍落后试件的粘聚性及保水性。6、扩展度，当坍落度大于220mm时，用钢直尺测量扩展后的最大直径和最小直径，两个直径之差小于50mm的条件下，取算术平均值，否则，此次试验无效。7、坍落度和扩展度测定值以mm为单位，测量精确至1mm，结果表达修约至5mm。
三、砼粘聚性和保水性检查：1、用捣棒在坍落的砼锥体侧面轻轻敲打，锥体逐渐下沉，则粘聚性良好；锥体倒塌，部分崩裂或出现离析现象则表示粘聚性不好；2、坍落度筒提起后，如有较多稀浆从底部析出，砼锥体也因失浆而骨料外露，则保水性不好，无稀浆或少部分析出，则保水性良好。

扩展度值：当坍落度大于220mm时，用钢尺测量砼扩展后的最大直径和最小直径，它们之差小于50mm条件下，取其算术平均值为坍落扩展值，否则此次试验无效。如发现粗骨料在中央或边缘有水泥浆析出，表示砼拌合物抗离析性不好，应给予记录。
（以上两个值以mm表示，测量精确至1mm ,结果表达修约至5mm）
四、混凝土强度代表值的确定：（1）取三个试件强度的算术平均值为每组试件的强度代表值。
                       （2）当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15％时，取中间值作为该组试件的强度代表值。  (3)当最大值与最小值均超过中间值的15%时，该组试件的强度不应作为评定的依据。
100*100*100mm测得的强度值换算系数0.95，200*200*200mm换算系数1.05

第五章    建筑砂浆
一、概念：

砂浆流动性：表示砂浆在自重或外力作用下流动的性能。（用“稠度”表示，用砂浆稠度仪测定）
砂浆保水性：表示砂浆能够保持水分的能力。（用分层度表示，可用砂浆分层度仪测定）
密度要求：水泥砂浆不应小于1900kg/m3  ;水泥混合砂浆不应小于1800kg / m3 (掺引气剂的砂浆除外)

分层度要求：不应大于30mm.

水泥用量要求：水泥砂浆不宜小于200kg/m3; 水泥混合砂浆中水泥和掺和料总量应在300～350 kg/m3
 二、建筑砂浆取样方法：1、试验用料应根据不同要求，可从同一盘搅拌机或同一车运送的砂浆中取出；在试验室取样时，可从机械或人工拌合的砂浆中取出。

2、样进行试验时，应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机的出料口，至少从三个不同部位集取；3、取样数量应多于试验用量的1~2倍。4、取样后应尽快进行试验。现场取的试样，在试验前应经人工再翻拌，确保质量均匀。

建筑砂浆取样频率：
砌体工程砂浆（1）、在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块，同盘砂浆只应制作一组试块；
（2）每一检验批且不超过250立方砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。
建筑地面工程水泥砂浆试样取样频率与建筑地面工程水泥砼取样频率一致：每一层不应小于1组，面积大于1000平方每增加1000平方应增加1组试块；小于1000平方按1000平方计算。配合比变化相应抽取试块。
三、物理性能测定：

砂浆稠度测试：1、用湿面将盛浆容器和试稚擦干净，用少量润滑油轻擦滑杆，使其能自由滑动；2、一次将拌合物装入容器内，使砂浆表面略低于容器口约10mm左右，用捣棒自容器边缘向中心插捣25次，后轻敲5～6下或轻摇容器，使浆面平整，后置于仪器底座上；3、拧开试稚滑杆的制动螺丝，向下移动，当试稚尖端与砂浆表面刚接触时，拧紧制动螺丝，使齿条测杆下端刚接触滑杆上端，并将指针对准零点上。4、拧开制动螺丝，同时计时，待10S立即固定螺丝，将齿条测杆下端接触滑杆上端，从刻度盘上读出下沉深度（精确至1mm）即为稠度值。5、容器内的砂浆只允许测定一交次稠度，重新测定时应重新取样。
 (稠度取两次试验结果的算术平均值，精确到1mm。两次结果之差大于20mm，则取砂浆搅拌后重新测定|)
砂浆分层度试验：1、先将砂浆测定稠度；2、将砂浆一次装入分层度筒内，用木锤在筒周围大致相等距离的四个不同地方轻轻敲击1～2下，砂浆沉落低于筒口，随时添料，刮去多余砂浆，然后抹平；3、静置30min后，去掉上节200mm的砂浆，剩余的100mm砂浆倒出拌合锅内拌2min,再测定稠度值，前后稠度值之差即为砂浆的分层度值（cm）
(分层度取两次试验结果的算术平均值，若两次之差大于20mm，应重新试验。 分层度值不应大于30mm )
 砂浆密度试验：1、测定完稠度的砂浆，当大于50mm时，用插捣法，小于50mm 时用振动法；

2、采用插捣法，一次装满容量筒，使稍有富于，用捣棒均匀插捣25次，过程中砂浆沉落到低于筒口，则应随时添加砂浆，再敲击5～6下；3、采用振动法时，将砂浆一次装满容器连同漏斗在振动台上振动10s
，砂浆沉降，随时加料。
砂浆养护及立方体抗压强度试验： 
   （1）试件制作：将无底试模（70.7mm*70.7mm*70.7mm）放在预先铺有吸水性较好的普通粘土砖(吸水率小于10% ,含水率不大于2％) 试模涂刷机油或脱模剂; 砖要求平整，四个垂直面不得粘过水泥或其他胶结材料；一次装满砂浆，用捣棒（直径10mm,长350mm，端部磨圆）均匀由外向赶时里按螺旋方向插捣25次，为防代低稠度砂浆插捣后留下孔洞，允许油灰刀沿模壁插数次，使砂浆高出模面6～8mm。当砂浆面开始出现麻斑状时（约15～30min）, 削平高出浆面抹平。
     试件制作后在20±5℃环境下静置一昼夜（24±2h）后编号折模，继续标准养护至28天后，进行抗压强度试验。

   （2）标护条件：

         1、水泥混合砂浆：20±3℃，相对湿度60％～80％；
         2、水泥砂浆和微沫砂浆：20±3℃，相对湿度90％以上；

         3、试件彼此间隔不少于10mm
         自然养护：

1、水泥混合砂浆应在正温度，相对湿度为60～80％条件下养护（养护箱或不通风的室内）；

2、水泥砂浆和微沫砂浆应在正温度，并保持试件表面湿润状态（如湿砂堆中）

3、养护期间做好温湿度记录，有争议时以标准养护的试件为准。

     （3）砂浆立方体抗压强度：1、以六个试件强度的算术平均值为该组试件的抗压强度值；2、当六个强度中最大值或最小值与平均值的差值超过平均值的20％时，以中间四个试件的强度平均值为该组的抗压强度值。
四、砂浆抗压强度验收
   1、同一验收批砂浆试块抗压平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度；

   2、同一验收批砂浆试块抗压最小一组的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍
第十六章    土方工程

土的取样方法

取样数量：

（1） 填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填：

1、 柱基回填：抽取柱基总数的10%,但不少于5个；

2、 基槽和管沟回填：每层按长度20～50m取样1组，但每层不少于1组；

3、 基坑和室内回填：每层按100～500平方取样1组，但每层不少于1组；

4、 场地平整填方：每层按400～900平方取样1组，但每层不少于1组；

（2） 地基：

对灰土地基、砂和砂石地基、粉煤灰地基，每单位工程不应少于3点，1000平方以上工程每100平方至少应有1点，3000平方以上工程每300平方至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

取样方法：

采取的土样应具有一定的代表性，取样量应能满足试验所需要。环刀取样应注意事项：

1、 应使环刀在测点处垂直而下，并应夯实层2/3处取样;

2、 避免使土样受到外力的作用，环刀内应充满土样;

3、 尽量使土样受最低程度的扰动，并使土样保持天然含水量。

4、 对土样类别进行描述。

土方工程质量评判：
填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填，必须分层夯实压密，取样测定压实后的干密度，合格率不应小于90％，用压实系数来鉴定填土地基质量：“压实系数为土的实际干密度与最大干密度的比值。

            第一章    水泥

第一节、硅酸盐水泥的强度等级分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个等级；

   普通硅酸盐水泥的强度等级分为：42.5、42.5R、52.5、52.5R四个等级；

   矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥的强度等级分为：32.5、325R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个等级。

第三节、取样方法：

   1、组批原则：水泥按同品种、同强度等级、同包装方式进行组批、每一批为一编号，每一编号为一取样单位，水泥出厂编号按水泥厂生产能力规定。

规定：

200×104 t 以上，不超过4000t为一编号；
120×104 t～200×104 t以上，不超过2400t为一编号;

     60×104 t～120×104 t以上，不超过1000t为一编号;

     30×104 t～60×104 t以上，不超过600t为一编号;

     10×104 t～30×104 t以上，不超过400t为一编号;

10×104 t以下，不超过200t为一编号。

第四节、结果判定：通用硅酸盐水泥产品检验结果分为合格品和不合格品两种，不合格品的水泥不应在建筑工程中使用。

1、 判定原则：凡化学指标（不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁等）和物理指标中凝结时间（水泥初凝时间不小于45min,终凝时间：硅酸盐水泥不大于390min,其它水泥不大于600min）、安定性及强度的检验结果符合GB175-2007技术要求标准规定时为合格品，凡前述任何一项检验结果不符合标准规定要求时为不合格品。

2、 水泥的包装及标志

分散装和代装，包装方式同供需双方协商确定。袋装水泥袋上应清楚注明：执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产者名称、生产许可标志（QS）及编号、出厂编号、包装日期、净含量等。根据水泥品种采用不同的颜色印刷水泥名称和强度等级，硅酸盐和普硅水泥采用红色，矿渣硅酸盐水泥采用绿色、火山灰质、粉煤灰和复合硅酸盐水泥采用黑色或蓝色。
第2章 骨料
概念：

含泥量：指砂中（碎石或卵石）公称粒级小于80um颗粒的含量；

泥块含量：指砂中公称粒径大于1.25mm(碎石或卵石大于5.00mm),经水洗、手捏后变成小于630um（碎石或卵石小于2.50mm）颗粒的含量。

针、片状颗粒含量：凡岩石颗粒的长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径2.4倍则为针状颗粒；厚度小于平均粒径0.4倍则为片状颗粒。平均粒径指该粒级上、下限粒径的平均值。

第二节   取样方法

一、砂石验收：砂、石验收按JGJ52-2006中规定进行。使用单位应按同产地同规格分批验收，用大型工具运输以400立方或600t为一验收批。小型工具运输的以200立方或300t为一验收批。不足上述数量者以一批论。

每验收批砂、石至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验，对于碎石或卵石，还应检验针片状含量；对于海砂或有氯离子，应检验其含量及贝壳量；人工砂及混合砂，检验石粉含量。对砂或石质量较稳定，进料量大时，可以1000t 为一验收批。

二、取样规定

1、在料堆取样时，取样部位应均匀分布。先将取样部位表层铲除。然后由部位抽取大致相等的砂8份，石子16份，组成各自一组样品。

2、从皮带运输机取样时，应在机尾出料处用接料器定时抽取，砂4份，石子8份，组成一组样品。

3、从火车、汽车、货船上取样时，应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份，石子16份，分别组成一组样品。

4、除筛分析外，当其余检验项目存在不合格项时，应加倍取样进行复验。复验后仍有一项不符合要求时，按不合格处理。

5取样数量应不小于规定的每单项试验所需的最少取样量。

6、每组样品应妥善包装，做好样品卡片。

三、样品的缩分方法

  1、砂子采用人工四分法：将所取每组样品置于平板上，在潮湿状态下拌合均匀，堆成厚度约20mm的圆饼。沿互垂直的两条直径分成四等份，取对角重新拌匀，重复上述工作，缩分至略多于试验所需用量为止。

  2、石子与砂子分法大致相同，只是堆成锥体状。

按细度模数将砂分为：粗砂3.7～3.1 ；中砂3.0～2.3；细砂2.2～1.6；特细砂1.5～0.7

砂中含泥量和泥块含量
	混凝土强度等级
	≥C60
	C55~C30
	≤C25

	泥块含量（按质量计，％）
	≤0. 5
	≤1.0
	≤2.0

	含泥量（按质量计，％）
	≤2.0
	≤3.0
	≤5.0



第八章   墙体材料――砖与砌块
1、 烧结普通砖

1、 根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个等级;

2、 分为A优等品、B一等品、C合格品

3、 砖的产品标记按产品名称、类别、强度等级、质量等级和标准编号顺序编写。

示例：烧结普通砖，强度等级MU15，一等品的粘土砖。 

标记为：烧结普通砖N MU15 B GB/T 5101

取样方法

一、烧结普通砖

   检验批按3.5～15万块为一批，不得超过一条生产线的日产量，不足3.5万块亦按一批计。随机抽取15块，10块进行抗压强度检验（5块备用）

二、蒸压灰砂砖

   每10万块一批，不足10万块亦为一批，随机抽取3组共15块（每组5块）。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验，1组备用。

三、烧结多孔砖

检验批按3.5～15万块为一批，不得超过一条生产线的日产量，不足3.5万块亦按一批计。随机抽取15块，10块进行抗压强度检验（5块备用）

四、烧结空心砖和空心砌块

3.5～15万块为一批，不得超过一条生产线的日产量，不足3.5万块亦按一批计。尺寸偏差、外观检验50块。强度和密度，随机抽20块，10块进行抗压强度检验，5块进行密度试验，备用5块。

五、非烧结普通粘土砖

以同一规格型号以及同一原料在同一工艺条件下生产的免烧砖，3～5万块为一批，不足3万按一个批量算，随机抽检10块（5块备用），进行抗折和抗压强度检验。

六、混凝土小型空心砌块

以同一种原料配成同强度等级的砼，同一种工艺制成的同等级的1万块为一批，不足1万块时亦为一批。随机抽取5块作抗压强度检验。

七、粉煤灰砖

每10万块为一批，不足仍按一批计。随机抽取二组共20块，一组做抗折、抗压，一组备用。

八、蒸压加气砼砌块

 同品种、同规格、同等级的砌块，以10000块为一批，不足亦为一批。随机抽取80块进行尺寸偏差和外观检验，制作5组试件（共15块）进行立方体抗压强度检验，制作3组试件（共9块）做干密度检验。

判定规则
烧结普通砖的力学性能
	强度等级
	抗压强度平均值f≥
	变异系数δ≤0.21
	变异系数δ>0.21

	
	
	强度标准值fk≥
	单块最小抗压强度值fmin≥

	MU30

MU25

MU20

MU15

MU10
	30.0

25.0

20.0

15.0

10.0
	22.0

18.0

14.0

10.0

6.5
	25.0

22.0

16.0

12.0

7.5


第9章 墙体材料――墙板
出厂检验批量：每批平板应以同一等级、同一规格的产品，以1000张为一个批量，不足此数而在200张以上时，亦可作为一个批量考核。验收地点应在生产厂内进行。
二次抽检方案：

U1≤A1 合格； U1≥R1不合格； A1<u1<R2抽第二样本进行检验；（u1+u2）≤A2合格；（u1+u2）≥R2不合格。
第二十三章  建筑锚杆
根据使用部位分类：建筑基坑支护锚杆、建筑基础锚固锚杆、建筑边坡支护锚杆、隧洞支护锚杆。

根据岩土性状分为：岩石锚杆和土层锚杆

根据锚固方式分为：预应力锚杆和非预应力锚杆。

一、建筑地基基础工程

根据国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002，锚杆试验的取样数量为：
⒈ 抗浮锚杆检验数量不得少于锚杆总数的3％，且不得少于6根。

⒉ 在同一场地同一岩层的锚杆试验数不得少于总锚杆的5％，且不应少于6根。

⒊ 在同一场地同一土层的锚杆试验数不应少于3根，用作试验的锚杆参数、材料及施工工艺与工程锚杆相同。
二、建筑基坑支护工程

     根据国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99，锚杆锚固段浆体强度达到15MPa或达到设计强度等级的75％时可进行锚杆试验。锚杆基本试验的试验锚杆数量不应少于3根，且试验锚杆材料尺寸及施工工艺应于工程锚杆相同。验收试验锚杆的数量应取锚杆总数的5％，且不得少于3根。        

三、建筑边坡支护工程

根据国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2002，锚杆锚固体灌浆强度达到设计强度等级的90％后，可进行锚杆试验。锚杆试验分为基本试验和验收试验。

⒈ 基本试验

⑴ 锚杆基本试验的地质条件、锚杆材料和施工工艺等应与工程锚杆一致。

⑵ 基本试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9倍。

⑶基本试验主要目的是确定锚固体于岩土层间粘结强度特征值、锚杆设计参数和施工工艺。试验锚杆的锚固长度和锚杆根数应符合下列规定：① 当进行确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、验证杆体与砂浆间粘结强度设计值的试验时，为使锚固体与地层间首先破坏，可采取增加锚杆钢筋用量（锚固段长度取设计锚固长度）或减短锚固长度（锚固长度取设计锚固长度的0.4～0.6倍，硬质岩取小值）的措施；② 当进行确定锚固段变形参数和应力分布的试验时，锚固段长度应取设计锚固长度；③ 每种试验锚杆数量均不应少于3根。

⒉ 验收试验

⑴ 验收试验的目的是检验施工质量是否达到设计要求。

⑵ 验收试验锚杆的数量取每种类型锚杆总数的5％（自由段位于Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ类岩石时取总数的3％），且均不得少于5根。

⑶ 验收试验的锚杆应随机抽样。质检、监理、业主或设计单位对质量有疑问的锚杆也应抽样作验收试验。
四、隧洞支护工程

    根据国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2001，检查端头锚固型和摩擦型锚杆质量必须做抗拔力试验，试验数量为每300根锚杆必须抽样一组，设计变更或材料变更时应另做一组，每组锚杆不得少于3根。预应力锚杆基本试验数量不得少于3根，且基本试验所用的锚杆结构、施工工艺及所处的工程地质条件应与实际工程所采用的相同；预应力锚杆的验收试验锚杆数量不少于锚杆总数的5％，且不得少于3根。

结果判定及处理

一、建筑地基基础工程

⒈ 岩石锚杆抗拔试验

⑴ 试验的最大加载量不应少于锚杆设计荷载的2倍。

⑵ 当出现下列情况之一时，即可终止锚杆的上拔试验：①锚杆拔升量持续增长，且在1小时时间范围内未出现稳定的迹象；② 新增加的上拔力无法施加，或者施加后无法使上拔力保持稳定；③ 锚杆的钢筋已被拔断，或者锚杆锚筋被拔出。符合上述终止条件的前一级拔升荷载，即为该锚杆的极限抗拔力。

⑶ 参加统计的试验锚杆，当满足其极差不超过平均值的30％时，可取其平均值为锚杆极限承载力。极差超过平均值的30％，宜增加试验量并分析离差过大的原因，结合工程情况确定极限承载力。将锚杆极限承载力除以安全系数2为锚杆抗拔承载力特征值。

⒉ 土层锚杆抗拔试验

⑴ 最大试验荷载所产生的应力不应超过钢丝、钢绞线、钢筋强度标准值的0.8倍。

⑵ 锚杆试验所得的总弹性位移应超过自由段长度理论弹性伸长量的80％，且应小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的理论弹性伸长量。

⑶ 锚杆试验终止条件应符合下列规定：①后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载产生位移增量的2倍；②某级荷载下锚头总位移补收敛；③ 锚头总位移超过设计允许位移值。

⑷ 锚杆的极限承载力应取终止试验荷载的前一级荷载的95％。参加统计的试验锚杆，当满足其极差不超过平均值的30％时，可取其平均值为锚杆极限承载力。极差超过平均值的30％，宜增加试验量并分析离差过大的原因，结合工程情况确定极限承载力。将锚杆极限承载力除以安全系数2为锚杆抗拔承载力特征值。
二、建筑基坑支护工程

⒈ 基本试验
     ⑴ 锚杆破坏标准：①后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载产生位移增量的2倍时；② 锚头位移不稳定；③ 锚杆杆体拉断。
⑵ 锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80％，且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值。

⑶ 锚杆极限承载力取破坏荷载的前一级荷载，在最大试验荷载下未达到锚杆破坏标准时，锚杆极限承载力取最大荷载。
⒉ 验收试验
⑴ 最大试验荷载应取锚杆轴向受拉承载力设计值。
⑵ 锚杆验收标准：① 在最大试验荷载作用下，锚头位移相对稳定；② 锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80％，且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值。
三、建筑边坡支护工程

⒈ 基本试验
     ⑴ 锚杆试验中出现下列情况之一时可视为破坏，应终止加载：①锚头位移不收敛，锚固体从岩土层中拔出或锚杆从锚固体中拔出；②锚头总位移量超过设计允许值；③ 土层锚杆试验中后一级荷载产生的锚头位移增量超过前一级荷载产生位移增量的2倍。
⑵ 锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80％，且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值。

⑶ 锚杆极限承载力基本值取破坏荷载的前一级荷载，在最大试验荷载下未达到锚杆破坏标准时，锚杆极限承载力取最大荷载值为基本值。
⑷ 当锚杆试验数量为3根，各根极限承载力的最大差值小于30％时，取最小值作为锚杆的极限承载力标准值；若最大差值超过30％，应增加试验数量，按95％的保证概率计算锚杆极限承载力标准值。

⑸ 基本试验的钻孔，应钻取芯样进行岩石力学性能试验。
⒉ 验收试验
⑴ 试验荷载值对永久性锚杆为1.1ξ2Asƒy；对临时性锚杆为0.95ξ2Asƒy。
⑵ 满足下列条件时，试验的锚杆为合格：① 加载到设计荷载后变形稳定；② 锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80％，且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值。

⑶ 当验收锚杆不合格时应按锚杆总数的30％重新抽检；若再有锚杆不合格时应全数进行检验。

⑷ 锚杆总变形量应满足设计允许值，且应与地区经验基本一致。

四、隧洞支护工程
⒈ 锚杆质量合格条件为：

PAn  ≥ PA 

PAmin  ≥ 0.9PA

式中PAn — 同批试件抗拔力的平均值（kN）；

PA   — 锚杆设计锚固力（kN）；

PAmin  — 同批试件抗拔力的最小值（kN）。

⒉ 锚杆抗拔力不符合要求时，可用加密锚杆的方法予以补强。

⒊ 全长粘结型锚杆，应检查砂浆密实度，注浆密实度大于75％方为合格。

⒋ 预应力锚杆基本试验：
     ⑴ 锚杆破坏标准：①后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载产生位移增量的2倍时；② 锚头位移不稳定；③ 锚杆杆体拉断。
⑵ 锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80％，且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值。

⑶ 锚杆极限承载力取破坏荷载的前一级荷载，在最大试验荷载下未达到锚杆破坏标准时，锚杆极限承载力取最大试验荷载值。

⒌ 预应力锚杆验收试验：

 ⑴ 最大试验荷载为拉力设计值的1.5倍，但不能大于杆体承载力标准值的0.8倍。

⑵ 验收试验中，从50％拉力设计值到最大试验荷载之间所测得的总位移量，应当超过该荷载范围自由段长度预应力筋理论弹性伸长值的80％，且小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的预应力筋的理论弹性伸长值。

⑶ 最后一级荷载作用下的位移观测期内，锚头位移稳定或2h蠕变量不大于2.0mm。

第二十章  建筑智能化系统工程
取样方法:

 综合布线系统：每个工程抽取10％的链路进行检测，若被检测链路的不合格比例不超过抽样数量的1％，则抽样检测结论为合格，若超过1%,则判定一次抽样测试不合格，可以再另外进行加倍抽样检测，若此时不合格比例不超过两倍抽样数量的1%, 则抽样检测的综合结论为合格。若超过，则抽检检测为不合格，需要进行全部检测，按全部检测的要求进行判定。
判定与处理：

  按系统检测方案所列的检测项目根据相关标准规范进行检测，系统检测不合格应限期整改，然后重新检测，直到检测合格。

第十九章  阀门管件
取样数量及方法：

    一、阀门检验项目：壳体试验、密封试验、上密封试验

       同一种类、同一品牌、同一规格的阀门为一批，每批抽取3个。

    二、管路连接件

       检测耐压试验

       同一种类、同一品牌、同一规格的管件为一批，每批抽取6个。
第十五章  电线电缆低压电器

一、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

电缆应成批提交验收， 每5000m为一批，不足仍按一批计，每批抽取1组，每组20m。每批由同一品牌、规格、同一单位工程的产品构成。
二、额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆

       应成批提交验收，多芯电缆每10000m取1个试样，每个试样3m,不足10000m仍取一个试样；单芯每20000m取1个试样，每个试样3m, 不足仍取一个试样，批次构成同上。

三、家用和类似用途固定式电气装置开关

每批由同一品牌、同一型号构成，每批抽取两组，每组6个，其中一组试验，一组作为附加试验样品。可不附送，但试样不合格即判定该批产品不合格。

四、家用和类似用途固定式插座

  每批由同一品牌、同一型号构成，每批抽取两组，每组6个，其中一组试验，一组作为附加试验样品。可不附送，但试样不合格即判定该批产品不合格。   

五、安装盒

     每批由同一品牌、同一型号构成，每批抽取两组，每组3个，其中一组试验，一组作为附加试验样品。可不附送，但试样不合格即判定该批产品不合格。   

六、剩余电流动作保护器
   每批由同一品牌、同一型号构成，每批抽取3个。
第十二章     建筑门窗
门窗按材料可分为：木门窗、彩板门窗、铝合金门窗、塑料门窗。  铝合金门窗和塑料门窗较为普及。
门按开启方式分为：平开门、推拉门、折叠门、地弹簧门等；

窗按开启方式分为：平开窗、推拉窗、固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、滑轴窗等。

检验项目分类和取样方法
一、门窗检验项目：气密性能、水密性能、抗风压性，即“三性”。

二、1．取样方法1.门窗应在工程上墙安装之前进行三项物理性能检测。（检验的时机）
（检验批的建立：同一工程、同种材料（铝、塑、钢）、同一种类（门、窗、隐框窗）、同一型式（平开、推拉、旋转）、同一生产单位生产的产品为一个批）

2.同一工程每种材料、每种形式的外门、外窗均应进行检测。

3.每个工程项目的门窗由一个生产单位承担的，至少应抽取外门和外窗各三樘样品；每个工程项目的门窗由多个生产单位承担的，应按不同生产单位分别抽取外门和外窗至少各三樘样品。 

4.试件应综合考虑设计要求、板块分格、构造特点等因素，选取最不利受力构件。委托方应向检测机构提供工程门窗明细表和二次设计图纸计算书。
5.试件应为按所提供的图样生产的合格产品，不得附有任何多余配件或采用特殊组装工艺或改善措施；试件必须按设计要求组合、装配完好 。（试件与工程一致）
6.试件所用的型材、面板、胶、胶条、五金件等，应与工程实际使用的相同。
7.检测过程中，建设单位或监理单位应现场见证，以确认检测中使用的材料、构造等与工程实际相同。
三、铝合金型材
（二）取样方法

产品应成批提交验收，每批由同一品牌、同一合金牌号（LD30\LD31合金的化学成分）、合金状态（T5\T6热处理方式）、规格（型材断面）、同一表面处理（阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳喷涂）方式的型材组成，每1000m2为一批，不足1000m2按一批计算。

取样对象：取样规格应至少包括门框、门扇、门用拼樘型材、窗框、窗扇、窗用拼樘型材各一种。

取样方法：每批随机抽取两根，每根切取0.5m长，注意端头应至少切除0.2m后再取样。

三、PVC塑料型材

以同一原料、工艺、配方、规格，连续生产不超过一个月，产量不超过20吨的型材为一批，每1000m2为一批，不足1000m2按一批计算。

从每批中随机抽取三根，总数不少于12m，每个项目应分别从三根产品上抽取。

检测项目及数量如下表
	检测项目
	样品尺寸
	样品数量

	加热后状态
	200±5mm
	3

	加热后尺寸变化率
	200±5mm
	3

	低温落锤冲击
	300±5mm
	10

	维卡软化点
	200±5mm
	3


四、PVC塑料型材焊角

（一）检测项目：焊角强度

（二）取样方法同一批型材，按同一焊接工艺焊接的焊角，每1000m2为一批，不足1000m2按一批计算，每批抽取焊角五个，其焊角内边长度为200mm。

钢化玻璃

（一）检测项目

表面应力、抗冲击性

（二）取样方法

每批由同一品牌、同一型号规格的钢化玻璃组成，每1000m2为一批不足1000m2按一批计算。

表面应力：每批随机抽取5片。

抗冲击试验：试样为与制品相同厚度的同种类的厚板玻璃，且与制品在同一工艺条件下制造的尺寸为610mm×610mm的钢化玻璃，每批取6块试样。

六、夹层玻璃

检测项目

落球冲击剥离性能

取样方法

同一品牌、同一型号规格每1000m2为一批不足1000m2按一批计算，每批抽取直接从制品上切取的，或者与制品相同材料、在相同工艺条件下制作的规格为610mm×610mm的试样6块。

七、中空玻璃

（一）检测项目

密封试验、露点试验

（二）取样方法

同一品牌、同一型号规格每1000m2为一批不足1000m2按一批计算，试样为与制品在同一工艺条件下制作的尺寸为510mm×360mm的样品，每项试验取3块，共6块。

第十三章  建筑幕墙
一、建筑幕墙及分类

建筑幕墙是由支承结构体系与面板组成的，可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外维护结构或装饰性结构。
幕墙的分类

（一）幕墙按其面板材料可分为：玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、组合幕墙
（二）按玻璃固定的方法可分为

框支承幕墙：玻璃面板周边由金属框架支承的幕墙。主要包括下列类型：

(1)按幕墙形式，可分为

明框幕墙

金属框架的构件显露于面板外表面的框支承幕墙。

隐框幕墙

金属框架的构件完全不显露于面板外表面的框支承幕墙

半隐框幕墙

金属框架的竖向或横向构件显露于面板外表面的框支承幕墙

(2)按幕墙安装施工方法，可分为

单元式幕墙

将面板与金属框架(横梁、立柱)在工厂组装为幕墙单元，以幕墙单元形式完成安装施工的框支承幕墙

构件式幕墙

在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支承幕墙。

全玻幕墙

由玻璃肋和玻璃面板构成的建筑幕墙。

点支承幕墙

由玻璃面板、点支承装置和支承结构构成的建筑幕墙。

二、有关名词术语

安全玻璃

根据规定玻璃幕墙必须使用安全玻璃，安全玻璃是指由钢化玻璃、夹层玻璃以及两者组成的其他玻璃制品，半钢化玻璃不属于安全玻璃。

2.铝塑复合板

以塑料为芯层，外贴铝板的三层复合板材，并在表面施加装饰性或保护性涂层。根据使用位置可分为外墙铝塑板和内墙铝塑板，其中外墙板厚度不小于4mm，内墙板厚度不小于3mm。
3.氟碳喷漆铝单板

表面喷涂氟碳漆的铝及铝合金单层成形板。

4.夹层玻璃

由一层玻璃与一层或多层玻璃、塑料材料夹中间层而成的玻璃制品。

第二节取样方法

建筑幕墙物理性能

检测项目

检测项目包括：空气渗透性能、雨水渗漏性能、风压变形性能和平面内变形性能。

空气渗透性能是指在风压作用下，其开启部分为关闭状况的幕墙透过空气的性能。

雨水渗漏性能是指在风雨同时作用下，幕墙透过雨水的能力。

风压变形性能是指幕墙在与其相垂直的风压作用下，保持正常使用功能，不发生损坏的能力。

平面内变形性能是指幕墙在楼层反复变位作用下保持其墙体及连接部位不发生危及人身安全的破损的平面内变形能力，用平面内层间位移角进行度量。

（二）取样方法

幕墙应在工程上墙安装之前进行四项物理性能检测(“四性”检测)。

2.同一工程每种类形的幕墙均应各取一樘试件进行“四性”检测（建筑幕墙类形可分为玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙三种形式）。

3.试件应综合考虑幕墙结构形式、设计标高、楼层跨度、板块分格等因素，选取最不利受力结构。
试件应至少包括纵向一个层高，横向两个跨度；幕墙工程有使用开启扇的，应至少包括一个开启扇。

试件应综合反映该幕墙工程的所有节点的作法，试件的安装和受力状况应与实际相符。

试件的组装节点应符合设计要求，不得加设任何特殊附件或采取其他特殊措施。

试件各组成部分应为生产厂家检验合格的产品，所用的型材、面板、胶、胶条、五金件等，应与工程实际使用的相同。

检测过程中，建设单位或监理单位应现场见证，以确认检测中使用的材料、构造等与工程实际相同。

铝合金型材

检测项目

阳极氧化、着色型材：化学成分、力学性能、氧化膜厚、封孔质量、壁厚

电泳涂漆型材：化学成分、力学性能、复合膜厚、壁厚

粉末喷涂型材：化学成分、力学性能、涂层耐冲击性、涂层厚度、壁厚

氟碳喷涂型材：化学成分、力学性能、涂层耐冲击性、涂层厚度、壁厚

取样方法

产品应成批提交验收，每批由同一品牌、同一合金牌号(LD30/LD31)、状态(T5/T6)、规格、同一表面处理方式的型材组成，每1000m2为一批，不足1000m2按一批计算。

取样对象：取样规格应至少包括幕墙横梁、立柱、副框

取样方法：每批随机抽取两根，每根切取0.5m长，注意端头应至少切除0.2m后再取样。

铝塑复合板（以塑料为芯层，外贴铝板的三层复合板材，并在表面施加装饰性或保护性涂层）

以同一品牌、同一等级、同一品种、同一规格的产品每1000m2为一批不足1000m2按一批计算，从每批中随机抽取以下数量进行检验。

检测项目及试样制样尺寸及数量

	检验项目
	试样尺寸(mm×mm)
	试样数量（片）

	涂层厚度、厚度尺寸
	300×300
	3

	180度剥离试验
	25±0.5×350
	6

	耐酸性
	100×100
	3

	耐碱性
	100×100
	3

	耐洗刷性
	150×400
	3

	弯曲强度
	50×200
	6


四、氟碳喷漆铝单板
（一）检测项目

化学成分、力学性能、涂层厚度、涂层附着力、厚度偏差、

（二）取样方法

铝单板应成批提交验收，每批由同一品牌、同一合金牌号、状态、规格、同一表面处理方式的铝单板组成，每1000m2为一批不足1000m2按一批计算，每批随机抽取两张，每张尺寸不小于0.5m×0.5m。

钢化玻璃

（一）检测项目

表面应力、抗冲击试验

（二）取样方法

每批由同一品牌、同一型号规格的钢化玻璃组成，每1000m2为一批不足1000m2按一批计算。

表面应力：每批随机抽取5片。

抗冲击性：试样为与制品相同厚度的同种类的厚板玻璃，且与制品在同一工艺条件下制造的尺寸为610mm×610mm的钢化玻璃，每批取6块试样。

夹层玻璃

检测项目

落球冲击剥离性能

取样方法

同一品牌、同一型号规格每1000m2为一批不足1000m2按一批计算，每批抽取直接从制品上切取的，或者与制品相同材料、在相同工艺条件下制作的规格为610mm×610mm的试样6块。

七、中空玻璃

（一）检测项目

密封试验、露点试验

（二）取样方法

同一品牌、同一型号规格每1000m2为一批不足1000m2按一批计算，试样为与制品在同一工艺条件下制作的尺寸为510mm×360mm的样品，每项试验取3块，共6块。

八、后置埋件

（一）检测项目

后置锚栓、后置埋件现场抗拔承载力

（二）取样方法

同一种类、同一规格、同一设计、同一施工工艺的后置锚栓为一批，每批抽取0.5％，且不少于5根。

同一种类、同一规格、同一设计、同一施工工艺的后置埋件为一批，每批抽取5％，且不少于5件。

九、防雷接地

检测项目

接地电阻值、各层电气预留的接地电阻值、水平等电位的连接情况、立柱的等电位连接。

取样方法

每10m×10m取一个测点。

十、金属镀锌件

检测项目

镀锌层厚度

取样方法

每次交货的热浸镀锌制件作为一个检查批，取样数量见下表。

	检查批的制件数量
	样本所需制件的最小数量

	1～3
	全部

	4～500
	3

	501～1200
	5

	1201～3200
	8

	3201～10000
	13

	>10000
	20


第三节结果判定及处理

一、建筑幕墙物理性能

根据GB/T15225-1994《建筑幕墙物理性能分级》、GB/T15226-1994《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》、GB/T15227-1994《建筑幕墙风压变形性能检测方法》、GB/T15228-1994《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》、GB/T18250-2000《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》进行检测，检测结果按以下规则判定，

1.各项检测均达到设计单位提出的性能等级要求的，判该试件符合设计要求。

2.因制作、安装而产生的缺陷(如个别地方安装不严密，局部密封胶不饱满产生的漏气、漏水)，允许采取补救措施后重新试验,但不允许变更设计，增加或更换零配件，以及变更装配工艺。如果合格，仍可认为符合设计要求。

因设计不合理，用料不合格而使检测不合格的，本次检测不符合设计要求，重新进行设计，再作检测。如玻璃在未达到指定风压时破碎，型材在未达到指定风压时变形超过标准要求等。

二、铝合金型材

根据GB/T5237-2000《铝合金建筑型材》进行检测，检测结果按以下规则判定：

化学成分：不合格时判该批不合格。

力学性能：有任一试样不合格时，应从该批型材中重取双倍数量（包括原检验不合格型材）的试样进行复检，经复检后仍有试样不合格时，判该批不合格。

封孔质量：不合格时，判该批不合格。

壁厚尺寸：不合格时，为单件不合格，允许逐根检验，合格者交货。

氧化膜厚、复合膜厚、涂层厚度：出现不合格时，应按标准规定的批量重新取样，当不合格数超过标准规定的不合格数上先时，判该批不合格，但可逐根检验，合格者交货。

涂层耐冲击性：不合格时，判该批不合格。







