	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-011

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：SF-50水泥细度负压筛析仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、将负压筛置于筛座上，再盖上筛盖，接通电源，检查控制系统，调节负压至4000-6000Pa范围内。

2、取通过0.9mm方孔筛试样25g至于负压筛内，开动仪器连续筛析2min，如有试样附着在筛盖上可轻轻敲击，使试样落下。筛毕，称量筛余物。

3、当工作负压小于4000Pa时，应清理吸尘器内水泥，使负压恢复正常。


