	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-008

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：FZ—31A型沸煮箱操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、沸煮箱内充水180mm（以箱体底部起箱）将经过养护的雷氏夹从玻璃板上取下放入箱内篦板上，两针朝上。

2、如箱内水温低于20℃时，按控制箱上“手动”按钮将水温升至20℃左右。

3、启动“自动”按钮，即可自动运行，沸煮箱内的水30min内沸腾，一组3 KV电热器自动停止工作，再煮3h后全部自动停止。

4、沸煮前，水封槽内必须盛满水。

5、煮毕将水放干，打开箱盖使箱体冷却至室温，取出试样进行检测。




