	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-015

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：ZC3-A型混凝土维勃稠度仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、将容器及坍落度筒（筒内外洗净润水）放在平板上，接上漏斗。

2、将拌和物分三次倒入坍落度筒，每次1/3，各插捣25次，移走漏斗，抹平坍落度筒口，提起筒模，读出滑棒上刻度即为坍落度，加上圆盘。

3、接通电源，按下控制器启动开关。

4、当圆盘底面布满水泥浆时，按下控制器暂停开关，记下显示器显示时间为维勃时间。


