	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-012

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：ZS-15型水泥胶砂振动台操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、使用前应检查各运动部件是否运动自如，电控部分是否正常。开机先空转，检查一切正常方可使用。

2、在搅拌胶砂的同时，将试模和模套固定在振动台上，将胶砂分二层装入试模。装第一层时大播料器垂直架在模颈部，沿每个模槽来回一次将料层播平，接着振实60下，再装入第二层胶砂，用小播料器播平，再振实60下。移走模套，从振实台上取下试模刮平。

3、每次使用后应及时彻底清洗干净。


