	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-013

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STZHS-4智能混凝土抗渗仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、将注水咀的螺帽拧下，同时打开1—6号六个试模的截门，用漏斗把蓄水罐灌满水。

2、用水充满试模底盘，关闭1—6号六个试模的截门，打开0号水阀截门。

3、把装好试件的试模可靠的紧固在仪器上。

4、打开电源开关，此时数字显示为“00.000”。

5、设定试验最大压力值。按下功能键“C”分别输入“1”、“2”、使显示器显示为“PO 120”，按“A”键确认，按“B”键清空、重新输入。

6、设定自动升压时间。按下功能键“D”，按下数字键“8”使显示器显示为“E0  800”，按“A”键确认，按“B”键清空，重新输入。

7、按下启动开关。

8、按功能键“E”仪器进入工作状态，开始加压，直到回水咀水流成线后，再打开1—6截门，并将0号水阀截门关闭。显示器显示的前二位为设定压力值，后两位显示实测压力值。

9、试验时，水压从0.2MPa开始，以后每隔8小时增加水压0.1MPa，并随时注意观察六个试件上端的情况。

10、当六个试件中有三个试件的端面上有压力水渗透出来时，记下此时的水压作为试验的压力值，按下功能键“F”停机。

11、在试验过程中，如需了解自动升压后试验设定的时间，按“D”键，返回按“C”键。

12、在试验过程中有异常情况需要停机，则按下功能键“F”。

13、经常检查水桶内水的情况，随时加水。

14、试验结束后，关闭电源开关，通过放水咀放空蓄水罐内的水。


