	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-021

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：HYCZ-1型自动车辙试验仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、检查硬件是否正常连接。

2、打开计算机并启动检测软件。

3、按“系统工具”按扭，在“参数设置”、“部标游览”、“非部标”、

“系统测试”中输入或选择正确的参数，并调整传感器零位。

4、将已成型的试件连同试模（在规定温度的恒温箱中保温不少于５h）置于已达试验温度的车辙试验仪的试验平台上，试验轮在试件的中央，行走方向与试件成型方向一致。

5、按“启动”按钮，使试验轮往返行走时间约１h，或最大变形达到２５mm时，按“停止”按钮。

6、保存和打印试验数据。

7、继续其它试件试验参照以上步骤。

8、试验结束后，关闭计算机并切断电源。


