	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-018

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：砼收缩膨胀仪操作规程
	共 2 页第 1 页

	1、测定试件变形量前，必须先在标准棒上校准测量框架，使百分表对准零位（或记下表盘的刻度值）。

2、将制作好的试件两端擦拭干净，然后放置在工作台上，将校准过的测量框架套在试件上，并且左右移动测量框架，使试件的顶头与测量框架的测量头准确接触，此时即可在百分表上进行读数，记下表盘上的刻度值。

3、如果实验不是连续进行的或实验历时较久后，在测试前须先在标准棒上校准测量框架。























