	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-020

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：HYCX-1车辙试样成型机操作规程
	共 2 页第 1 页

	1、接通电源后按“启动”按钮，此时，电源指示灯亮；温控仪上行的红色数字将显示当前温度，下行数字显示设置温度，计数表显示所设定次数。

2、旋转油泵启动“旋按钮”液压系统开始工作，扭动碾轮升降旋钮，则碾轮可自动升降。

3、旋转“碾轮上升”旋钮让碾轮上升，然后按“小车运行”让小车行至最前面，按停止将装好料的试模放到小车上，并锁紧。

4、按“小车运行”钮后，小车自动对中，根据需要设置所需的碾压次数。

5、转动“碾轮下降”旋钮让碾轮下降，当碾轮接触试料后，按“小车运行”按钮，小车自动进行往复碾压，到所设置碾压次数后，小车会自动停止。

6、转动“碾轮上升”钮，升到一定高度时，转动“碾轮停止”旋钮让碾轮停止移动。

7、按“小车运行” 钮将小车点动到前面，按“小车停止”按钮，小车停止运行，取下试模

8、按“总停”钮，全部断电，一次试模成型试验制作完毕。























