	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-026

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STBX-82型沥青旋转薄膜烘箱操作规程
	共 1 页第 1 页

	1．接通电源，打开电源开关。
2．把温控仪开关置于“测定”位置，旋转温控仪旋钮旋至试验的要求温度163℃，再把开关置于“测量”位置。
3．设置时间继电器，使三位数分别为“1”、“2”、“5”，即加热时间为85分钟。
4．拨动加热开关至“开”位置，烘箱开始加热。打开风机开关。

5．当烘箱温度到达163℃并保持一段时间后，关闭“电源”开关，把8个试样瓶迅速放入烘箱内，再打开“电源”开关和“转动”开关。

6．打开空压机电源开关，空压机开始工作，通过调节流量计开关使其流量为400毫升/分钟。

7．烘箱内的温度应在10分钟内升至163℃、恒温75分钟后试验结束。

8．取出试样瓶后，关闭所有电源。


