	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-027

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STCT-3离心式沥青抽提仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、将环型滤纸置于100—110(C烘箱内烘干、称重、记录。

2、打开收集器盖，再打开料碗盖。

3、称量1000—1500g沥青混合料放入料碗中，用三氯乙稀浸泡1h。

4、将环型滤纸放在料碗口边缘上，盖好料碗盖并紧好紧固锣丝。然后盖好收集器盖，在排出口处放好回收瓶。

5、打开离心机电源，启动电机。直至沥青溶液停止流出后停机。

6、从收集器盖上端的孔中加入新溶剂，数量同前。稍停3—5分钟后重复步骤5。如此操作直至流出清澈淡黄色的液体为止。

7、卸下收集器上盖及料碗盖，取出环型滤纸。等溶剂蒸发后同混合料一起置于100—110(C的烘箱内烘干称重。




