	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-033

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STM-5型马歇尔稳定度试验仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1．接通电源后，取下压头，打开机后电源开关，电机启动，托盘下降至下限值，再上升至上限位置，最后下降至工作位置。

2．调试自检，在仪器处于工作状态位置时，按“调试”键，“压力“kN”显示窗口恒定显示“3100±10”某一固定数值即可。

3．打印机直接与仪器连接，并装好打印纸。

4．装好养护好的试件，按仪器“启动”键，压头即自下而上运动，对试件加载，当试件发生塑性变形时，电机自动停止加载，反向运转至工作位置停止，窗口显示此次试验的稳定度和流值，按“峰值”或“图示”键，打印出试验数据或曲线。

5．重复步骤4，直到将一批试件做完。

6．试验结束后，切断电源，打扫好卫生。

注意：①必须留有足够的行程保证启动后试件在5秒钟后受压。

②可用“上”、“下”、“停”键来调整压头高度。

③在试验过程中，如需紧急停机，按“停”键可中断试验。

④装压头时，压头上的两导柱中，必须有一导柱要求与位移传感器的塑料柱头底部对准。


