	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-034

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STCBR-1型承载比试验仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、按击实试验得出的最大干密度与最佳含水量，制备标准式样三个。

2、泡水测膨胀量：

    a、在试件制成后，取下顶面滤纸，放一张好滤纸，并在上按装附有调节杆的多孔板，在多孔板上加4块荷载板。

    b、将试筒与多孔板一起放入槽内（不放水），并且拉杆将模具拉紧，安装百分表，并读取初读数。

    c、向水槽内放水，使水自由进入到试件顶部和底部。在泡水期间水面应保持在试件顶面25mm，通常需四昼夜。

    d、泡水终了时，读了试件上百分表的中读数，计算膨胀量。

    e、取出试件，静至15分钟排水，然后卸去附加荷在和多孔板及底板和滤纸，并称量，以计算试件的湿度和密度变化。

2、贯入试验

    a、将泡水试验终了的试件放到路面材料强度试验仪上，调整偏球座，使贯入杆与试件顶面全面接触，在贯入杆周围放置4块荷载板。

    b、先在贯入杆上施加45N荷载，然后将测力和测变形的百分表指针调整到零点。

c、加荷使贯入杆以1-1.25mm/min的速度压入试件，记录测力计内百分表某些读数（如20，40，60）时的贯入量，并注意使贯入量为2.5mm时，能有5个以上的读数，因此，测力计内的第一个读数应是贯入量0.3mm左右。


