	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-037

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STJM-3型加速磨光机操作规程
	共 3 页第 1 页

	1、 试验前准备

   a、实验前应按JTJ058-94附录A对摆式仪进行检查标定（详见摆式仪操作规程）。

   b、将试模拼装并涂上肥皂水（或脱模剂）后烘干。

   c、将庥料过筛，取10—15mm的颗粒料用水洗净后置于温度为110

±5(C的烘箱中烘干。

   d、将砂置烘箱中烘干。

   e、配填入料：将固化剂与环氧树脂按质量比例1:4—1:5拌和均匀， 

然后再将此项此粘结剂与干砂按质量比1:4—1:4.5拌和均匀后即成填料。一般一个粒料试模中填料量约为环氧树脂9.6g，固化剂2.4ml及干砂48g。

2、 试件制备

   a、排料：将备好的集料颗粒排列于试模中，并尽量排列紧密。需要 

时小料径的石料也可以进行磨光试验，但粒径应大于5mm，且制件中工序应更加仔细。

   b、吹砂：用小勺将干砂填入以排妥的粒料间隙中，并用洗耳球先轻 

轻吹动干砂，使之填充密实。然后再吹去多余的砂，使砂与试模中台阶齐平。将试模与干砂一起置于温度为40(C的烘箱中预热。

c、制作：取出烘箱中吹好砂的试模，将环氧树脂填入试模中，并尽 

量使之填充密实，然后，用油灰刀刮时多余的填料，并使之与试模口齐平。



	宁波市交工交通工程试验检测有限公司

作业指导书
	编号：JGSY-CZ-036

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：MH-II数显洛杉矶磨耗试验仪操作规程
	共 3 页第 2 页

	一次制备试件以6—10个为宜。

d、养护：将填好是填料的试模置温度为30(C的烘箱中烘4h，然后

升温到80(C再恒温3h。

   e、拆模：养护后拆模取出试件。

3、 试验步骤

   a、安装试件：将同一种集料的四个试件分为一组，编号1—4、5—8、

9—12，标准件编号为13—14等，并按下表顺序安装到道路轮上。每两块试件间应置一块橡胶石棉垫片，最后一块试件应紧紧挤入轮槽中，以达到各个试件挤之目地。然后按顺序拧紧螺丝。

道路轮序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

试件编号

13

4

5

8

7

1

10

14

3

11

12

2

6

9

b、磨光试件：将道路轮安装在试验机的轮轴上，使橡胶轮的轮辐完全压着露出的集料表面。然后，盖上机盖，接通水源及打开金刚砂（30号）储料斗中调节闸板。开启电源后，磨光机开始运转，流砂量控制在3±5g/min，流水量以恰好带走金刚砂为宜，出料口有砂滞留可不处理。

c、3h后关掉电源，取下储砂斗，清除斗中，流砂槽及底座上的积砂后换装280号金刚砂。然后重新开机，流砂量调整控制在30±0.5 g/min，流水量也

	宁波市交工交通工程试验检测有限公司

作业指导书
	编号：JGSY-CZ-036

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：MH-II数显洛杉矶磨耗试验仪操作规程
	共 3 页第 3 页

	应相应调整，现使试件磨光3h后停止试验。

d、测定磨光值：取下道路轮后取出试件，用水将试件上的金刚砂洗净，再用摆式仪测定试件摩擦系数值，度盘读数除以0.6即为积料磨光值。试件的测定方向应与“行车方向”一致。

    e、四个试件磨光值之差不得大于5个摆值，若有超出者，需重新测量，若仍大于5个摆值，则该组试件作废。

    f、同一试样至少进行平行试验4次，若标准试件的平均摆值在46-52范围内，则试样的测试有效，可取同一组试样4个值的平均值，并按规程JTJ058-94表4.21.5—2换算磨光值作为试验结果。




