	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-041

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：LS-1型沥青脆点仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、按规程T0602-93规定的方法准备试样；

2、称取沥青试样0.40±0.01g放于薄钢片上，并慢慢加热至试样在钢片

   上均匀分布；

3、将钢片稍微弯曲，仔细装入弯曲器夹钳中间；

4、将已装妥样片的弯曲器置于大试管中，装好温度计，再将大试管置于

   圆柱玻璃管内，然后从漏斗中将干冰慢慢加入酒精中，温度下降速率

   控制在1(C/min。

5、当温度达到预计脆点以上10(C时，开始以60r/min的速率转动摇摆，

   反复操作，观察裂缝，每分钟使钢片弯曲一次；

6、当钢片上出现一个或多个裂缝时的温度作为试样脆点。


