	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-040

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STJ-Ⅱ集料冲击试验仪操作规程
	共 2 页第 1 页

	1、将垫块置于平整地面上，使之牢固平稳。然后置试验机于垫块上并使锤工作时与导向柱成铅锤线状态。

2、装上冲击杯，整个试验样品放于杯中，并用捣实棒在它上面单独捣实25次以便压实。

3、调整锤击高度，达到冲击杯中集料表面以上380±5mm，然后让它自由落到集料表面上，试样承受这种打击15次，每释放一次的时间间隔不少于1S，第一次打击后对所要求落锤高度不再调整。

4、取出轧碎的集料于清洁的托盘上，并用合适的橡胶锤锤击外边，一直到样品颗粒充分打乱使试件块体自由落在托盘上为止，把附着于杯内和锤下的细颗粒，用硬毛刷刷于托盘上，筛分托盘中的全部样品，在2.50mm试验筛上筛分，直到通过总数在一分钟内没有进一步明显增加为止。

5、通过和保留在筛上的碎屑重量精确到0.1g（各自为重量B和重量C）若总重量B+C大于最初重量A1时，那么结果作废，并重作试验。从第三项试验方法开始用同第一次样品相同的重量重复整个程序。

6、结果报告，两个结果的平均值记录到最接近整数值作为集料冲击值。























