	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-045

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：有效氧化钙氧化镁合量简易测定法操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、将试样过0.1mm筛后取10余克左右，置于称量瓶中在100～110烘箱中烘干。

2、迅速称取已烘干的石灰试样0.8～1.0g（准确至0.0005g放入300ml三角瓶中。加入150ml新煮沸并已冷却的蒸馏水和10颗玻璃珠。

3、在瓶口上插入一短颈漏斗，加热5min，但勿使其沸腾其沸腾，迅速冷却。

4、滴入酚酞指示剂2滴，在不断摇动下以盐酸标准液（1N）滴定，控制速度为每秒2～3滴，至粉红色完全小时，稍停，又出现红色，继续滴入盐酸，如此重复几次，直至5min内不出现红色为止。

5、如滴定过程超过半个小时以上，则结果只能作参考。

6、记录盐酸消耗量，计算有效氧化钙氧化镁合量。




