	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-043

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STNLD-3水泥胶砂流动度测定仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1）使用前检查电源是否完备，进行空转以检查各控制元件工作是否正常。

2）按规范规定制备试样，用湿布擦拭跳桌台面、试模内壁、捣棒等。

3）将拌好的胶砂试样分两层装入试模，第一层高度为2/3，用小刀在两个方向各划5次，用小刀划10次均匀捣压10次，完毕刮平试模。

4）将试模垂直轻轻提起，开动跳桌，30±1s内完成30次跳动。

5）跳动完毕，用卡尺测量胶砂底面直径及与其垂直方向的直径，计算平均值即为该水量的水泥胶砂流动度，该试验须在5min内完成。

6）每半年定期对各仪器元件进行保养清理。




