说    明

一、技术标准与设计规范：

（一）中华人民共和国行业标准《公路工程技术标准》JTG B01-2003。

（二）中华人民共和国交通部部标准《公路桥涵设计通用规范》JTJ021-89。

（三）中华人民共和国交通部部标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ023-85。

（四）中华人民共和国交通部部标准《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89。

（五）中华人民共和国行业标准《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》JTJ074-94。
二、技术指标：

（一）设计荷载：公路—Ⅰ级

（二）桥梁横断面：（单位：cm）

[image: image1.wmf] 
注：图中括号内尺寸用于外侧采用波形梁护栏的小桥；括号外尺寸用于外侧采用钢筋混凝土墙式防撞护栏的大、中桥或分离式立交桥。
(三)跨径10、13、16、20米，为先张法预应力混凝土板，其尺寸见下表：板梁主要尺寸表

	跨径

(m)
	斜 度

（φ）
	计算跨径

（m）
	预制板长
(m)
	预制板宽（m）
	预制板高（m）

	
	
	
	
	中板
	边板
	中板
	边板

	10
	0°5°10°15°
20°25°30°

35°40°45°
	9.60
	9.96
	0.990
	1.370
	0.45
	0.45

	13
	
	12.60
	12.96
	0.990
	1.370
	0.55
	0.55

	16
	
	15.60
	15.96
	0.990
	1.370
	0.70
	0.70

	20
	
	19.60
	19.96
	0.990
	1.370
	0.85
	0.85


（四）与本套图配套使用的下部结构通用图：《钻孔桩桥墩、桥台》通用图JT/GSYQS069（5-1/2）-2004XY和JT/GSYQS069（5-2/2）-2004XY；

《钢筋混凝土薄壁桥台》通用图JT/GSYQS070（5-1/1）-2004XY。

三、主要材料

（一）混凝土：

1、跨径10、13、16米预应力混凝土预制板、铰缝及整体化混凝土均采用40号；跨径20米预应力混凝土预制板、铰缝及整体化混凝土均采用50号。

2、钢筋混凝土墙式防撞护栏、波型梁护栏座混凝土为30号。

（二）钢筋（材）：

1、预应力钢铰线均采用ASTMA416—97a标准270级钢绞线，Rby=1860Mpa，松驰率为3.5%。其中跨径10、13、16米预应力混凝土空心板采用φj12.70(mm)钢绞线；跨径20米预应力混凝土空心板采用        φj15.24(mm)钢绞线。

2、非预应力钢筋采用Ⅱ级钢筋和Ⅰ级热轧圆钢筋（GB1499—84）。直径d≥12mm时采用Ⅱ级，直径d＜12mm时采用Ⅰ级。

3、钢板采用A3钢板（GB700-79）。

（三）支座：

支座采用圆板式橡胶支座（GYZ）和四氟滑板式橡胶支座（GYZF4）。其支座成品力学性能，橡胶物理性能均应满足中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2004）的要求。

（四）伸缩缝：

根据不同桥长采用毛勒缝或小位移量缝。
四、设计要点：

（一）本通用图采用简支板专用程序进行计算；跨中弯距以简支正板为设计依据，支点剪力以简支斜板为设计依据，横向结构按铰接计算。

（二）运营状态下主梁应力考虑了预制板、铰缝及整体化现浇混凝土共同受力进行计算。

（三）为降低预制板钢材用量及减少预应力引起的反拱度，在荷载组合Ⅰ作用下按全预应力混凝土构件设计；在其它各类荷载组合下按部分预应力混凝土A类构件设计。

（四）图中的预应力筋长度已包括预应力筋的传力锚固长度。

（五）伸缩缝设置原则：

1、桥梁总跨长L＞40米的桥，采用D80毛勒缝。

2、桥梁总跨长20米＜L≤40米的桥，采用D60毛勒缝。

3、桥梁总跨长L≤20米的桥，不设专门的伸缩缝，采用背墙连续。

4、下部结构采用钻孔桩桥墩、桥台的桥梁，还应按照《钻孔桩桥墩桥台》有关要求设置。

（六）抗震措施：上部构造采用防止落梁的措施，是在空心板两端部铰缝处设置防侧向位移的防震锚栓。

（七）桥面横坡由下部构造形成。

（八）本图以简支板结构设计，孔与孔之间采用桥面连续构造。
五、施工要点：

（一）为使现浇桥面混凝土与预制空心板紧密结合成整体，预制空心板的顶面必须拉毛。可采用垂直于跨径方向划槽，槽深0.5～1.0厘米，横贯板顶，每延米桥长不少于10～15道，严防板顶滞留油腻。

（二）要特别注意预制空心板的振捣和养生，严格保证混凝土质量，混凝土实际立方强度达设计标号80%以后方可起吊、运输。堆放时应在空心板端部两点搁支，不得使上、下面倒置。运输时要采取措施，严防压力区产生负弯距使板顶产生拉应力而导致混凝土发生裂缝。

（三）浇筑铰缝、桥面混凝土前，必须用钢刷清除结合面上的浮皮，用水冲洗；浇筑铰缝用小石子混凝土并振捣密实，然后浇筑桥面现浇混凝土，并严格保持钢筋网及护栏、护栏座、伸缩缝等预埋件的位置准确和捣实养护工作。

（四）焊接钢筋时，要根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ023-85、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000严格检查焊接质量和几何尺寸。

（五）桥面横坡均由墩（台）帽形成，墩台帽上设支座垫块，支座置于其上。在GYZ支座处，当纵、横向坡度≤2%时，支座垫块斜设，支座斜置其上与板梁底密贴，垫块与支座总高度详见相应下部结构设计图。当纵、横向任一方向坡度＞2%时，支座垫块顶面保持水平，支座平置其上，板底坡度用预埋钢板调整，板底钢板在支承中心处凸出板底值可根据相应下部结构支座及垫块总高度及纵、横坡度值自行设计。在GYZF4支座处，支座及垫块必须水平设置，用板底预埋钢板调整坡度，支座不允许倾斜安装，滑动支座上下焊接钢板本设计按总位移量为80毫米确定GYZF4支座上、下钢板尺寸as=390毫米，bs=318毫米，板底预埋钢板as=450毫米、bs=378毫米，钢板连接采用焊接；若总位移量超过本设计时，设计者自行调整。附件应按板底预埋钢板形状和支座垫块形状及尺寸规格定做。

（六）预制板中空洞可采用橡胶气囊、防水纸模或钢管成型等工艺。振捣混凝土时，如采用交频插入式振捣棒，须从两侧同时振捣，以防止蕊模左右移动，并避免振捣棒端头接触蕊模，防止蕊模穿孔漏气及上浮。

（七）预应力混凝土板成批生产前，应作几块预应力混凝土板的试验，观察预应力钢绞线截断后的情况：

1、预制板的上缘、端部及其它部位是否发生裂纹？

2、板的反拱度发展速度？

3、预应力失效措施是否可靠？

4、钢绞线有无滑动迹象？

（八）因采用钢绞线强度较高，其传力锚长度按100d考虑，如发现有滑丝现象，须采取必要措施：如采用夹具机械锚固等。预应力筋有效长度范围以外部分（图中虚线段）一定要采取有效措施进行失效处理，一般采用硬塑料管将失效范围的预应力筋套住，以使预应力筋与混凝土不产生握裹作用。

（九）预应力筋有效长度以板跨中心线（斜板为斜向中心线）对称设置，使板两端的失效长度相等。

（十）预应力筋采用张拉力和伸长值双控张拉施工，张拉控制应力采用σk=0.72  Rby=1339Mpa，跨径10、13、16米预制板每根钢绞线张拉力为132.17KN；跨径20米预制板每根钢绞线张拉力为187.46KN。伸长值则根据施工时钢绞线张拉长度另行计算。

（十一）预应力筋采用多根同时张拉时，要采用可靠措施使各根钢绞线受力相同。

（十二）钢筋绑扎工作应在张拉结束8小时后进行，以策安全。

（十三）放松预应力钢绞线，应对称、均匀、分次完成，不得骤然放松；放松钢绞线时混凝土实际立方体强度不低于设计标号的80%.

（十四）预应力混凝土板存放时间不得大于60天，否则可能产生过大的反拱度。预应力混凝土板梁放张及下列龄期的上拱度见下表（单位：mm）。

	龄期
（天）

跨径
（米）
	放张
	30
	60
	90
	120
	180

	10
	6.73
	8.31
	9.59
	11.07
	11.51
	12.15

	13
	8.95
	10.48
	12.18
	14.15
	14.73
	15.58

	16
	8.36
	11.80
	13.39
	14.98
	15.77
	16.57

	20
	11.77
	16.35
	18.59
	20.82
	21.94
	23.06


（十五）本通用图结合所配套使用的下部结构通用图仅设计采用D80和D60毛勒伸缩缝的板端、桥台背墙预留槽口和预埋钢筋位置及构造尺寸图。设置伸缩缝时，相应预制板端部需留槽口并预埋其锚固钢筋，槽口尺寸和钢筋位置及构造尺寸见《公用构造》（JT/GSYQS071（5-1/1）-2004XY）中《伸缩缝构造图》。当采用其它型号的毛勒伸缩缝时，可以按其要求的预埋件和槽口尺寸进行特殊设计。

（十六）在预制或现浇板和浇注桥台时必须严格按施工图要求控制各部分尺寸。在架设板时应严格按施工图要求留出板端和桥台间的缝宽，缝内用泡沫板嵌填，缝内不得残留混凝土渣、模板、砂石等杂物。 

（十七）若桥台背墙厚度全部预留作为槽口宽度时，则为保证搭板与伸缩缝的混凝土隔离，在安装毛勒缝前应在搭板端面涂刷沥青。

（十八）预制板梁时，须密切注意护栏及交通工程所需管线预埋件的设置和并准确预埋，有关护栏预埋件及交通工程管线预埋件位置尺寸详见有关图纸。

（十九）为避免斜板锐角意外破损，当斜交角度φ≥20°时，应设置3厘米倒角。

（二十）整体化现浇桥面混凝土顶面采用喷涂FYT—1防水剂作为防水层。

（二十一）斜交板桥有右斜、左斜之分，使用时须特别注意。本图仅给出一种斜角情况，另一种情况与之完全相似，尺寸相同，仅交角反向。

（二十二）其它未尽事宜，按交通部部标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000要求执行。

4
1

_1147070133.dwg

