     说            明

1、 技术标准与设计规范：

（1） 中华人民共和国行业标准《公路工程技术标准》JTG                         B01-2003。

（2） 中华人民共和国行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG    D60-2004。

（3） 中华人民共和国行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004。

（4） 中华人民共和国交通部部标准《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89。

（5） 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000。

（6） 中华人民共和国行业标准《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》JTJ074-94。

（7） 中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T4-2004

（8） 中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁伸缩装置》JT/T327-2004

2、 技术指标：

（一）设计荷载：公路—Ⅰ级荷载的1.3倍

（二）环境类别：Ⅰ类

（三）结构重要性系数：1.1

（四）桥梁宽度：2×净12.50（12.25）米；桥梁横断面为：

 [image: image1.wmf]注：图中尺寸均以米为单位，括号内尺寸用于外侧采用波形梁护栏的小桥；括号外尺寸用于外侧采用钢筋混凝土墙式护栏的大、中桥或分离式立交桥。

（五）斜交角：0°～45°（5度一级）

（六）桥面铺装：10cm沥青混凝土

（七）跨径6、8米为钢筋混凝土板，跨径10、13、16、20米为先张法预应力混凝土板。其尺寸见下表：

	                  跨径

(m)
	斜交  角

（φ）
	计算

跨径

(m)
	预制

板长

(m)
	预制板宽

（m）
	预制板高

（m）

	
	
	
	
	中板
	边板
	中板
	边板

	6
	0°5°

10°15°20°25°

30°35°

40°45°
	5.60
	5.96
	0.99
	1.375
	0.40
	0.40

	8
	
	7.60
	7.96
	
	
	0.45
	0.45

	10
	
	9.56
	9.96
	
	
	0.50
	0.50

	13
	
	12.54
	12.96
	
	
	0.60
	0.60

	16
	
	15.48
	15.96
	
	
	0.75
	0.75

	20
	
	19.44
	19.96
	
	
	0.90
	0.90


3、 主要材料

（一）混凝土：

1.跨径6、8米采用钢筋混凝土结构预制板、铰缝及整体化现浇层均采用C30混凝土。

2.跨径10、13、16、20米采用预应力混凝土结构预制板、整体化现浇层及铰缝均采用C50混凝土。

3.钢筋混凝土墙式护栏、波形梁护栏尺寸采用C30混凝土，预制板封头采用C25混凝土。

（二）钢材：

1.预应力钢绞线均采用符合标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003，公称直径15.2mm,公称面积140mm2,标准强   度fpk=1860MPa,锚下张拉控制应力σcon=0.75fpk=1395MPa，弹性模量Ep=1.95×105MPa,本设计采用低松弛钢绞线，松弛率2.5％。

2.钢筋直径d≥12mm者，采用符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998规定的带肋钢筋（HRB335钢筋）。钢筋直径d＜12mm者采用符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991规定的光圆钢筋（R235钢筋）。

3.钢板采用A3钢板应符合GB700-88的规定。

4.其他用材：其他用材(包括砂、石、水等)的质量应符合《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000的有关规定和要求。

（三）支座：

桥梁支座采用圆板式橡胶支座（GYZ）、四氟滑板式橡胶支座（GYZF4）其支座成品力学性能、橡胶物理性能均应满足中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T4-2004的规定和要求。

（四）伸缩缝：

伸缩缝的性能应符合中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁伸缩装置》JT/T327-2004的规定和要求。
4、 设计要点：

（一）结构计算：

1.横桥向荷载横向分布系数按铰接板法计算，纵桥向内力计算采用简支板专用程序进行，跨中弯矩以简支正板为计算依据，支点剪力以简支斜板为计算依据。

2.运营阶段整体化现浇层参与结构受力，施工时应保证其最小厚度不小于7cm。

3.预应力混凝土空心板存梁时间不应超过60天，否则将产生较大的上拱度。放张时及放张后不同龄期的上供度表（单位：mm）。

	中

板
	     龄期(天) 

跨径（米）
	放张时
	30
	60
	90
	120
	150
	180

	
	10
	10.6
	15.9
	17.7
	18.8
	19.6
	20.3
	20.8

	
	13
	13.9
	19.1
	21.3
	22.8
	23.9
	24.7
	25.5

	
	16
	15.7
	21.9
	24.5
	26.1
	27.3
	28.3
	29.1

	
	20
	23.1
	31.2
	35.0
	37.4
	39.2
	40.7
	41.9


	边

板
	     龄期(天) 

跨径（米）
	放张时
	30
	60
	90
	120
	150
	180

	
	10
	12.0
	18.6
	20.82
	22.1
	23.2
	24.0
	24.7

	
	13
	13.8
	19.0
	21.4
	22.9
	24.0
	24.9
	25.7

	
	16
	16.4
	22.8
	25.6
	27.4
	28.7
	29.7
	30.6

	
	20
	26.3
	34.3
	38.6
	41.3
	43.4
	45.1
	46.5


4.预制板梁按预应力混凝土A类构件设计，分别进行分别进行承载能力极限状态验算；持久状况正常使用极限状态验算；持久状况和短暂状况构件的应力验算。

（二）图中的预应力筋长度已包括预应力筋的锚固长度。

（三）伸缩缝设置原则：

1.下部结构采用轻型或薄壁墩台时，不设置伸缩缝采用背墙连续。

2.当下部结构采用U台、肋式台或其他刚度较大的墩台时，应根据一联长度和温度的变化情况设置伸缩缝。本通用图中提供了D60、D80两种型号的伸缩缝，当采用其他型号的伸缩缝时应自行设计。

3.当联长较短且桥台刚度较小时，桥台的变形可适应温度变化引起的上部构造伸缩要求时，可不设伸缩缝而采用背墙连续。

（四）抗震措施：

1.板的侧向设置防震挡块。

2.在空心板两端部铰缝处设置防震锚栓。

⑴采用背墙连续时，锚栓钢套管内应浇注混凝土

⑵联端设置伸缩缝时，钢套管上应加盖板，以防注入混凝土后形

成固结。当板梁伸缩量较小时，套管内可适当填充沥青膏或其

他耐久性良好的柔性物质

（五）桥梁纵向、横向坡度设计。

本通用图为确保支座处于水平状态，采用支座垫石顶面标高及梁底预埋钢板共同来调节桥梁坡度。若桥梁纵向、横向坡度较大时，采用预埋钢板可能不满要求，此时可改用梁端混凝土楔形块（或其他方法）调节梁底坡度

（六）本图以简支板结构设计，一联内孔与孔之间采用桥面连续构造。

5、 施工要点：

（一）为使现浇桥面混凝土与预制空心板紧密结合成整体，预制空心板的顶面应做成凸凹不小于6mm的粗糙面。浇注桥面混凝土时应将预制板顶面清洗干净，严防板顶滞留浮浆及油腻等。

（二）吊装前，应清除结合面的浮浆并凿毛，用水冲洗干净；铰缝用小石子混凝土浇筑并振捣密实，然后浇筑桥面混凝土。施工时应确保钢筋网、护栏、护栏座及伸缩缝等预埋件的位置准确和混凝土的振捣、养生质量

（三）应严格控制空心板预制时的振捣和养生，以确保混凝土施工质量。混凝土强度达到设计标号90%后方可起吊、运输。放张预应力钢绞线，应对称、均匀、分次完成，不得骤然松张。板梁堆放时应在空心板端部支承，每个端部横向设两个支点，不得上、下倒置。堆梁层数不宜超过3层，以免造成支搁点局部承压不足而破坏。运输时要采取措施，严防板顶产生附加拉应力而发生裂缝。

（四）焊接钢筋时，应根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62-2004、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000严格检查焊接质量。

（五）桥梁纵向、横向坡度由座垫石顶面标高及梁底预埋钢板共同形成，严禁支座斜置。预制板就位前应核实支座垫石顶面标高和梁端预埋钢板（或混凝土楔形块）的相关尺寸，确保支座垫石顶面和梁端钢板底面就位后处于水平状态。

（六）预制板内空洞的形成可采用橡胶气囊、防水纸模或其他成熟的工艺。振捣混凝土时，应防止蕊模左右移动或上浮以及蕊模穿孔漏气。

（七）预应力混凝土板成批生产前，应先制作几块试验板，观察预应力钢绞线松张后的情况：

1.预制板的上缘、端部及其它部位是否发生裂纹？

2.板的反拱度发展是否与设计相符？

3.预应力失效措施是否可靠？

4.钢绞线有无滑动迹象？

如发生上述情况，应查明原因，确保改进措施可靠后，方可成批生产。

（八）本设计预应力混凝土板采用C50混凝土，根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004，其传力锚固长度按100d考虑，如发现有滑丝现象，应采取措施。预应力筋有效长度范围以外部分（图中虚线段）应采取有效措施进行处理，一般采用硬塑料管将失效范围的预应力筋套住，以使预应力筋与混凝土不产生握裹作用。

（九）预应力筋有效长度以板跨中心线（斜板为斜向中心线）对称设置，确保板两段的失效长度相等。

（十）预应力筋采用张拉力和伸长值双控张拉施工，张拉控制应力为σcon=0.75fpk=1395MPa,预制板每根钢绞线张拉力为193.9KN。伸长值则根据施工时钢绞线张拉长度另行计算。张拉时，应采取可靠措施确保各根钢绞线受力相同。

（十一）钢筋绑扎工作应在张拉结束8小时后进行，以策安全。

（十二）本通用图仅设计D80和D60两种伸缩缝。当采用以上伸缩缝时，应按照《伸缩缝构造图》中要求预留板端槽口并预埋其锚固钢筋。当采用其它型号的伸缩缝时，应另行设计预埋件和槽口尺寸。

（十三）施工时各道工序应按施工图要求严格控制各部分尺寸。在架设板时应按施工图要求留出板端和桥台间的缝宽，除背墙桥面连续外，缝内不得残留混凝土渣、模板、砂石等杂物。

（十四）若桥台背墙厚度全部预留作为槽口宽度时，则为保证搭板与伸缩缝的混凝土隔离，在安装伸缩缝前应在搭板端面涂刷沥青。

（十五）预制板梁时，应预埋护栏及交通工程所需管线预埋件并确保其位置准确。

（十六） 斜交板桥施工时应根据桥型布置图所示的斜交角和方向进行板梁预制，严防反斜交方向预制。

(十七) 其它未尽事宜，按交通部部标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000要求执行。

6、 附属构造：

（一）护栏：

1.本图册中分列钢筋混凝土墙式护栏、波形梁护栏。具体套用时

应根据《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》JTJ074-94要求及具体项目选用护栏形式

2.钢筋混凝土墙式护栏在墩顶连续处应设断缝；为防止护栏因温度变化产生裂缝，可沿纵桥向每5m切缝，切缝深1cm。在伸缩缝附近一段，应待伸缩装置安装后再行浇注护栏混凝土。

3.护栏的材料规格、制作工艺、施工方法、质量要求和验收标准等应符合《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》JTJ 074-94的要求。

4.钢筋混凝土墙式护栏上，防落物网的设计参见交通工程及沿线设施设计规范，应注意预埋有关钢筋、钢材等预埋件。

（二）伸缩缝

1. 伸缩缝安装时应按实际安装温度调整其间隙，并应严格按照厂家要求进行安装，或要求厂家派人现场指导。

2. 为了确保桥梁伸缩装置的使用效果，其技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存、运输要求及安装注意事项均应按《公路桥梁伸缩装置》JT/T327-2004的规定办理。

（三）支座：

1.通用图中所列支座为：圆板式橡胶支座（GYZ）、四氟滑板式橡胶支座（GYZF4）。

2.支座成品力学性能、橡胶物理性能及支座的安装等均应满足中华

人民共和国交通行业标准《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T4-2004的要求。







                                                                                                                                                                                       SIⅤ－1－3

