外观

Appearane 黑色膏状物

Black paste 目测

表干时间

Tck free time ≤24h GB/T13477

固含量

Solid content ≥95.5% GB/T2793

密度

Density 1.3±0.1g/cm3 GB/T13477

邵氏A硬度

Shore A hardness 30-60 GB/T531

高温流淌性

Flow at high temperature 无流淌（80℃×5h） GB/T18173.3

低温试验

Lowtempera ture 无脆裂（-20℃×2h） GB/T18173.3

体积膨胀率

Lume expansibility 150%-300% GB/T18173.3

拉伸强度，扯断延伸率按GB/T 528

